A G R O V A N  402

VODNÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU:	AGROVAN 402 je vodouředitelný antikorozní krycí nátěr na bázi akrylátové disperze.

AGROVAN 402 se vyznačuje vynikající odolností  vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a  mechanickému namáhání. Dobře schne.

AGROVAN 402 lze díky jeho vysoké stabilitě dobře skladovat.

POUŽITÍ: 	AGROVAN 402 je rychle schnoucí krycí nátěr ocelových konstrukcí, které byly opatřeny  základním nátěrem.

AGROVAN 402 je vhodný nátěr ocelových hal,  kontejnerů nebo jako venkovní nátěr nádrží atd.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROVAN 402 je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře.

povětrnostní vlivy: 	velmi odolný vůči povětrnostním vlivům.

teplota suchá: 	až 60° C

BARVA: 	podle barevnice RAL nebo NCS.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,24 kg/l

objem pevné

fáze x % obj.: 	44 %(DIN 53219)

tloušťka vrstvy:	40 µm suchého filmu odpovídá 91 µm zamokra.(průměrné hodnoty při jedné pracovní operaci v případě použití technologie stříkání).

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu: 0,11 kg/m2

prakticky: při 40 µm zamokra: 0,17 kg/m2

(podle normy DIN 53220)

vysychání: 	podle DIN 53150 při 40 µm suchého filmu a 23° C:

stádium vysychání 1: 20 minut

nelepivost: 30 minut

stádium vysychání 4: 35 minut

stádium vysychání 5: 35 minut

ředění: 	čistá vodovodní voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré nedržící nátěry odstranit. Očistit a zbavit mastnot. Otryskat na Sa 2 . V případě malého namáhání stačí odrezovat ručně na St 3.

SYSTÉM VRSTEV: 	1-2x AGROVAN 401 GRUND

1-2x AGROVAN 402

ZPRACOVÁNÍ: 	AGROVAN 402 lze nanášet stříkáním bez přístupu vzduchu (airless) nebo pomocí stlačeného  vzduchu.

Vlastnosti zpracování a sušení závisí v případě vodouředitelných laků na okolní teplotě a  relativní vlhkosti vzduchu. Teplota zpracování  nemá být nižší než 10 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	4 hodiny

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	vodou před zaschnutím

SKLADOVÁNÍ: 	AGROVAN 402 lze v původních dobře uzavřených obalech skladovat v temperovaných skladech 6  měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 402 není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Nicméně je nutné dodržovat běžné předpisy, týkající se zacházení s chemikáliemi.