AGROZINK  EP

Epoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku

POPIS VÝROBKU:	AGROZINK EP  je dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem zinku, rychle schnoucí.

AGROZINK EP lze svařovat.

AGROZINK EP se rychle vytvrzuje, je odolný vůči namáhání vodou, kondenzní vodou a povětrnostními vlivy. Dále je odolný proti otěru a vzniku puchýřů. Odpovídá TL 918 300.

POUŽITÍ:	AGROZINK EP je ochranný antikorozní základní nátěr ocelových konstrukcí, především vhodný pro mechanicky namahané objekty - obzvláště vhodný pro vodní ocelové stavby, jako např. obrusné plochy, štětové stěny, vrata plavebních komor, turbíny, vnitřní stěny tlakových potrubí, dopravujících usazeniny, apod.

Nelze přetírat syntetickými barvami.

O D O L N O S T:

mechanická:	vysoká mechanická odolnost a zatížitelnost.

teplota suchá:	  150° C

vlhká:		až 50° C

BARVA:		šedá

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	95,5 váhových dílů složky A

4,5 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10°C : cca. 12 hodin

při teplotě 20°C : cca.  8 hodiny

při teplotě 30°C : cca.  6 hodin

hustota:		3,0 kg/l

objem pevné fáze  x  % obj.:	61 %

bod vzplanutí:	složka A: 		26°C

složka B:		27°C

smíchaný materiál: 	27°C

tloušťka vrstev:	        nátěr, váleček : 40 µm zasucha, odpovídá 70 µm zamokra

nástřik: až do 80 µm zasucha odpovídá 150 µm zamokra.

V případě stříkání airless lze  nanést  při dvou  pracovních  operacích po 50 µm. Celková tloušťka vrstvy materiálu nesmí překročit 120 µm.

Doporučujeme v jednotlivých případech konzultovat naši poradenskou službu.

počet vrstev:		1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 40 µm suchého filmu:	0,20 kg/m2

prakticky:	při 40 µm suchého filmu:	0,30 kg/m2

sušení:                 podle normy DIN 53 150 v případě vrstvy 40 µm suchého filmu při 23°C:

stupeň vysychání 1:	  60 minut

stupeň vysychání 4:	150 minut

ředidlo:		Ředidlo č. 224

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA 		otryskat na Sa 2 1/2

POVRCHU:		Zbavit nečistot a mastnot, usušit.

SYSTÉM VRSTEV:	Nepočítá-li se s krycím nátěrem: 2 x AGROZINK EP

Jako základní nátěr pod krycí nátěr: 1 - 2 x AGROZINK EP

Obzvláště vhodné krycí nátěry:

- venku, i v případě agresívní chemické atmosféry:

AGROZINK EP

- v interiérech bez působení chemických vlivů:

AGROZINK EP, AGROPOX HS 24 DICK

- pod vodou, v tlakovém potrubí, štětové stěny, pod zemí:

AGROVAN 209

d) jezové klapky, styčné plochy hradících segmentů

AGROPOX HS 25 EG + AGROPUR W 5, AGROVAN 209

ZPRACOVÁNÍ:	Složku A zamíchat, přidat složku B a důkladně   promíchat (elektrickým míchacím zařízením).  Připravovat  jen   tolik  materiálu,  kolik  jej  lze během udané doby zpracování aplikovat.

Je-li třeba střídání odstínu, lze  přidat  do druhé vrstvy AGROZINK EP 2 % tónovací pasty AGROZINK EP.

Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless  nebo váleček.

( tryska 0,5 mm, 200 bar)

V případě stříkání možno přidat do 3 % ředidla.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. Při práci v interiéru nutno zajistit ovětrávání natíraných ploch.

ČEKACÍ DOBY:	Nejméně 8 hodin mezi jednotlivými nátěry s AGROZINK EP, v případě nižších teplot 24 hodin.

Všeobecně 1 - 2 dny mezi nátěry s AGROZINK EP a následnými krycími nátěry. Delší čekací doby nejsou na škodu.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Vytvrdí se po 1 - 2 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 224.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém  prostředí až 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Zápalný.  Oheň  a jiné  zápalné  zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno.

Nevdechovat páry/aerosoly. Pracovat jen v dobře větraných prostorách.