F R I A Z I N C   S

( A G R O Z I N K     E S )

ZINKETHYLSILIKÁT

POPIS VÝROBKU: 	AGROZINK ES je jednosložkový základní nátěr na bázi ethylsilikátu. Vytvrzená vrstva je odolná  vůči vysokým teplotám.

AGROZINK ES velmi rychle schne a vytvoří film, který se vytvrdí vlivem vzdušné vlhkosti. Díky této vlastnosti lze AGROZINK ES zpracovávat i při vysoké vlhkosti vzduchu nebo v mlze.

AGROZINK ES je jednosložkový materiál, proto  nehrozí nebezpečí, že bude materiál smíchám ve  špatné poměru. Vytvrdí se až do tloušťky vrstvy  150 µm (měřeno zasucha), aniž by došlo ke  vzniku trhlin.

Působením atmosférických vlivů dojde ke  vzniku ve vodě nerozpustných zinkových  sloučenin, které film "cementují" a ještě zvýší  jeho odolnost.

AGROZINK ES nelze přetírat olejovými a  alkydopryskyřičnými barvami.

POUŽITÍ: 	AGROZINK ES je vysoce hodnotný, univerzální základní nátěr s obsahem zinkového prachu k  antikorozní ochraně ocelových konstrukcí všeho  druhu a zvláště, jsou-li požadované povrchové  úpravy, které mají být odolné vůči vysokým  teplotám.

AGROZINK ES lze bez krycího nátěru použít jako  transportní nátěr.

O D O L N O S T:

chemická: 	AGROZINK ES je odolný vůči vodě, kondenzní vodě a rozpouštědlům, která neobsahují vodu. Není  odolný vůči kyselinám a louhům.

mechanická: 	velmi dobrá, AGROZINK ES je vhodný i pro vysoce pevná šroubová spojení.

povětrnostní vlivy:	velmi dobrá odolnost

teplota: 	suchá teplota až do 500 °C, snese i krátkodobé působení do 600 °C.

BARVA: 	šedá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	2,56

pevná fáze

v % objemu: 	62 %

bod vzplanutí: 	19 °C

tloušťka vrstev:	50-100 µm suchého filmu, v závislosti na metodě nanášení, odpovídá 80-160 µm mokrého filmu.

počet vrstev: 	1-2

spotřeba: 	teoreticky: při 50 µm zasucha .......0,21 kg/m2

prakticky: při 50 µm zasucha .......0,32 kg/m2

(DIN 53220)

vysychání: 	podle DIN 53150 při 50µm suchého filmu při 23°C

stádium vysychání 1: 7 minut

stádium vysychání 4: 15 minut

ředění: 	ŘEDIDLO 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Otryskání na Sa 2 1/2, zbavit nečistot a mastnost, a vysušit.

SYSTÉM VRSTEV:	v případě, že se nepočítá s krycím nátěrem:

2x AGROZINK ES,

jako základní nátěr pod krycí nátěry:

1-2x AGROZINK ES.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím dobře a rovnoměrně zamíchat.

Doporučuje se použít elektrické míchací  zařízení. Přestože AGROZINK ES jen pomalu sedá, je vhodné i během aplikace čas od času  promíchat.

Nejvhodnější je technologie stříkání bez  přístupu vzduchu ("airless"). Aby se zabránilo  ucpávání trysek, doporučuje se před stříkání  prosévání. Tlak stříkání od 200 bar, otvory  trysek 0,5 mm, úhel stříkání 60-80° (nejlépe se  osvědčují plynule přestavitelné trysky).  Přidává se až 3% ŘEDIDLA č. 202.

Při použití stříkacích pistolí se přidává až 10  % ŘEDIDLA č. 202. Při každém stříkání nutno  zabránit suchému stříkání (vlivem velké  vzdálenosti stříkání).

AGROZINK ES lze nanášet válečkem a natírat.  Vzhledem k tomu, že materiál rychle schne,  doporučují se tyto technologie jen pro drobné  vysprávky nebo malé plochy.

AGROZINK ES nezpracovávat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 50 °C. AGROZINK ES lze  zpracovávat až do relativní vlhkosti vzduchu  95%. Nicméně se nedoporučuje AGROZINK ES  natírat ani stříkat na vlhké plochy. K  vytvrzení dochází jen při teplotách vyšších než  0 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	Nejméně 12 hodin mezi jednotlivými nátěry s AGROZINK ES. Následný krycí nátěr teprve po  uplynutí 24 hodin.

PŘETÍRATELNOST: 	AGROZINK ES lze přetírat všemi jedno- a dvousložkovými nátěrovými hmotami a materiály na  bázi živic, vyjma olejových, alkydových a  alkydopryskyřičných nátěrových hmot. Má-li být  systém zatížen vysokými teplotami, musí být  krycí nátěr stejně tak odolný vůči vysokým  teplotám jako AGROZINK ES (např. ALUTHERM 501).

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % je nátěr cca. po 10 hodinách schopen transportu a po uplynutí cca. 16 hodin je  vytvrzen.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO 202. Zaschlý materiál lze odstranit jen mechanicky.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených nádobách lze v chladnu a suchu skladovat 9 měsíců. AGROZINK ES  je citlivý na vlhkost, proto je nutné otevřené  obaly vzduchotěsně uzavřít. Jsou-li obaly delší  dobu skladovány, je třeba materiál před použitím  důkladně zamíchat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROZINK ES je vznětlivý. V uzavřených prostorách zajistit dostatečné větrání!