F R I A Z I N C    H

( A G R O Z I N K   H )

Základní nátěr s vysokým obsahem zinku  odolný vůči vysokým teplotám

POPIS VÝROBKU:	AGROZINK H  je dvousložková  vysoce pigmentovaná  nátěrová hmota na bázi křemičitanu zinku.

AGROZINK H  je odolný vůči vysokým teplotám, obzvláště vhodný pro antikorozní ochranu vysoce pevných šroubových spojení.

Nelze přetírat syntetickými barvami.

POUŽITÍ:	AGROZINK H je ochranný antikorozní základní nátěr horkých  ploch, vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům.

Odpovídá TL 918300, list 85.

O D O L N O S T:

teplota suchá:	až 500° C, krátkodobě až do max. 600°C

BARVA:		šedá

ATESTY:		Zpráva o měření hodnot součinitele tření - VOEST ALPINE AG

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	28 váhových dílů složky A

72 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10°C : cca. 12 hodin

při teplotě 20°C : cca.   8 hodin

při teplotě 30°C : cca.   6 hodin

hustota:		28 kg/l

objem pevné fáze  x  % obj.:	39 % ( DIN 53219)

tloušťka vrstev:	50 µm zasucha, odpovídá 130 µm zamokra.

Nelze stříkat airless, doporučuje se stříkat tlakovým zařízením.

počet vrstev:	1 - 2

spotřeba:		teoreticky:	při 50 µm suchého filmu:	0,36 kg/m2

prakticky:	při 50 µm suchého filmu:	0,54 kg/m2

sušení:	podle normy DIN 53 150 v případě vrstvy 50 µm suchého filmu při 23°C:

stupeň vysychání 1:	  15 minut

stupeň vysychání 4:	  15 minut

ředidlo:		voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA 		otryskat na Sa 2 1/2

POVRCHU:		Zbavit nečistot a mastnot, usušit.

SYSTÉM VRSTEV:	2 x AGROZINK H bez krycího nátěru

1 - 2 x  AGROZINK H s krycími nátěry

ZPRACOVÁNÍ:	Složku B přidávat za stálého míchání ke složce A důkladně   promíchat. Doporučená technologie: štětec, váleček nebo stříkání pod tlakem.   Připravovat  jen   tolik  materiálu,  kolik  jej  lze během udané doby zpracování aplikovat.

Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. V případě, že se zdá materiál příliš hustý, lze ředit čistou vodou.

Nanášet rovnoměrně a plynule. Příliš silné vrstvy, zvláště byly-li nanášeny v jedné pracovní operaci, mají sklon k trhlinám. Vůči vodě se stane nátěr odolný až po několika hodinách, proto vyčkat s následujícím nátěrem.

V případě pracovních přestávek, nechat mezi předchozím a novým nasazením prázdný pruh 2-3 cm široký - tento lze přetřít nejdříve po 3-5 hodinách. Stejně tak vadná místa nenatírat dřív než po uplynutí 3-5 hodin.

Zpracování na horkém podkladě (50 - 200°C):

Bez problémů do teplot podkladu do 50°C. Plynule pracovat. Horké plochy 50-200°C stříkat (ne natírat). Ředit 20 % vody. Druhý nástřik teprve po 2-3 hodinách.

ČEKACÍ DOBY:	24 hodin mezi jednotlivými nátěry.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Nátřený povrch  lze nejdříve po uplynutí 1 hodiny vysoušení na vzduchu namáhat vysokými teplotami, stoupá-li teplota pomalu („vypálení nátěru“). V případě rychlého zatížení vysokou teplotou (přes 200°C) nechat nátěr schnout na vzduchu nejméně 3 hodiny. Vysoušení na vzduchu zajistí dostatečnou následnou odolnost vůči zatížení vodou a povětrnostními vlivy. Je-li nátěr suchý, lze jej kdykoliv zatížit vysokou teplotou.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Voda. Ztvrdlý materiál nelze odstranit.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém  prostředí až 1 rok.

Složka B je v práškové formě, proto dbát obzvlášt dobře na suché skladování.

BEZPEČNOSTNÍ 	Složka A je pojivo, které působí dráždivě na pokožku a sliznici.

PŘEDPISY:	Zabránit, aby se materiál dostal do očí. Používat ochranné brýle a gumové rukavice.

Znečištěná místa okamžitě očistit vodou.

LIKVIDACE:	Složka A (pojivo):

Lze smíchat s cementem a po vytvrzení odstranit jako stavební odpad.

Složka B (pigmentový prášek)

Zvláštní deponie, k tomuto účelu určené.