A G R O  A Q U A L A S U R

VOSKOVÁ LAZURA

POPIS VÝROBKU: AGRO AQUALASUR je vodná lazura na dřevo na

bázi vybraných, voduodpudivých vosků.

AGRO AQUALASUR obsahuje mikropigmenty, které  absorbují UV-záření.

Neobsahuje žádné biocidy, proto je naprosto  nezávadná a skvěle se hodí pro povrchovou

úpravu interiérů.

Odpovídá všem zásadám ochrany životního  prostředí.

Odolná proti běžnému mechanickému namáhání v  obývaných prostorách.

Nevhodná pro mokré interiéry.

POUŽITÍ: Vhodná pro veškeré dřevěné obklady interiérů,

bednění, dřevěné stropyĄ dále pro dřevěné  podhledy venku, pokud nejsou vystaveny přímo  nepříznivým povětrnostním podmínkách.

BARVA: Dub, borovice, týk, med, bezbarvý.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: cca. 1 g/m3

bod vzplanutí: nehořlavý

počet vrstev: 2

spotřeba: cca. 0,10 kg/m2 - 1 nátěr

doba sušení: 2-3 hodiny při teplotě 20o C

ředění: natírá se nezředěné, v případě nutnosti zředit vodou

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Dřevěné plochy musí být pečlivě očištěny,

ohoblovány nebo přebroušeny.

Staré nátěry musí být odstraněny,jinak nemůže AGRO AQUALASUR dostatečně  proniknout do dřeva.

ZPRACOVÁNÍ: AGRO AQUALASUR před použitím důkladně zamíchat až ke dnu a nanášet na dřevěné plochy pomocí  měkkého štětce. Asi po uplynutí 2 hodin lze  k dosažení hedvábného lesku přeleštit.

ČEKACÍ DOBY: Mezi jednotlivými nátěry nejméně 4 hodiny.

KONEČNÝ ČAS SCHNUTÍ: 8 hodin, dokonale suché po uplynutí 1 týdne

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ: Staré nátěry musí být odstraněny.

Staré nátěry s AGRO AQUALASUR lze po důkladném  očištění přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Vodou.

SKLADOVÁNÍ: Nádoby, jsou-li uskladněny v chladnu, lze

uchovat uzavřené 6 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: AGRO AQUALASUR není nebezpečná ve smyslu zákona

o chemikáliích.

Přesto je nutno dbát na kvalitní větrání během práce.