A V E R T O L  10  E L A S T I C

TEKUTÁ FÓLIE K ELASTICKÉMU UTĚSNĚNÍ

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL 10 ELASTIC je černý dvousložkový materiál na bázi kombinace dehtu a polyuretanu,  bez rozpouštědel.

AVERTOL 10 ELASTIC vytvoří černý elastický  film, který je trvale elastický. Vytvrzený film je vysoce elastický, a proto překlene trhliny  nejen původní, ale i ty, které vzniknou  dodatečně ( až 1mm široké při tloušťce filmu  2mm). Vytvrzený film lehce zapáchá po dehtu.

POUŽITÍ:	AVERTOL 10 ELASTIC je vhodný materiál k utěsňování vlhkých prostor - jatek, mlékáren,  pivovarů, teras, balkonů, střech, podpůrných  zdí, přehrad a mostů. Je-li kombinován s  materiálem INERTOL ELASTOMASSE 20, lze jej  použít k povrchové úpravě pojížděných a  pocházených betonových povrchů, např. chodníků,  parkovišť nebo stezek pro cyklisty. Dále jej  lze použít k izolaci vozovek z litého asfaltu  nebo štěrkopísku.

O D O L N O S T:

chemická: 	AVERTOL 10 ELASTIC je odolný vůči vodě, kondenzní vodě, rozmrazovacím solím, zředěným  louhům, tukům, olejům, benzínu a smáčedlům.

mechanická: 	AVERTOL 10 ELASTIC je vysoce elastický i při teplotách -20°C až do +130 °C. Je vysoce pevný v tahu a odolný vůči dalšímu trhání.

povětrnostní vlivy:	vysoká odolnost

teplota suchá: 	AVERTOL 10 ELASTIC je odolný vůči teplotám až do 130 °C, krátkodobě i vůči teplotám, které  krátkodobě působí při pokládání asfaltových  potahů.

vlhká: 	až do 60 °C

BARVA:	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání:	60 váhových dílů složky A

40 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě +10 °C: cca. 1,5 hod

při teplotě +20 °C: cca. 1 hod

při teplotě +30 °C: cca. 0,5 hod

hustota: 	složka A: cca. 1,5 kg/l

složka B: cca. 1,0 kg/l

hotová směs: cca. 1,3 kg/l

pevná fáze x % obj.:	100 %

bod vznětu:	nad 100 °C

tvrdost podle Shora A:	55

tažnost: 	340 %

pevnost v tahu: 	1,2 N/mm

odolnost vůči 	podle normy DIN 53515: 5,7 N/mm ,

dalšímu trhání: 	podle ASTM: 6,3 N/mm .

tloušťka vrstev:	min. 2 mm, tloušťka zamokra = tloušťka suchéhofilmu

počet vrstev: ;	1-2

spotřeba: 	teoreticky pro 1 mm zasucha.......... 1,3 kg/m

prakticky pro 1 mm zasucha ......cca. 1,5 kg/m

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA 	Betonový podklad nebo omítka musí být nejméně 3 týdny starý, pevný, bez lunkrů a zbaven veškerých nečistot, mastnot a prachu. Musí být suchý.

SYSTÉM VRSTEV: 	a)utěsnění proti vlhkosti ve vlhkých prostoráh nebo na terasách a balkonech:

1x ICOSIT K 94

1-2x AVERTOL 10 ELASTIC

Má-li být AVERTOL 10 ELASTIC použit jako  spojovací vrstva s následnými vrstvami, nutno  jej aplikovat ve dvou vrstvách, přičemž  druhou vrstvu nutno posypat suchým křemenný  pískem o velikosti zrna 0,8 - 1,2 mm. První  vrstva má zaujímat z celé tloušťky obou  vrstev cca. 2/3.

b)utěsnění mostů pod asfaltovými potahy

1x ICOSIT K 94

1x ICOSIT K 94 - vyrovnávací stěrková hmota*)

1x avertol ELASTIC

1x AVERTOL 20 ELASTIC +posyp křemenným pískem

V případě čerstvého nebo vlhkého betonu (nad  3 % vody) nutno použít místo ICOSITu K 94  AGROPOX  SPERRGRUND.

*) ICOSIT K 94 - vyrovnávací stěrková hmota  sestává z:

1 váhový díl ICOSIT K 94

+ 1 váhový díl křemenného písku 0,1-0,3 mm

+ 3-5 % prostředku k zvýšení viskozity

ZPRACOVÁNÍ: 	V případě, že je povrch nerovný nebo se vyskytují jednotlivé nerovnosti na povrchu,  nutno postupovat následovně:

Základní nátěr s ICOSIT K 94 a zamokra  vyrovnat nerovnosti vyrovnávací stěrkovou  hmotou ICOSIT K 94. V případě,že nutná  celoplošná vyrovnávací vrstva ICOSITu K 94,  lze základní nátět vynechat.

Složku A (černá) důkladně smíchat se složkou  B (nažloutlá) - nejlépe elektrickým míchacím  přístrojem. Poměr míchání složka A : složce B  = 60 : 40 váhových dílů. V případě  originálního balení jsou obě složky baleny v  požadovaném poměru míchání.

Jedná-li se o svislé či ukloněné plochy,  které mají být opatřeny povrchovou úpravou,  nutno přidat 2-4 % přípravku ke zvýšení  viskozity (vztaženo na celou směs).  Připravená směs musí být aplikována během  udané doby zpracování. Materiál se nanáší  válečkem, štětkou nebo špachtlí v 1-2  pracovních operacích, přičemž celková  tloušťka činí cca. 2 mm. Na spojích, rozích,  úhlech, průchodech trubek a podobných  exponovaných místech se doporučuje zesílení  vložením např. skleněné tkaniny (150 g/m ) do  první vrstvy s AVERTOL 10 ELASTIC

Materiál zpracovávat jen při teplotách  vyšších než +10 C (teplota materiálu a  podkladu), při relativní vlhkosti vzduchu pod  80 % a ne pod rosným bodem.

ČEKACÍ DOBY:	Po ICOSIT K 94 příp. ICOSIT K 94-vyrovnávací stěrkové hmotě: 1/2 - 2 dny,

po AGROPOX SPERRGRUND: 1-3 dny,

po AGROZINK EP: 1-3 dny

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

nejméně 3 dny

Před kladením dlaždic nebo povrchové úpravy z umělé hmoty na posypaný povrch z AVERTOL 10 ELASTIC při teplotách nad +20 °C.

OPRAVY STARÝCH NÁTĚRů

Staré podklady opatřené AVERTOLem 10 ELASTIC nutno před novým nátěrem dobře očistit a - pokud možno - mechanicky zdrsnit (např.  hrubým smirkovým papírem):

a) Přímo nová vrstva s AVERTOL 10 ELASTIC

b) Případy, kdy je vyžadována obzvláště vysoká  přilnavost, stačí natřít 1x ICOSITem  FLÜSSIGKUNSTSTOFF (zředěným) a na něj  okamžitě AVERTOL 10 ELASTIC.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 100 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených obalech lze v chladnu a suchu cca. 1/2 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Složka B obsahuje izokyanidy.

Zabránit přístupu dětí k materiálu. Obaly  skladovat v suchu a neskladovat dohromady s  potravinami, nápoji nebo krmivy. V případě,  že se dostane složka B do očí, důkladně oči  propláchnout vodou a přivolat lékaře. Při  práci používat vhodný pracovní oděv, ochranné  rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje.  Dojde-li k polknutí, nutno ihned přivolat  lékaře a ukázat mu etiketu.