A V E R T O L 4 9 ,  A V E R T O L 4 9  F

IZOLAČNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL 49 a AVERTOL 49 F jsou černé nátěrové hmoty na bázi speciální druhů živic bez obsahu  fenolu a bez plniv.

Suchý film se vyznačuje dobrou plasticitou a  matně lesklým povrchem, je bez zápachu a  fyziologicky nezávadný.

AVERTOL 49 : pro suchý podklad

AVERTOL 49 F : pro vlhký podklad

POUŽITÍ:	AVERTOL 49 a AVERTOL 49 F se používají k ochraně betonu, oceli a omítky vůči vlhkosti. Dále jako  základní nátěr sklepních stěn, nátěr  k zajištění přilnavosti následných horkých  živičných izolačních materiálů, lepenky a  fólií.

AVERTOL 49 a AVERTOL 49 F jsou vhodné materiály  k ochraně potrubních vedení v interiérech.

O D O L N O S T:

chemická: 	AVERTOL 49 a AVERTOL 49 F jsou odolné vůči vodě

a zředěným louhům a kyselinám (max. do 2%  koncetrace), dále jsou odolné vůči neutrálním  solím.

Nejsou odolné vůči olejům a rozpouštědlům.

povětrnostní vlivy	Dostatečně odolné, v případě silného působení UV-záření, lépe volit AVERTOL W DICK.

teplota suchá:	až 70 °C,

vlhká: 	až 50 °C.

BARVA: 	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE (pro oba druhy):

hustota: 	cca. 0,88 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 45 %

bod vznětu: 	cca. 35 °C

tloušťky vrstev: 	35 µm suchého filmu odpovídá 80 µm zamokra.

počet vrstev: 	2 - 4

spotřeba:

o c e l : 	teoreticky: při 40 µm suchého filmu. 0,08 kg/m

prakticky: při 40 µm zamokra ...........0,12 kg/m

b e t o n: 	prakticky: cca. 0,2 kg/m  - 1 nátěr

vysychání: 	(norma DIN 53150) při teplotě 23 °C:

stupeň vysychání 1: cca. 2 hodiny

stupeň vysychání 4: cca. 2,5 hodin

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	Ručně odrezovat na stupeň čistoty St 3 nebo otryskat na Sa 2.

beton a omítka:	Povrch musí být pevný, čistý a bezprašný.

Cementové šlemy nutno odstranit, obzvláště  hladké plochy se doporučuje zdrsnit.

V případě stavebně vlhkého podkladu použít  AVERTOL 49 F.

ZPRACOVÁNÍ:	Před použitím dobře zamíchat.

V případě nasákavých podkladů nutno první nátěr  zředit cca. 5 % ŘEDIDLA č. 149.

AVERTOL 49 lze natírat, stříkat nebo použít váleček. Použije-li se stříkací pistole, je  požadovaný minimální tlak na trysce cca. 3-5  bar, průměr trysky nejméně 1,2 mm.

AVERTOL 49 F nutno dobře do vlhkého podkladu  vetřít.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry AVERTOLEM 49 nebo AVERTOLEM 49 F cca. 1 den, při nízkých  teplotách až 3 dny.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

nejméně 8 dní, v případě nízkých teplot až 14 dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Po důkladném očištění jsou staré černé nátěry AVERTOLEM 49 snadno přetíratelné.

První přetírací nátěr nutno zředit 5 % ŘEDIDLA č. 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

AVERTOL 49 a AVERTOL 49 F obsahují hořlavá rozpouštědla. Otevřený oheň a zápalné zdroje držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno.  Při práci v malých prostorách, šachtách, jámách  apod., stejně jako při schnutí nátěru, nutno zajistit během aplikace dostatečné větrání.  Páry rozpouštědel se hromadí při zemi, proto je  třeba zajistit odsávání v nejhlubším místě nebo vhánět  čerstvý vzduch. Páry rozpouštědel mohou spolu  se vzduchem tvořit explosivní plynné směsi.

Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné  rukavice a při stříkání ochranné brýle.  Zabránit styku dětí s materiálem. V případě  polknutí přivolat ihned lékaře a ukázat mu  etiketu na obalu.