## A V E R T O L  4 9  W  T H I X

### IZOLAČNÍ NÁTĚR PRO ROBUSTNI IZOLACE

POPIS VÝROBKU: 	AVERTOL 49 W THIX je černý nátěrový materiál ze speciálních vybraných živic a přídavku  minerálních plniv. Neobsahuje fenoly, obsahuje  rozpouštědla. Dobře vysušený nátěr AVERTOL 49 W THIX vytvoří robustní nátěr s matným povrchem. Je  bez zápachu a bez chuti.

POUŽITÍ: 	AVERTOL 49 W THIX je vhodný ochranný nátěr ocelových konstrukcí, pozinkovaných plechů a betonových povrchů, obzvláště při působení spalin, silážních kyselin a kondenzní vody. Značení č.40 podle normy ÖNORM DIN 55928,díl 5.

AVERTOL 49 W THIX slouží k ochraně oceli, betonu, hliníku, pozinkovaných plechů a vláknitého  cementu.

AVERTOL 49 W THIX je vhodný izolační nátěr sil ke skladování krmiv, jímek odpadních vod apod.

O D O L N O S T:

chemická: 	AVERTOL 49 W THIX je odolný vůči vodě (i chlorované a ozonizované), zředěným kyselinám a  louhům (až 2 %), silážním kyselinám, roztokům  neutrálních solí.

AVERTOL 49 W THIX není odolný vůči olejům,  rozpouštědlům a pohonným látkám.

mechanická: 	dobrá

povětrnostní vlivy: 	AVERTOL 49 W THIX je odolný vůči atmosférickým vlivům a spalinám.

teplota suchá: 	až cca. 90 °C,

vlhká: 	až cca. 60 °C.

BARVA: 	černá

ATEST: 	Magistrát města Vídně:

Povrchová úprava potrubí pro pitnou vodu/MA  39-A 141-147/85, MA 15-zdravotní úřad 395/85.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

hustota: 	cca. 1,2 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 50 %

bod vznětu: 	cca. 38 °C

tloušťky vrstev: 	80 m suchého filmu odpovídá 160 m zamokra (průměrná hodnota při jedné pracovní operaci natíráním).

počet vrstev: 	2 - 4

spotřeba: 	teoreticky: při 80 m suchého filmu = 0,19 kg/m2

prakticky: při 80 m zamokra = 0,30 kg/m2

vysychání:	(norma DIN 53150) při teplotě 23 °C:

stupeň vysychání 1: cca. 1   hodiny

stupeň vysychání 4: cca. 2 hodiny

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel: 	Ručně odrezovat na stupeň čistoty St 3 nebo otryskat na Sa 2. V případě silného namáhání,  např. pod vodou, kondenzní vodou, spalinami  nutno otryskat na stupeň čistoty Sa 2 .

pozink: 	Pozinkované plochy důkladně očistit a zbavit mastnot. V případě konstrukce namáhané pod  vodou lehce otryskat, aby byl povrch zdrsněn.

beton: 	Povrch betonu musí být čistý, bezprašný, zbaven cementových šlemů a musí být suchý. Obzvláště hladké plochy nutno zdrsnit.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel: 	a) na ručně odrezované povrchy nebo v případě otryskání na Sa 2:

2-3x AVERTOL 49 W THIX

b) v případě namáhání pod vodou nutné otryskání  na Sa 2 :

1x AGROZINK EP

3x AVERTOL 49 W THIX

beton: 	2-3x AVERTOL 49 W THIX

ZPRACOVÁNÍ: 	AVERTOL 49 W THIX před použitím dobře zamíchat. V případě nasákavých podkladů nutno první nátěr  zředit cca. 10 % ŘEDIDLA č. 149.

AVERTOL 49 W THIX lze natírat, stříkat nebo  použít váleček. Použije-li se stříkací pistole, je požadovaný minimální tlak na trysce cca. 4  bar, průměr trysky cca. 2,5 až 3 mm.

Stříkání "airless": požadovaný tlak na trysce  min. 150 bar, min. šířka trysky 0,43 mm, úhel  stříkání trysky v závislosti na povrchu, který má být stříkán.

ČEKACÍ DOBY: 	Po nátěru AGROZINKem EP .......................6-12 hodin

mezi nátěry AVERTOLem 49 W THIX.....cca.24 hodin

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

8 dní, v případě namáhání pod vodou 14 dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Po důkladném očištění jsou staré nátěry s AVERTOLem 49 W THIX i po delší době snadno přetíratelné. První přetírací nátěr nutno zředit 10 %  ŘEDIDLA č. 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

AVERTOL 49 W THIX obsahuje hořlavá rozpouštědla. Otevřený oheň a zápalné zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno. Při práci v malých prostorách, šachtách, jamách apod., stejně jako při schnutí nátěru, nutno zajistit během aplikace dostatečné větrání. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi, proto je tyto nutno odsávat v nejhlubším místě nebo vhánět  čerstvý vzduch. Páry rozpouštědel mohou spolu  se vzduchem tvořit explosivní plynné směsi.

Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné  rukavice a při stříkání ochranné brýle.  Zabránit styku dětí s materiálem. V případě  polknutí přivolat ihned lékaře a ukázat mu  etiketu na obalu.