A V E R T O L    E P O T A R    HP

Dvousložkový nátěr na bázi epoxidů a dehtového oleje

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL EPOTAR HP je speciální kombinace dehtu, epoxidu a plniv s nízkým obsahem rozpouštědel.

AVERTOL EPOTAR HP se používá jako povrchová úprava betonu a oceli - i v případě, je-li povrch vlhký. Po úplném vytvrzení se nátěr AVERTOLEM EPOTAR F vyznačuje lehkým leskem. Povrch je houževnatý, robustní a vysoce odolný vůči otěru.

Je-li vyžadován prostředek bez obsahu rozpouštědel nebo mají-li být prováděny silnostěnné maltové povrchy na bázi dehtu a epoxidů, nutno zvolit speciální druh AVERTOL EPOTAR FO.

AVERTOL EPOTAR HP lze aplikovat i ve vlhkém prostředí,  bezprostředně po aplikaci lze zatížit stojatou vodou, k jeho vytvrzení dojde i pod vodou. Teplota by nicméně neměla klesnout pod +5°C.

POUŽITÍ:	AVERTOL EPOTAR HP se používá jako ochranná povrchová úprava ocelových a betonových ploch v interiéru i exteriéru, pod vodou i pod zemí.

Nejčastější použití v hospodářství odpadních vod, jako nátěr ocelových konstrukcí vodních staveb, v chemickém průmyslu a k izolaci vlhkých prostor.

Není vhodný pro povrchovou úpravu nádrží s pitnou vodou, skladů potravin a obytných prostor.

O D O L N O S T:

chemická:	AVERTOL EPOTAR HP je odolný vůči vodě, mořské vodě, zředěným kyselinám a louhům, neutrálním solím, minerálním a topným olejům, tukům, pracím prostředkům a benzínu. Není trvale odolný vůči aromatickým uhlovodíkům a fenolům.

mechanická:	vysoce odolný vůči otěru a rázu.

povětrnostní vlivy:	AVERTOL EPOTAR HP je vysoce odolný vůči UV-záření, průmyslové atmosféře, spalinám a přímořskému klimatu.

teplota suchá:	až   80° C

vlhká:	až   60° C ( i teplá voda), krátkodobě je možné špičkové zatížení až do 80°C.

Není odolný vůči teplé vodě při poklesu teploty.

BARVA:	černá

ATEST:		SVÚOM Praha

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	85 váhových dílů složky A

15 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10° C: cca.   3 hodiny,

při teplotě 20° C: cca.   2 hodin,

při teplotě 30° C: cca.   1,5 hodiny

hustota:		složka A:	      cca.   2,0 kg/l

složka B:	      cca.   1,1 kg/l

hotová směs:        cca.   1,8 kg/l

pevné fáze x % obj.:  87 %

bod vzplanutí:	cca. 50°C

tloušťka vrstev:	120 µm suchého filmu odpovídá 160 µm zamokra.

(průměrné hodnoty při 1 pracovní operaci při natírání).

počet vrstev:		2 - 4

spotřeba:		teoreticky:	při 120 µm suchého filmu:		0,25 kg/m2

prakticky:	při 120 µm suchého filmu:	   cca.	0,40 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 23°C:

stupeň vysychání 1 :	cca. 9 hodin

stupeň vysychání 4 :  	cca. 22 hodin

ředidlo:	Ředidlo  . 102,  max. 5 % ( na  suchých  plochách  při  technologii stříkání bez přístupu vzduch).

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:	Povrch nutno otryskat nejméně na stupeň čistoty Sa 2 nebo odrezovat ručně podle St 3. V případě, že se použije na ocel základní nátěr AGROZINC SW nebo je-li konstrukce namáhána pod vodou, nutno otryskat podle Sa 2 ½.

Zbavit nečistot a mastnot.

pozinkovaný 		Povrch musí být zbaven nečistot a mastnot.

povrch:	Žádný speciální základní nátěr není nutný. V případě namáhání pod vodou je nutné pozink zdrsnit - lehce otryskat, aby nebyl povrch hladký (sweep).

beton:	Betonové plochy musí být drsné, pevné a čisté. Cementové šlemy a zbytky odbedňovacích prostředků nutno odstranit. V případě namáhání pod vodou je nutné otryskání, aby byly dosaženy hodnoty pevnosti v odtržení min. 1,5 N/mm2.

Případné nerovnosti nebo lunkry nutno vyrovnat např. pomocí malty ICOMENT MÖRTEL 520.

Silně nasákavé podklady nutno impregnovat pomocí ICOSIT K 94.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	a) otryskání min. Sa 2 ½

1 - 2 x AGROZINC SW

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR HP

n e b o

b) otryskání min. Sa 2 nebo případně odrezování St 3					                                                                                                                    x                                      1 - 2 x AGROPOX MINIUM DS

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR HP

n e b o

c) otryskání min. Sa 2 nebo případně odrezování St 3					                  x                                       3 - 4 x AVERTOL EPOTAR HP

beton:			a) 2 - 3 x AVERTOL EPOTAR HP

n e b o

- b) 1x ICOSIT K 94

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR HP

V případě vlhkého nebo čerstvého betonu ( vlhkost vyšší než 3 %) nutno místo ICOSITU K 94 použít k impregnaci AGROPOX SPERRGRUND.

ZPRACOVÁNÍ:	AVERTOL EPOTAR HP  sestává ze dvou složek: černé a husté složky A žlutohnědé složky B, které nutno důkladně smíchat - nejlépe elektrickým nebo pneumatickým míchacím zařízením.

V originálním balení jsou obě složky baleny v požadovaném poměru míchání. V případě použití menších dávek musí být obě složky pečlivě odváženy. Připravený homogenní materiál nutno ihned zpracovat.

AVERTOL EPOTAR HP nutno zpracovávat při teplotách vyšších než +5°C. Čím vyšší teplota, tím kratší je doba zpracování, a tím rychleji dojde k vytvrzení materiálu.

AVERTOL EPOTAR HP se nanáší štětcem, válečkem, stejně jako lze použít stříkacího zařízení bez přístupu vzduchu (airless). Pokud je potřeba, lze AVERTOL EPOTAR HP ředit přidáním max. 5 % Ředidla č. 102.

Stříkací zařízení bez přístupu vzduchu (airless):

tlak na trysce nad 250 bar, min.  šířka trysky 0,53 mm.

Na vlhkém podkladě nebo při okamžitém namáhání pod vodou se natírá neředěný a dobře se musí vetřít.

ČEKACÍ DOBY:	Mezi jednotlivými vrstvami  AVERTOLU  EPOTAR HP:

při teplotách nad 15°C venku: 			max. 1 den

při teplotách mezi 5 - 15°C venku:		max  3 dny

v halách, nádržích nebo tlakovém potrubí:	max. 3 týdny

Není-li možné dodržet čekací dobu, nutno plochu aktivovat přefoukáním.

Při delších čekacích dobách mezi prvním a dalším nátěrem (max. 6 měsíců), nutno použít jako první nátěr AVERTOL EPOTAR G. Podrobnosti v Technickém listu.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Při teplotě +20°C dojde ke konečnému vytvrzení po 8-10 dnech. K vytvrzení dojde i pod vodou, nicméně v případě přídavku ředidla není možné okamžité zatížení pod vodou.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:        Staré nátěry je nutno přefoukat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 102 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ 	Složka A:

PŘEDPISY:	  Vznětlivá. Dráždí oči a  pokožku. Přecitlivění při styku s pokožkou je   možné.

Složka B:

Vznětlivá. Dráždí oči a pokožku. Při styku s pokožkou může dojít k přecitlivění.

Nesmí se dostat do rukou dětem. V případě, že se dostane složka B do očí, důkladně vypláchnout vodou a konzultovat lékaře.

Při styku s pokožkou postižená místa okamžitě omýt vodou a mýdlem.

Při práci používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle.

V případě polknutí zavolat ihned lékařskou pomoc.

Pracovat jen v dobře větratelných prostorách.

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.