A V E R T O L FZ

BITUMENOVÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL FZ je černá nátěrová hmota na bázi speciální druhů živic, s obsahem minerálních plniv, obsahuje rozpouštědla.

Suchý film vytváří robustní, matnou, vodě nepropustnou vrstvu..

POUŽITÍ:	AVERTOL FZ se používají jako nátěr na asfaltové povrchy, například k povrchové úpravě center pro školu smyku.

O D O L N O S T:

chemická: 	AVERTOL FZ je odolný vůči vodě, zředěným louhům a kyselinám (max. do 2%  koncentrace), dále jsou odolné vůči roztokům neutrálních solí.

Není odolný vůči olejům, rozpouštědlům a pohonným hmotám

mechanická:                 Dočasně odolný vůči pojíždění osobními i nákladními vozidly.

povětrnostní vlivy	Dostatečně odolné vůči působení atmosférických vlivů.

teplota suchá:	až 90 °C,

vlhká: 	až 60 °C.

BARVA: 	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE :

hustota: 	cca. 1,2 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 50 %

bod vznětu: 	cca. 38 °C

tloušťky vrstev: 	80 µm suchého filmu odpovídá 160 µm za mokra.

počet vrstev: 	2 - 4

spotřeba:                 	prakticky: cca. 0,5 kg/m  - 1 nátěr

vysychání: 	             1 den

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ :

1.1 Příprava povrchu – beton

Betonové vozovky musí mít odpovídající kvalitu a musí splňovat všechny požadavky kladené na jízdní dráhy.

Povrch očistíme pomocí VVP  tryskání 400 – 500 barů  od všech nečistot ( olejů, tuků, řas), které snižují přídržnost k podkladu.  Po otryskání musí  být zaručena přídržnost minimálně 1,5 N/mm2.

1.2 Příprava povrchu – asfalt

Základním předpokladem je, že podklad musí tvořit asfalt s vysokým obsahem kulatého zrna ( >45%), zrno 0/8 mm, kvalita AC 8 DN, co nejlépe zhutněného, aby se zabránilo vzniku bublin při aplikaci.

Povrch očistíme pomocí VVP  tryskání 150 barů  od všech nečistot ( olejů, tuků, řas) a volných částí, které snižují přídržnost k podkladu.

2.1 Příprava materiálu – 1.vrstva , penetrace

a) Použité materiály a nářadí

- Avertol FZ ( kalkulované množství 0,5 kg/m2)

- ředidlo 149 ( cca. 15 % u asfaltových povrchů, 25 % u betonových povrchů)

- elektrická míchačka

- plyšový váleček s obsahem rozpouštědel  ( šířka 30-40 cm), nebo

-  hladítko z mechové pryže

- prodlužovací násada

b) Avertol FZ v kovové nádobě otevřeme, přidáme ředidlo 149, ( na beton cca. 6 litrů ředidla, na asfalt 4 litry), elektrickým míchadlem dobře promícháme, až vznikne homogenní, dobře zpracovatelná hmota.

2.2 Příprava materiálu – následná úprava a pečující nátěry

a) Použité materiály a nářadí

- Avertol FZ ( kalkulované množství 0,5 kg/m2)

- ředidlo 149 ( cca. 5 %)

- elektrická míchačka

- plyšový váleček s obsahem rozpouštědel  ( šířka 30-40 cm), prodlužovací násada

b) Avertol FZ v kovové nádobě otevřeme, přidáme ředidlo 149, cca. 1-1,5 l a elektrickým míchadlem dobře promícháme, až vznikne homogenní, dobře zpracovatelná hmota.

3. Aplikace

a) vnější podmínky: sucho a teploty nad 0°C.

b) dle bodu 1.1 a 1.2 na dobře připravený, čistý a suchý podklad se naředěný Avertol FZ natře celoplošně do kříže, vetře se i důkladně i do pórů.

4. Čekací doby

a) čekací doby mezi nátěry – minimálně 24 hodin

b) závěrečná doba schnutí u nových aplikací – 7 dní

c)  závěrečná doba schnutí u pečujících nátěrů 1 – 3 dny.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

SYSTÉM VRSTEV:       První aplikace : 2-3 x AVERTOL FZ

Pečující nátěr : 1-2 x AVERTOL FZ

Podle toho, jak je plocha namáhána, je nutno 1 až vícekrát ročně obnovit nátěr, a to jednoduše nanesením nátěru po vyčistění plochy.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry AVERTOLEM FZ 1 den.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

nejméně 7 dní, u opakovaných pečujících nátěrů 1-3 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Po důkladném očištění jsou staré černé nátěry AVERTOLEM FZ snadno přetíratelné i po několika letech.

První přetírací nátěr nutno zředit 10 % ŘEDIDLA č. 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržovat pokyny uváděné v bezpečnostním listě

Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné  rukavice a při stříkání ochranné brýle.  Zabránit styku dětí s materiálem. V případě  polknutí přivolat ihned lékaře a ukázat mu  etiketu na obalu.