A V E R T O L FZ

BITUMENOVÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL FZ je černá nátěrová hmota na bázi speciální druhů živic, s obsahem minerálních plniv, obsahuje rozpouštědla.

Suchý film vytváří robustní, matnou, vodě nepropustnou vrstvu..

POUŽITÍ:	AVERTOL FZ se používají jako nátěr na asfaltové povrchy, například k povrchové úpravě center pro školu smyku.

O D O L N O S T:

chemická: 	AVERTOL FZ je odolný vůči vodě, zředěným louhům a kyselinám (max. do 2%  koncentrace), dále jsou odolné vůči roztokům neutrálních solí.

Není odolný vůči olejům, rozpouštědlům a pohonným hmotám

mechanická:                 Dočasně odolný vůči pojíždění osobními i nákladními vozidly.

povětrnostní vlivy	Dostatečně odolné vůči působení atmosférických vlivů.

teplota suchá:	až 90 °C,

vlhká: 	až 60 °C.

BARVA: 	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE :

hustota: 	cca. 1,2 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 50 %

bod vznětu: 	cca. 38 °C

tloušťky vrstev: 	80 µm suchého filmu odpovídá 160 µm za mokra.

počet vrstev: 	2 - 4

spotřeba:                 	prakticky: cca. 0,5 kg/m  - 1 nátěr

vysychání: 	1 den

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

asfalt: 	Obzvláště vhodné jsou povrchy s obsahem oblých částic, důkladně zhutněné. Tímto se minimalizuje nebezpečí  vzniku bublin při aplikaci, obzvláště za horkého počasí. Eventuelně vzniklé bubliny se zpravidla za provozu sami ztratí.

Před aplikací  AVERTOL  FZ musí být povrch čistý, suchý a bez prachu.

Neaplikovat na zpuchřelý a popraskaný asfalt.

SYSTÉM VRSTEV:       První aplikace : 2-3 x AVERTOL FZ

Pečující nátěr : 1-2 x AVERTOL FZ

ZPRACOVÁNÍ:	Před použitím dobře zamíchat.

První vrstvu nutno   zředit cca. 10-15 % ŘEDIDLA č. 149. Následně se aplikuje materiál zředěný 5 % ŘEDIDLA č. 149.

Při aplikaci může dojít k tvorbě bublin, obzvláště za horkého počasí, tyto však během provozu zmizí a jsou tak pouze optickou vadou.

AVERTOL FZ se nejlépe nanáší hladítkem z měchové pryže. Rovněž lze nanášet plyšovým válečkem s krátkým chlupem, při válečkování přidejte tolik ředidla, až vznikne hladký, nestrukturovaný povrch.

Podle toho, jak je plocha namáhána, je nutno 1 až vícekrát ročně obnovit nátěr, a to jednoduše nanesením nátěru po vyčistění plochy.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry AVERTOLEM FZ 1 den.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

nejméně 7 dní, u opakovaných pečujících nátěrů 1-3 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Po důkladném očištění jsou staré černé nátěry AVERTOLEM FZ snadno přetíratelné i po několika letech.

První přetírací nátěr nutno zředit 10 % ŘEDIDLA č. 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržovat pokyny uváděné v bezpečnostním listě

Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné  rukavice a při stříkání ochranné brýle.  Zabránit styku dětí s materiálem. V případě  polknutí přivolat ihned lékaře a ukázat mu  etiketu na obalu.