# A V E R T O L  E P O T A R

## Dvousložkový nátěr na bázi epoxidů a  dehtového oleje

POPIS VÝROBKU:	AVERTOL EPOTAR je dvousložkový, černý anitkorozní nátěr, jehož pojiva jsou na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic a dehtového oleje. Obsahuje minerální plniva a minimální množství rozpouštědel.

AVERTOL EPOTAR  vytvoří po úplném vytvrzení černý, mírně lesklý ochranný film.

POUŽITÍ:	AVERTOL EPOTAR je vysoce kvalitní povrchová úprava oceli a betonu, vhodný pro exteriér i interiér, pod vodu i pod zem. Je vysoce odolný vůči otěru i chemickým vlivům, proto se výborně hodí pro hospodářství odpadních vod a pro vodní stavby.

Není vhodný pro plochy, omývané pitnou vodou, pro obytné prostory a podobné interiéry.

O D O L N O S T:

chemická:	AVERTOL EPOTAR je odolný vůči vodě, kondenzní vodě, zředěným kyselinám a louhům, neutrálním solím, minerálním olejům, tukům, smáčedlům a pracím prostředkům.

mechanická:	vysoce odolný vůči otěru a rázu.

povětrnostní vlivy:	AVERTOL EPOTAR je vysoce odolný vůči průmyslové atmosféře, spalinám a přímořskému klimatu.

teplota suchá:	až 120° C

vlhká:	až   60° C ( i teplá voda), krátkodobě je možné špičkové zatížení až do 80°C.

BARVA:	černá

ATEST:		SVÚOM Praha

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání:	90 váhových dílů složky A

10 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10° C: cca. 12 hodin,

při teplotě 20° C: cca.   6 hodin,

při teplotě 30° C: cca.   4 hodiny

hustota:		složka A:	           cca. 2,0 kg/l

složka B:	           cca. 1,1 kg/l

hotová směs:	cca. 1,8 kg/l

pevné fáze x % obj.:79 %

bod vzplanutí:	cca. 23°C

tloušťka vrstev:	v případě natírání nebo použití válečku:

110 m suchého filmu odpovídá 140 m zamokra.

Při stříkání za nepřístupu vzduchu (airless):

220 m suchého filmu odpovídá 250 m zamokra.

počet vrstev:		2 - 4

spotřeba:		teoreticky:	při 110 m suchého filmu:		0,25 kg/m2

prakticky:	při 110 m suchého filmu:	   cca.	0,42 kg/m2

teoreticky:	při 200 m suchého filmu		0,45 kg/m2

prakticky:	při 200 m suchého filmu:	   cca.  0,75 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 23°C:

stupeň vysychání 1 :  cca. 10 hodin

stupeň vysychání 4 :  cca. 22 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 102

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:	Povrch nutno otryskat na stupeň čistoty Sa 2 nebo odrezit ručně na St 3. V případě, že se použije na ocel základní nátěr AGROZINK EP nebo je-li konstrukce namahána pod vodou, nutno otryskat podle Sa 2½.

Zbavit nečistot a mastnot.

pozinkovaný 	       Povrch musí být zbaven nečistot a mastnot.

povrch:	Žádný speciální základní nátěr není nutný. V případě namáhání pod vodou je nutné pozink zdrsnit - lehce otryskat, aby povrch nebyl hladký (sweep).

beton:	Betonové plochy musí být zdrsněné, pevné a čisté. Cementové šlemy a zbytky odbedňovacích prostředků nutno odstranit. V případě namáhání pod vodou je nutné otryskání, aby byly dosaženy hodnoty pevnosti v odtržení min. 1,5 N/mm2.

Případné nerovnosti nebo lunkry nutno vyrovnat např. pomocí malty ICOMENT MÖRTEL 520 nebo stěrkové hmoty AVERTOL EPOTAR FÖ-MÖRTEL.

Silně nasákavé podklady nutno impregnovat pomocí ICOSIT K 94.

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	a) otryskání min. Sa 2 ½

1-2 x AGROZINK EP

2 x 	   AVERTOL EPOTAR

n e b o :

b) otryskání min. Sa 2 nebo případně odrezování St 3

1 - 2 AGROPOX MINIUM DS

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

n e b o :

c) otryskání min. Sa 2 nebo případně odrezování St 3

2 - 4 x AVERTOL EPOTAR

v případě namáhání pod vodou min. 3x AVERTOL EPOTAR.

beton:			a) 2 - 4 x AVERTOL EPOTAR

první nátěr se v případě potřeby ředí 5 % Ředidla č. 102

n e b o

- b)1x 	ICOSIT K 94

2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

ZPRACOVÁNÍ:	AVERTOL EPOTAR sestává ze dvou složek: černé a husté složky A   žlutohnědé složky B, které nutno důkladně smíchat - nejlépe elektrickým nebo pneumatickým míchacím zařízením. Nenechat materiál sednout na dno nebo stěny nádob.

V originálním balení jsou obě složky baleny v požadovaném poměru míchání. V případě použití menších dávek musí být obě složky pečlivě odváženy.

AVERTOL EPOTAR nutno zpracovávat při teplotách vyšších než +5°C. Čim vyšší teplota, tím kratší je doba zpracování, a tím rychleji dojde k vytvrzení materiálu.

AVERTOL EPOTAR se nanáší štětcem, válečkem, stejně jako lze použít stříkacího zařízení bez přístupu vzduchu (airless) nebo stříkací pistole. Pokud je potřeba, lze AVERTOL EPOTAR ředit přidáním max. 3 % Ředidla č. 102.

Stříkací zařízení bez přístupu vzduchu (airless):

tlak na trysce nad 200 bar, min.  šířka trysky 0,53 mm.

Stříkací pistole:

tlak materiálu 3 bar, tlak na trysce 4 bar, přívodní hadice s materiálem nesmí být delší než 15 m.

průměr trysky: cca. 2,5 - 3 mm.

Veškeré části použitého stříkacího zařízení, které přijdou s materiálem do styku, nutno bezprostředně po ukončení stříkání, případně po delší době používání v pravidelných časových odstupech (nejdéle každé 4 hodiny) čistit Ředidlem č. 102.

ČEKACÍ DOBY:	Mezi jednotlivými nátěry s AVERTOL EPOTAR:

při teplotách nad 15°C venku: 			max. 1 den

při teplotách mezi 5 - 15°C venku:		max  3 dny

v halách, nádržích nebo tlakovém potrubí:	max. 3 týdny

Není-li možné dodržet čekací dobu, nutno plochu aktivovat přefoukáním.

Při delších čekacích dobách mezi prvním a dalším nátěrem (max. 6 měsíců), nutno použít jako první nátěr AVERTOL EPOTAR G.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

8 dní, v případě extrémního namáhání nebo namáhání pod vodou až 14 dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré nátěry  s  AVERTOL EPOTAR  je nutno přefoukat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 102 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ 	Složka A:

PŘEDPISY:	Vznětlivá. Dráždí oči a  pokožku. Přecitlivění při styku s pokožkou je možné.

Složka B:

Vznětlivá. Dráždí oči a pokožku. Při styku s pokožkou může dojít k přecitlivění.

Nesmí se dostat do rukou dětem. V případě, že se dostane složka B do očí, důkladně vypláchnout vodou a konzultovat lékaře.

Při styku s pokožkou postižená místa okamžitě omýt vodou a mýdlem.

Při práci používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle.

V případě polknutí zavolat ihned lékařskou pomoc.

Pracovat jen v dobře větratelných prostorách.

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.