## B A U F I X  P U L V E R

### VODOTĚSNÉ STAVEBNÍ LEPIDLO

POPIS VÝROBKU: 	BAUFIX PULVER je práškové stavební lepidlo s obsahem cementu. Míchá se s vodou, získá se  odolná a poddajná malta k lepení obkladů.

BAUFIX PULVER vykazuje vynikající přilnavost na  všech podkladech, které jsou běžné ve  stavebnictví. Tuhne hydraulicky a je po několika dnech vodovzdorný a odolný vůči povětrnostním podmínkám.

POUŽITÍ:	BAUFIX PULVER se používá k lepení dlaždic z keramiky, skla na betonové podklady, stěny, podlahy a stropy, dále k lepení polystyrénových desek, panelů z polyuretanu, fenolických pryskyřic apod.

BAUFIX PULVER lze použít k lepení stavebních prvků jsou izolační desky, lehké stavební desky a dekorativní desky.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

forma: 	jemný prášek

barva:  	bílá nebo cementově šedá

sypná hmotnost: 	1,2 kg/l

spotřeba: 	1,3 - 2,3 kg/m2 v závislosti na podkladu a použité špachtli

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být suchý nebo jen přechodně vlhký, nicméně zbaven veškerých nečistot a mastnot, vosků, prachu a jiných separačních prostředků. Všechny zbytky omítky, barevných  nebo vápenných nátěrů, které nedrží, musí být  předem odstraněny, sprašující potěry nebo  podklady pro podlahovou krytinu nutno zpevnit  prostředkem AGRO TIEFENGRUNG B.

V případě podkladů, které obsahují sádru, jako  jsou sádrokartony, omítky s obsahem sádry atd.,  nutný základní nátěr s AGRO TIEFENGRUND B (AGRO  GIPSGRUND), protože sádra brání vytvrzení  materiálů, které obsahují cement (AGRO  TIEFENGRUND B obsahuje rozpouštědla, nutno  proto zajistit dostatečné větrání a držet  zápalné zdroje v patřičné vzdálenosti,  nekouřit).

ZPRACOVÁNÍ: 2,5 - 3 objemové díly BAUFIX PULVER příp. BAUFIX PULVER WEISS se smíchá s 1 objemovým dílem vody. Prášek se za stálého míchání sype do vody. Vznikne poddajná a odolná malta k lepení, která je zpracovatelná při teplotě +20°C asi 4 hodiny. Nezpracovávat při teplotě nižší než + 5°C. Dlaždice se lepí celoplošně, přičemž se lepidlo nanáší pomocí ozubené špachtle. Výběr ozubení špachtle se řídí dolní stranou dlaždic.

Na panely, izolační desky, desky z tvrzené pěnové hmoty se BAUFIX PULVER nanáší po celém okraji a dodatečné v několika bodech plochy.  Sádrokartonové desky se lepí bodově.

V případě silné nasákavosti podkladu nutno rychle pracovat nebo nanášet lepidlo předem na menší plochy.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	BAUFIX PULVER lze ještě před zatvrdnutím lehce očistit vodou. Ztvrdlé lepidlo lze odstranit z  nářadí pomocí ZEMENTANU L nebo roztoku AGROFIX.

SKLADOVÁNÍ: 	BAUFIX PULVER lze v suchých skladech skladovat až 1 rok, otevřená balení nutno rychle  spotřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Připravená malta je alkalická. Proto nutno zabránit styku pokožkou. Používat pracovní rukavice.