## B A U F I X  S U P E R D I C H T

### ELASTICKÁ TEKUTÁ FÓLIE

POPIS VÝROBKU: 	BAUFIX SUPERDICHT je jednosložková stěrková hmota na disperzní bázi. Natírá se nebo se  nanáší válečkem.

BAUFIX SUPERDICHT je robustní, elastická tekutá  fólie. Díky své elasticitě překlene spolehlivě  trhliny. Nepropouští vodu, je prodyšná.

BAUFIX SUPERDICHT výborně přilne takřka na  každý podklad.

POUŽITÍ:	BAUFIX SUPERDICHT je spolehlivá izolace stěn a podlah ve vlhkých prostorách, které jsou  obloženy dlaždicemi. Zabrání provlhnutí stěn a  podlah, a tím je zajištěna dobrá přilnavost  dlaždic či kachliček.

BAUFIX SUPERDICHT je vhodný k izolaci koupelen,  sprchovacích kabin, prádelen apod. Není vhodný  v případě stálého namáhání vodou, jako např.  k izolaci bazénů.

O D O L N O S T:

chemická: 	BAUFIX SUPERDICHT je odolný vůči vodě a čistícím prostředkům ve vlhkých prostorách, které jsou obloženy  dlaždicemi.

mechanická: 	Po vyschnutí lze fólii pocházet.

teplota: 	Povrchová úprava je odolná vůči běžnému zatížení teplou vodou v koupelnách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,4 - 1,5 kg/l

počet vrstev: 	1

spotřeba: 	cca. 2 kg BAUFIX SUPERDICHT na 1 m2.

Používá-li se jako základní nátěr, nutno jej  zředit vodou v poměru 1:4 - spotřeba 0,15 kg/m2

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný a zbaven všech nečistot.Trhliny a díry nutno zaplnit stěrkovou hmotou PLANFIX RZ. Plochy, které mají být izolovány, se natřou  základním nátěrem z BAUFIX SUPERDICHT, který se  v tomto případě ředí vodou v poměru 1:4.

Podklady, které obsahují sádru, dřevo a  dřevotřísku, se natírají základním nátěrem AGRO  GIPSGRUND.

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím nutno BAUFIX SUPERDICHT důkladně promíchat. Rohy místností a hrany na podlaze  a stěnách nutno zesílit pomocí výztužného pásu  BAUFIX-ARMIERUNGSBAND. Výztužný pás se zakotví  a přetře s BAUFIX SUPERDICHT. Pečlivě provést přípoje v místech odtoků na podlaze. Po vyschnutí základního nátěru a nalepení  výztužných pásů se nanáší BAUFIX SUPERDICHT  neředěný kartáči nebo válečkem na stěny nebo  podlahy. V případě, že jsou prostory vystaveny  obzvláště velkému namáhání vodou, je nutno po  vyschnutí nanést ještě jednu vrstvu BAUFIX  SUPERDICHT. Spotřeba se tím zvýší na cca. 3  kg/m2 . Nezpracovávat při teplotách nižších než  5 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	několik hodin až 1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA VYSYCHÁNÍ PŘED OBKLADEM:

6-12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

LEPENÍ DLAŽDIC: 	Po vyschnutí fólie z BAUFIX SUPERDICHT se lepí dlaždice lepidlem BAUFIX PULVER Rohové spáry v dlaždicových obkladech mezi  podlahou a stěnou se doporučuje vyplnit trvale  elastickým silikonovým tmelem PALESIT  KUNSTSTOFF 020. Ostatní spáry vyplnit s AGRO FUGENWEISS, AGRO  FUGENGRAU nebo AGRO FUGENBUNT.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Před zaschnutím vodou, je-li nutné horkou vodou

SKLADOVÁNÍ: 	BAUFIX SUPERDICHT nutno skladovat v temperovaných skladech. V dobře uzavřených původních  obalech při teplotách nad 0 °C lze skladovat 1  rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

BAUFIX SUPERDICHT není nebezpečný ve smyslu rakouského zákona o chemikáliích. Nicméně je nutno dodržovat bezpečnostní opatření běžná při práci  s chemikáliemi.