## I C O S I T   B E T O N C O L O R

### AKRYLOVÁ BARVA PRO BETONOVÉ FASÁDY A POHLEDOVÝ BETON

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT BETONCOLOR jednosložková barva na bázi akrylové pryskyřice, vysoce trvanlivá a odolná vůči alkáliím a povětrnostním vlivům.

ICOSIT BETONCOLOR chrání beton před agresivními  vlivy atmosféry, které pronikají v rozpuštěné  formě jako soli a plyny do betonové povrchové  vrstvy.

ICOSIT BETONCOLOR se vyznačuje vysokým difúzním odporem vůči atmosférickému kysličníku uhličitému a snižuje tak značně karbonatizaci betonu. Prodyšnost betonových fasád není nátěrem snížena.

Vysoce odolný proti agresivní průmyslové  atmosféře. Stálobarevný.

POUŽITÍ: 	ICOSIT BETONCOLOR chrání betonové stavby před karbonatizací a současně zlepšuje vzhled betonových fasád.

ICOSIT BETONCOLOR chrání čerstvý beton (nebo náhradu betonu) proti předčasnému výparu vody, nahrazuje další opatření např. použití folie

O D O L N O S T:

chemická: 	ICOSIT BETONCOLOR je odolný vůči průmyslové atmosféře.

povětrnostní vlivy: 	Vysoce odolný vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, je stálobarevný.

BARVA: 	podle barevné škály pro fasády

ATEST:	Zkušebna Nivelt Ges.m.b.H.

#### Difúzní vlastnosti: Magistrát 39, Vídeň, Univerzita Dortmund

#### ZÚLP – PRAHA

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,4

pevná fáze: 	43 % (podle normy DIN 53219)

bod vzplanutí: 	26 °C

počet vrstev: 	2-3

spotřeba: 	cca. 0,20 kg/m2 - 1 nátěr

praktická spotřeba může kolísat v závislosti na nasákavosti a drsnosti povrchu

koeficient difúzního odporu:	vůči vodní páře - 12.300

vůči CO2 - 2,200.000

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU PODLE POUŽITÍ:

- Na čerstvý beton jako impregnace

Při tuhnutí cementové kaše (hydratace) vzniká na povrchu sací efekt, tzv.hydratační sání, které vyvolává prosycení povrchové vrstvy impregnačním materiálem. časový interval nejvhodnější aplikace impregnačního materiálu se pohybuje mezi 2-8 hodinami po ukončení betonování. Po době delší než 20 hodin nedojde k nasání materiálu z důvodu vakuového efektu a tudíž ani ke spojení povrchové úpravy s betonovým podkladem, takže celá operace ztrácí smysl. V takovém případě je třeba dodržet běžné čekací doby až do dosažení rovnovážné vlhkosti před případnou aplikací základního nátěru.

- Na vyzrálý beton jen jako ochranný nátěr

Povrch musí být suchý, očištěný od všech nečistot. Plocha, která má být natírána, musí vykazovat hodnoty pevnosti v odtržení nejméně 1,5 N/m2 , musí být rovná, bez děr a lunkrů. Případné vyrovnání povrchových nerovností stěrkovou hmotou PLANFIX RZ nebo maltou ICOMENT MÖRTEL 520.

ZPRACOVÁNÍ:	Před použitím dobře zamíchat.

Nezpracovávat při dešti, mrazu a vlhkém počasí. Natírat, nanášet válečkem nebo stříkat bez  přístupu vzduchu (airless).

V případě ztížených pracovních podmínek - tj. při vysokých či nízkých teplotách - lze přidat  ŘEDIDLO č. 202 (max. 5%).

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi nátěry 1 den, při vhodných povětrnostním podmínkách nejméně 6 hodin.

DOBA SCHNUTÍ: 	při teplotách nad +10 °C 1-2 hodiny

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č.202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených původních obalech lze 1 rok  skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Proto nutno držet zápalné zdroje v patřičné vzdálenosti. Zajistit dobré větrání při práci. Páry rozpouštědel se  mohou hromadit při zemi, proto v uzavřených prostorách nutno vzduch v nejhlubším místě odsávat. Kouření zakázáno!