## B E T O N F I X  O F  A C R Y L

### AKRYLÁTOVÁ EMULZE K UTĚSNĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH PODLAH

POPIS VÝROBKU: 	BETONFIX OF ACRYL je akrylátová disperze, která byla speciálně vyvinuta pro stavebnictví. Je  odolná vůči zmýdelnění a dobře se snáší s  cementem, vápnem a sádrou.

Průmyslové podlahy s BETONFIX OF ACRYLEM se  vyznačují vysokou pevností a únosností a  splňují velmi náročné technické  požadavky. Podlahy jsou odolné vůči vysokému  mechanickému namáhání, např. vůči  vysokozdvižným vozíkům a jiným dopravním  prostředkům, a jsou odolné vůči olejům a  pohonným hmotám. Je-li podklad v pořádku, lze  dosáhnout povrchové úpravy s BETONFIX OF  ACRYLEM bez trhlin i v případě velkých ploch.  Spáry v podkladním betonu nutno brát při provádění v úvahu. Dále se BETONFIX OF ACRYL  vyznačuje vynikající přilnavostí k podkladu,  ideálním poměrem pevnosti v tahu při ohybu k  pevnosti v tlaku, vysokou pevností v tahu při  ohybu. BETONFIX OF ACRYL je vodotěsný, proto  jej lze použít i ve vlhkých provozech.

DALŠÍ ÚČINKY: 	BETONFIX OF ACRYL má současně plastifikační vlastnosti, proto nutno redukovat množství  záměsové vody.

BETONFIX OF ACRYL neobsahuje žádné chloridy ani  agresivní složky.

Potěr lze barvit barevnými pigmenty (0,3 %  barevného prášku, vztaženo na suchou směs  estrichu).

POUŽITÍ: 	BETONFIX OF ACRYL se používá k výrobě potěrů, které jsou odolné vůči otěru a olejům a vhodné k výrobě podlah skladových hal, dílen, garáží,  obchodních domů, montážních hal, výrobních  zařízení, parkovišť, benzínových pump,  tiskáren, textilních továren, transformoven a  kovozpracujícího průmyslu atd.

ATEST: 	Podlahy s BETONFIX OF ACRYL jsou nehořlavé a testované státní zkušebnou v Linci (OÖ  Brandverhütungsstelle Linz).

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

barva: 	mléčně bílá

hustota: 	1,04 kg/l

odolnost vůči mrazu:	až -18 °C

spotřeba: 	BETONFIX OF ACRYL pro spojovací vrstvu:

cca.0,3 kg/m2

Spotřeba je závislá na struktuře a povaze povrchu podlahy.

malta pro potěr ...........15-20 % váhy cementu na m2  a tloušťku potěru 15 mm: 0,75 - 1,05 kg  BETONFIX OF ACRYL.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE POTĚRU S BETONFIX OF ACRYL:

pevnost v tlaku: 			až 60 N/mm2

pevnost v tlaku při ohybu:		až 14,5 N/mm2

smrštění: 				méně než 0,2 mm/m2

pevnost s odtržení: 			cca. 2,5 N/m2

součinitel tepelné vodivosti: 	1,163 W/mK.C (1,0 Kcal/mh C)

specifický vnitřní izolační odpor: 	cca. 3.1012 Ohm.cm

elektrická průraznost: 		cca. 20 kV/cm

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

BETONFIX OY ACRYL vytvoří vrstvu potěru o tloušťce cca. 15-20 mm a vyžadující kvalitní podkladový beton. Doporučujeme kvalitu betonu  B 300, obzvláště v případech vysokého nebo  bodového namáhání. Vzhledem k tomu, že tloušťka estrichu je minimální, musí být podkladový  beton naprosto rovný a bez prohlubní. Pracovní  a dilatační spáry v podkladovém betonu nutno  provést a naříznout. Olejové a mastné nečistoty, cementové kaly nebo prach nutno pečlivě z podkladového betonu  odstranit. K odstranění oleje doporučujeme  teplý roztok pracích prostředků a pečlivé  spláchnutí. Dobře se osvědčuje otryskání  vodní párou.

Součásti estrichu:	Doporučuje se používat cement odpovídající rakouské normě ÖNORM B 3310. Přísada, tj. kamenivo, by měla být tvrdý písek nebo kamenná drť o  velikosti zrna 0-5 mm a měl by mít spojitou  čáru zrnitosti. V praxi se většinou používá  říční písek nebo vymytý kopaný písek velikosti zrna 0-4 mm nebo drť (žula, bazalt, křemen) o  velikosti zrna 3-5 mm. Přísady nesmí obsahovat  žádné vyplavitelné součásti.

Následující receptura se osvědčila v případě  suchých přísad:

4 obj. díly portlandského cementu..........5,1 kg/m /15 mm

9 obj. dílů písku 0/3,(bez jílů).................14,4 kg/m /15 mm

7 obj. dílů tvrdé kamenné drti ................11,25kg/m /15 mm

0,6 obj. dílů BETONFIX OF ACRYL ...0,75kg/m /15 mm

1-1,5 obj. dílů vody ................................1,05-1,65kg/m /15 mm

V případě, že přísada obsahuje vodu, nutno  udané množství vody snížit. Konzistence malty k  výrobě potěru se řídí způsobem aplikace.  Většinou se pracuje zavlhka, hlavně při  strojním hlazení a utěsňování. Při ručním  pokládání musí být malta plastičtější, což  usnadní závěrečné vyhlazování.

SPOJOVACÍ VRSTVA:

- RAVENIT HEFTBRÜCKE ( viz vlastní technický list )

nebo:

- Suchý a silně nasákavý podkladový beton nutno nejdříve navlhčit. Spojovací vrstvou se docílí vynikající přilnavost k podkladu. Obzvláště se  doporučuje v případě relativně hladkých a  těsných podkladů:

1 objemový díl cementu

2 obj. díly vymytého křemenného písku 0/3

1 obj. díl BETONFIX OF ACRYL

cca. 2 obj. díly vody

Spojovací vrstva se důkladně vkartáčuje.

ZPRACOVÁNÍ: 	BETONFIX OF ACRYL důkladně zamíchat. K míchání nutno používat míchačku s nuceným míšením.  Nejdříve smíchat přísadu a cement a pak se  vmíchá BETONFIX OF ACRYL. Vodu přidávat  opatrně, aby byla dosažena požadovaná konzistence malty, potřebná při strojním  vyhlazování. Estrichová malta se vyleje do deskami zahrazeného  prostoru, rovnoměrně se pohrabovačem  rozdělí a stáhne latí. Bezprostředně po té lze  vyhlazovacím strojem plochu vyhladit (kotoučové  nebo křídlové vyhlazovací stroje). V případě  malých ploch možná ruční aplikace.

Za účelem snadnějšího zpracování lze povrch  navlhčit vodou nebo zředěným BETONFIX OF  ACRYLEM. Příliš plastické nastavení není  účelné, protože může vyvolat snížení konečné  pevnosti malty, a dále hrozí z důvodu zvýšeného  obsahu vody nebezpečí vzniku trhlin a vyvolání  poruch struktury.

Potěry s BETONFIX OF ACRYL nemají být pokládány  při teplotách nižších než 8-10 °C. V žádném  případě nesmí být teplota nižší než +5 °C,  protože by cement neztuhnul. V případě, že  se teplota podkladu podstatně liší od teploty  okolního vzduchu, může dojít k poruchám při  vytvrzování, které mohou vést ke vzniku trhlin a dutin.

SPÁRY: 	Spáry, které jsou v podkladu, nutno vytvořit v potěru prostřednictvím vložených tyčí. Po  dostatečném vytvrzení mohou být spáry strojně  naříznuty, buď průběžně až ke spáře v  podkladovém betonu nebo jalová spára až do  poloviny potěru.

ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ POTĚRU:

Závěrečné ošetření potěru se provádí běžným způsobem. Nutno zabránit průvanu a přímému slunečnímu záření. V případě extrémních povětrnostních podmínek se doporučuje zakrýt plochu navzájem se  překrývajícími se fóliemi.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

#### V původních dobře uzavřených obalech lze min. 1 rok v chladných, mrazuvzdorných prostorách skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Výrobek není nebezpečný ve smyslu rakouského zákona o chemikáliích. Přesto je nutné dodržovat běžné bezpečnostní předpisy.