## B E T O N F I X

### EMULZE - PŘÍSADA DO MALTY

POPIS VÝROBKU: 	BETONFIX je mléčně bílá emulze se syntetickými přísadami, bez obsahu rozpouštědel. Ředí se  vodou, snáší se s cementem i vápnem.

BETONFIX zvyšuje mechanické pevnosti betonu a  cementových malt. Zabrání vzniku trhlin ve  slabých stěrkových vrstvách a sprašování  maltových ploch.  Již 3 % BETONFIXu, vztaženo na váhu cementu,  zlepší následující vlastnosti:

zvýšení pevnosti v tahu za ohybu o cca. 20 %

zvýšení pevnosti v tlaku o cca. 22 %

zvýšení pevnosti v tahu o cca. 70 %

zvýšení tažnosti o cca. 50 %

BETONFIX plastifikuje směs, usnadňuje její  zpracovatelnost a umožňuje snížení vodního  součinitele.

POUŽITÍ:	BETONFIX se používá při spojování starého a nového betonu, k opravám poškozených betonových  ploch na silnicích, podlahách, terasách apod.

BETONFIX je vhodný k sanaci betonových těles  všeho druhu jako např. schody, sokly,  prefabriované stěny, stropní nosníky apod.

BETONFIX se používá k výrobě mazanin na pružném  podkladě (plovoucích mazanin), mazaninových  podlah bez trhlin. K výrobě a opravám vnějších  i vnitřních omítek.

BETONFIX je vynikající přísada pro výrobu  trvanlivých vápenných nátěrů ve sklepích, stájích, skladech a podobných prostorách. Dále je vhodný k výrobě stěrkových podlah.

BETONFIX zlepšuje přilnavost spárovacích malt a  malt k lepení dlaždic. Zlepšuje vlastnosti  stěrkových hmot pro podkladní beton (např.  druhy AGROPLANu): přilnavost, pevnosti v tahu  za ohybu, tvrdost.

BETONFIX není vhodný pro plochy trvale namáhané  vodou.K výrobě průmyslových podlah, které mají být odolné proti obrusu a působení olejů, nutno  použít speciální přísadu BETONFIX OF ACRYL (viz  vlastní Technický list).

ATEST: 	Atest TGM, Wien

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

forma: 	smetanová tekutina

barva: 	mléčně bílá

hustota: 	1,05 kg/l

rozpustnost: 	míchá se s vodou v libovolném poměru

dávkování: 	přilnavý nátěr ........... 0,1 kg/m2

mazanina do 10 mm ........ 10-20 % váhy cementu

mazanina nad 10 mm ....... 3-10 % váhy cementu

plovoucí mazanina od 35 mm 3-5 % váhy cementu

podlahové stěrkové hmoty ..4 % váhy materiálu

omítky ....................2-5 % váhy pojiva

vápenné nátěry.............2-3 % váhy pojiva

opravné malty pod 10 mm ...10-20 % váhy cementu

opravné malty nad 10 mm ...3-10 % váhy cementu

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný, případně nosný. Musí být zbaven všech nečistot a mastnost. Nesmí být prašný. Povrch musí být drsný. Staré zbytky barev, voskových leštidel apod.  nutno opatrně odstranit, velmi hladké plochy  nutno zdrsnit, v nejnutnějším případě dokonce  opískovat.

ZPRACOVÁNÍ: 	BETONFIX se přidává vždy k záměsové vodě. Nesmí se v žádném případě přidávat přímo a v  nezředěném stavu k suchému cementu nebo vápnu.  Pro práci s BETONFIXEM nutno používat jen  portlandský cement nebo vápenná pojiva, která  odpovídají normám. Přidávaný písek musí být  čistý, bez obsahu jílů, o zrnitosti, která  odpovídá 1/3 - 1/2 požadované tloušťky vrstev.  Nutno zabránit předčasnému vyschnutí malty s  BETONFIXEM. V případě nevýhodných poměrů (slabé  vrstvy, silné sluneční záření, větrné počasí)  nutno maltu nejméně 12 hodin zvlhčovat nebo  zakrýt.

1. Spojovací můstky pro opravné práce, slabé stěrkové vrstvy, omítky

Po důkladném zvlhčení podkladu vodou, případně  přes noc, se nanese spojovací můstek, který  sestává z 1 objemového dílu BETONFIXu a 3-5  objemových dílů vody. Na tento, ještě vlhký,  podklad se nanese reparační malta, omítka nebo  stěrková vrstva. Spojovací můstek nesmí vytvářet  na povrchu kalužiny.

2. Spojovací můstek k výrobě mazanin, silnostěnných stěrkových vrstev a  k spojování nového a starého betonu

Podklad případně starý beton nutno předem  důkladně zvlhčit vodou, nejlépe přes noc. Spojovací můstek z BETONFIXu se rovnoměrně vkartáčuje na ještě vlhký podklad. Dokud je spojovací můstek vlhký a lepivý,  nanáší se nový beton, mazaninová malta aj.

Osvědčené složení spojovacího můstku s BETONFIXEM

suchá směs:	 záměsová voda:

- 2 objemové díly (o.d.) 	1 díl BETONFIXu

písku bez jílů (0-3mm) 	2 díly vody

- 1 o.d.cementu

Suchá směs a záměsová voda se smíchají a získá  se řídký, lehce roztíratelný spojovací můstek

3. Přísada k výrobě mazaninových malt a podlahových stěrkových  hmot

BETONFIX se smíchá se záměsovou vodou. Díky  plastifikačním vlastnostem snížit množství  záměsové vody! Během prvních dnů zabránit předčasnému vyschnutí čerstvých mazaninových a stěrkových ploch.

a) Mazanina o tloušťce nad 10 mm

Příprava: spojovací můstek jako v bodě 2.

Dávkování pro výrobu mazaniny v závislosti na  tloušťce vrstvy a namáhání 1-10 % BETONFIXu,  vztaženo na váhu cementu.

b) Mazanina na pružném podkladě (nad 35 mm)

Podklad sestávající z izolační hmoty zakrýt olejovým papírem, PAE-fóliemi apod., nanést  odborně mazaninu, zhutnit a vyhladit.

Dávkování: 3-5 % BETONFIXu vztaženo na váhu  cementu.

c) Podlahové stěrkové hmoty

Příprava (jen v případě silně nasákavého podkladu): spojovací můstek jako v bodě 1.  Prášková stěrková hmota se smíchá se záměsovou  vodou, která sestává z 1 dílu BETONFIXu a 10 dílů vody, důkladně se promíchá. Získá se dobře  zpracovatelná hmota. Používat elektrické míchací  zařízení. Po odpovídajícím počátečním vytvrzení  je možné přebroušení stěrkové vrstvy.

4. Přísada do omítkových malt a vápenných nátěrů:

Podklad omítky se připraví podle bodu 1. nebo  2, omítková malta s přísadou BETONFIXu se  natáhne nebo nahodí obvyklým způsobem.

Dávkování: 2-5 % BETONFIXu vztaženo na váhu  nebo na pojivo. Vápenné nátěry s přísadou  BETONFIXu lze nanášet bez zvláštních odborných  znalostí. K hotové směsi vápna ve vodě se  přidává k docílení odolnosti proti otěru a  větší trvanlivosti 2-3 % BETONFIXu.

5. Přísada do reparačních malt:

Podklad musí být připraven jako v bodě 1. Na  ještě vlhký a lepivý podklad se nanáší  reparační malta, která byla zušlechtěna  BETONFIXem. Zhutní se a vyhladí. Hlubší díry a  nerovnosti se předem vyplní stěrkou.

Složení reparační malty:

1 objemový díl cementu

2-3 objemové díly písku bez příměsi jílů

Dávkování:

V případě tenkovrstvých oprav (do 10 mm) se  přidává 10-20 % BETONFIXu, u silnějších vrstev(nad 10 mm) 1-10 % BETONFIXu vztaženo na váhu  cementu.

SMĚRNÉ HODNOTY PRO SPOTŘEBU:

Spojovací nátěr ............................ 0,05-0,10 kg/m2

#### Spojovací šlem............................. cca. 0,10 kg/m2

Mazaniny o tloušťce do 10 mm... cca. 0,60 kg/m2

Mazaniny 10-20 mm.................... 0,35-0,70 kg/m2

Mazaniny nad 20 mm .................. cca. 0,40 kg/m2

Omítky o tloušťce 10-20 mm ...... 0,10-0,15 kg/m2

Reparační malty .......................... 0,05 kg/l malty

Tyto ukazatele spotřeby jsou směrné hodnoty, je  možné, že se skutečné hodnoty spotřeby mohou v  jednotlivých případech odlišovat.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech, lze v  mrazuvzdorných skladech 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Výrobek není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Doporučuje se však dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.