## B I B E R  R A P I D

### RYCHLETVRDNOUCÍ HOTOVÁ MALTA

POPIS VÝROBKU: 	BIBER RAPID je hotová prášková malta na bázi cementu, která krátce po smíchání s vodou v  několika minutách ztuhne.

BIBER RAPID se vyznačuje vysokými hodnotami  počáteční a konečné pevnosti a odolností vůči  vzniku trhlin. Malta je vodotěsná a nevykvétá.

BIBER RAPID je odolný vůči vodě a všem povětrnostním vlivům. U vsazených železných prvků  nedochází ke korozi.

POUŽITÍ: 	BIBER RAPID se používá při vsazování konzol, příchytek trubek, stupadel, zábradlí, k  upevňování instalačních vedení a pro rychlé  montáže a zakotvování do betonových či zděných  stavebních děl. Dále se používá k opravám a  doplňování ulomených hran a jiných částí u  betonových prefabrikátů.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

forma: 	prášek

barva: 	šedý

sypná hmotnost: 	1,06 kg/l

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Otvory pro zakotvení hmoždinek rybinovitě dozadu rozšířit, zvláště v případě pozdějšího namáhání v tahu nebo výskytu otřesů. Hotové díry a vyhloubená místa nutno pečlivě  zbavit zbytků betonu a kameniva, očistit od  prachu a krátce před uzavřením maltou BIBER  RAPID dobře navlhčit, aniž by voda zůstala -  zvláště v případě svislých otvorů - ve  vyhloubeném místě stát.

SNÁŠENLIVOST S JINÝMI PŘÍSADAMI:

K maltě BIBER RAPID se nesmí přidávat žádná jiná pojiva jako např. sádra, vápno nebo cement.V případě, že se přidává písek, nutno použít suchý, prosetý písek o velikosti zrna 1-3 mm.  Nepřidávat jemný písek, protože tento potřebuje velké množství vody. Při dávkování písku je  nutno se řídit následující tabulkou a udaná  množství nepřekročit.

TABULKA POMĚRU MÍCHÁNÍ:

| použití | vlastnosti malty | směs malty objem.díly BR písek voda | konzistence malty | ztvrdnutí při +20°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsazování hmoždinek, trubek, stoupaček, atd. utěsnění proti vodě | tvrdne velmi rychle, vysoká pevnost | 4 - 1 | tuhá, velmi lepivá, lze nanášet stěrkou, nestéká | během 1-2 min. |
| Zalévání hlubokých, svislých otvorů | rychle tuhne, snížená pevnost | 3 - 1 | řídká, lze lít | během 2-3 min. |
| K vyplnění větších dutin | rychle tuhne, vysoká konečná pevnost | 3 3 1 | tuhá, formovatelná | během 2-3 min. |

ZPRACOVÁNÍ: 	BIBER RAPID se smíchá s vodou a rychle se zpracuje.Nutno připravovat jen takové množství malty, které lze během 2 minut zpracovat. V případě, že se přidá příliš mnoho vody, zpomalí se  tuhnutí a sníží se pevnost. Nutno se řídit  uvedenou tabulkou. Při práci v chladném ročním období, např. při  teplotách nižších než +5°C, se doporučuje  použít k rozmíchání teplá voda. Naopak při  vysokých teplotách, např. v letních horkých  dnech, nebo při práci v kotelnách apod., použít  studenou vodu z vodovodního vedení, aby se čas  tuhnutí příliš nezkrátil.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, vzduchotěsných obalech lze 1 rok skladovat. Otevřená balení nutno brzy  spotřebovat.