Bitumendicht a Isolieranstrich

IZOLAČNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	Bitumendicht a Isolieranstrich je černý bitumenový roztok, bez obsahu plniv, je z živičných látek bez obsahu fenolu.

Suchý film vytváří plastickou, matnou vrstvu, která je bez zápachu a zdravotně nezávadná

POUŽITÍ:	K ochraně betonu, omítek a oceli proti vlhkosti. Používá se jako nátěr ve sklepích, jako základní nátěr pod bitumeny lité za horka, nátěr pod lepenku a k lepení fólií.

O D O L N O S T:

chemická: 	            Je odolný vůči vodě, roztokům neutrálních solí, ředěným kyselinám

a louhům v maximálně 2 % koncentraci.

Není odolný vůči olejům a rozpouštědlům.

povětrnost: 	Odolný proti povětrnostním vlivům, při silném působení UV záření je lépe použít INERTOL 49 W DICK.

teplota suchá: 	do 70°C

vlhká: 	do 50°C

barva: 	                      černá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	cca. 0,88 kg/l

pevná tělíska: 	cca.  45 %

bod vzplanutí: 	cca. 35 °C

tloušťka vrstev:	35 (m suchého filmu odpovídá 80 (m za mokra

počet vrstev: 	2 - 4

spotřeba:

ocel :	teoreticky: při 40 (m suchého filmu...0,09 l/m2

prakticky: při 40 (m suchého filmu....0,14 l/m2

beton a omítka :	prakticky………………..cca. 0,22 l/m2 a nátěr

doba schnutí: 	podle DIN 53150 při 23°C

stupeň suchosti 1: cca. 2 hodiny

stupeň suchosti 4: cca. 2 1/2 hodiny

ředění: 	ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:

otryskat na Sa 2 nebo ručně odrezovat na St 3, zbavit nečistot, mastnot a usušit.

beton a omítka :

Povrch musí být suchý, pevný, čistý a bez prachu. Obzvláště hladké povrchy je nutno zdrsnit, cementový šlem se musí odstranit.

SYSTÉM VRSTEV:	ocel:

3 – 4 x Bitumendicht a Isolieranstrich

beton a omítka :

2 – 3 x Bitumendicht a Isolieranstrich

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím dobře zamíchat! U silně nasákavého podkladu zředit ŘEDIDLEM  č. 149 - max. 5%.

Bitumendicht a Isolieranstrich lze natírat, stříkat i válečkovat.

Nástřik se provádí vysokotlakou pistolí, tryska od 1,2 mm, tlak cca. 3 – 5 barů.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými nátěry  Bitumendicht a Isolieranstrich, cca. 1 den,

Při chladnějším počasí i 3 dny.

CELKOVÁ DOBA SCHNUTÍ

Minimálně 8 dní, při chladnějších teplotách až 14 dní.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Po důkladném vyčistění, lze staré bitumenové nátěry přetírat materiálem Bitumendicht a Isolieranstrich. První nátěr naředit  5 %

ŘEDIDLO č. 149

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCI PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ:	V původních dobře uzavřených obalech lze v suchu a chladnu skladovat  2 roky. Otevřené obaly nutno  spotřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno proto držet v bezpečné vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Zajistit dostatečné větrání během práce s  nátěrovou hmotou a během jejího schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V  uzavřených prostorách proto nutno dbát, aby bylo  zajištěno pravidelné odsávání par na nejhlubším  místě nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou dohromady se  vzduchem tvořit výbušné plynné směsi