## C O N T R A M I D

### IMOBILIZAČNÍ PROSTŘEDEK K NEUTRALIZACI SOLÍ

POPIS VÝROBKU: 	CONTRAMID je bezbarvá tekutina sloužící k neutralizaci solí vyskytujících se v  minerálních podkladech (omítka, kámen, beton).

CONTRAMID váže a neutralizuje alkálie. Reakcí s podkladem dojde k vytvrzení povrchu. Snižuje citlivost vůči působení kyselin, rostlinných, živočišných a minerálních olejů, mastných kyselin a spalin.

CONTRAMID zabrání tvorbě plísní a napadení  houbou, popřípadě likviduje plíseň a houbu na  již napadeném minerálním podkladu.

POUŽITÍ: 	CONTRAMID slouží k neutralizaci solí,k přípravě podkladu v případě čerstvého betonu či omítky.

CONTRAMID se používá při likvidaci plísně na minerálních podkladech.

T E CH N I C K É  Ú D A J E:

skupenství: 	kapalina

barva: 	bezbarvý

hustota: 	1,19 kg/l

rozpustnost: 	mísitelná s vodou v každém poměru

spotřeba: 	0,20 - 0,30 kg/m2

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

ZPRACOVÁNÍ: 	Aby bylo docíleno účinného působení, nutno operaci 2x, raději 3x opakovat.

1. nátěr: 1 díl CONTRAMIDU + 3 díly vody

2. nátěr: 1 díl CONTRAMIDU + 1 díl vody

3. nátěr: v případě potřeby - nezředěný

Po ukončení ošetření omýt řádně celou plochu vodou,aby se CONTRAMID, který nezreagoval, smyl.

SKLO, UMĚLÝ KÁMEN A LEHKÉ KOVY NUTNO BĚHEM OŠETŘENÍ ZAKRÝT!

ČEKACÍ DOBY: 	minimálně 6 hodin mezi jednotlivými nátěry a omytím.

SKLADOVÁNÍ: 	Neskladovat v kovových nádržích. V původním balení lze skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

CONTRAMID obsahuje jedovaté účinné látky, proto je nutná zvýšená opatrnost při zpracování. Zabránit styku s očima, otevřenými poraněními a sliznicí. Skladovat odděleně od potravin.