D I S B O C R E T    M Ö R T E L   5 2 0

VODOTĚSNÁ STĚRKOVÁ HMOTA PRO BETONOVÉ PLOCHY

POPIS VÝROBKU: 	DISBOCRET MÖRTEL 520 je dvousložková, hydraulicky tvrdnoucí hotová malta se syntetickými  přísadami. Tekutá složka A sestává ze speciální  syntetické disperze. Prášková složka B obsahuje  hydraulické pojivo a minerální plniva. Přidáním vody se získá lehce zpracovatelná  malta.

DISBOCRET MÖRTEL 520 dobře přilne k podkladu i ve slabých vrstvách.

POUŽITÍ: 	DISBOCRET MÖRTEL 520 se používá k vyrovnávání svislých a vodorovných betonových ploch, k  utěsnění děr a lunkrů, k zarovnávání ploch po odbednění. Malta je dále vhodná pro plochy  namahané pod vodou (bazény, čistírny vod  apod.).

DISBOCRET MÖRTEL 520 nelze v žádném případě  používat k překrývání uvolněné výztužné oceli  za účelem korozní ochrany, protože se nedosáhne  požadované tloušťky vrstvy.

ATEST:	Atest Magistrátu města Vídně, MA 39

TAZUS PRAHA

TECHNICKÉ ÚDAJE:

barva: 	šedá

hustota: 	1,9 kg/l (připravená malta)

poměr míchání: 	16 váhových dílů složky A

84 váhových dílů složky B

pevnost v odtržení :	po 28 dnech v pokojovém klimatu: 2,75 N/mm  lom v betonu

po 28 dnech při pokojovém klimatu a 5 cyklech střídání podmínek: 2,45 N/mm .

statický E-modul:	3765 N/mm

pevnost v tahu: 	4,9 n/mm

tažnost: 	3  /oo

spotřeba: 	K vyrovnání dobře opískovaného podkladu je podle zkušenosti potřeba cca. 1,5 - 2 kg/m2  malty  DISBOCRET MÖRTEL 520. K následné celoplošné  povrchové úpravě je spotřeba na 1 m2  při  vrstvě o tloušťce 1 mm cca. 2 kg malty DISBOCRET  MÖRTEL 520.

tloušťka vrstvy:	1-5 mm na jednu pracovní operaci. Jsou-li požadovány hodnoty pevnosti v odtržení 1,5 N/mm  nebo vyšší, je nutno dodržet tloušťku  jednotlivých vrstev min. 3 mm.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Betonová povrchová plocha musí být pevná, zbavena veškerých volných a sprašujících součástí, prachu a nečistot. Zbytky barev a prostředků k  odbedňování, zvláště pak zbytky obsahující olej  a vosk, stejně jako cementové šlemy musí být  dokonale odstraněny.

Betonová plocha, zvláště má-li být namáhána pod vodou, musí být tak připravena (opískováním nebo otryskáním vysokotlakou vodou-min. 400 bar), aby byla dosažena pevnost v odtržení nejméně 1,5 N/mm .

Betonová plocha musí být při nanášení malty  DISBOCRET MÖRTEL 520 zvlhčená, proto je nutné ji  případně před zahájením práce zvlhčit.

PŘÍPRAVA MALTY: 	Obě složky malty DISBOCRET MÖRTEL 520 se dodávají  v určeném poměru, nutno jen přidat předepsané  množství vody.

Na 25 kg balení malty DISBOCRET MÖRTEL 520 nutno  přidat celkem cca. 2,5 l vody.  Tekutá složka A se dobře zamíchá, případně  protřepe a pomalu za stálého míchání se přidává  složka B. Nádobu tekuté složky A vypláchnout  vodou, určenou k výrobě malty a přidat do  směsi. Jen tak se zajistí, že celé množství  tekuté složky A se opravdu smíchá se složkou B.

Tak dlouho míchat, nejlépe v míchačce s nuceným  pohybem, dokud se nezíská homogenní směs. V nádobě nesmí zůstat suché, nerozmíchané zbytky prášku! Zbytek vody se přidává po částech tak  dlouho, dokud se nezíská správná konzistence  pro zpracování. Max. předepsané množství vody  nesmí být v žádném případě překročeno.

DISBOCRET MÖRTEL 520 se nesmí míchat dohromady s žádnými přísadami.

ZPRACOVÁNÍ: 	DISBOCRET MÖRTEL 520 se zpracovává jako běžné omítkoviny - špachtlí nebo zednickou lžící.  Podklad musí být předem navlhčen. Obzvláště  velké nebo hluboké díry nutno předem pod  vysokým tlakem vyplnit maltou a zainjektovat. Má-li být dosaženo celkové tloušťky vrstvy  větší než 0,5 cm, nutno nanášet ve více  pracovních operacích! Jakmile poslední vrstva malty rovnoměrně  nasákla, nutno pomocí dřevěného kotouče  krouživými pohyby vytvořit povrch podobný struktuře skelného papíru. Tato natažená  poslední vyrovnávací vrstva nesmí být v žádném případě vyhlazována pomocí ocelových nebo  umělohmotných hladítek. Stejně tak nepřipadá v  úvanu dodatečné zaprašování suchým cementem  nebo zatahování cementových šlemů a  kartáčování povrchu.

DISBOCRET MÖRTEL 520 tvrdne stejně jako normální  cementová malta. Nebezpečí vzniku trhlin ze  smrštění, především v případě slabých vrstev, je sníženo na minimum. Je-li malta zpracovávána  venku při silném slunečním záření nebo při  větrném počasí, nutno udržovat její patřičnou  vlhkost a chránit ji před rychlým vyschnutím.

Nezpracovávat při teplotě podkladu nižší než  +5° C.

ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ:

Pro závěrečné ošetření platí směrnice platné výrobu mazanin a omítek.

PŘETÍRATELNOST: 	DISBOCRET MÖRTEL 520 lze přetírat nátěrovými hmotami, které jsou vhodné pro alkalický  podklad, namahaný jako nad tak pod vodou (např. AGROSIT SB, AGROSIT BETONCOLOR nebo AGROOSIT ELASTIC DECK (po odpovídajícím základním nátěru), AGROPOX 250,  AGROSIT ZN, AGROSIT A, AGROLIT SBV).

Poslední vyrovnávací vrstva, která byla podle  předpisů vytvrzena, musí být před prvním  nátěrem vyschlá na vzduchu. Pro pozdější  namahání vodou (bazény, apod.) je obzvláště vhodná nátěrová hmota AGROSIT A a AGROSIT SB.  Přitom se první nátěr ředí cca. 10-15 % ŘEDIDLA  č. 202 (v případě AGROSITu A i Afroditu SB)  a dobře se vetře do  podkladu. Mezi první a druhým nátěrem musí být  dodržena čekací doba několika dnů, mezi dalšími  nátěry pak stačí přestávka 24 hodin. Nutno dbát  na dobré ovětrávání ploch.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních uzavřených obalech lze skladovat v temperovaných skladech, chráněných před  vlhkostí 1/2 roku. Otevřené pytle se složkou B  nelze dále skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Při zpracování malty DISBOCRET MÖRTEL 520 není nutno dodržovat žádná speciální ochranná opatření. Zabránit styku s očima. Jestliže se provádí následný krycí nátěr pomocí  materiálů, které obsahují rozpouštědla, nutno  dbát bezpečnostních předpisů, které jsou platné  pro práci s těmito materiály (oheň, zápalné  zdroje a otevřený oheň nutno držet v bezpečné  vzdálenosti, nekouřit a dbát na dostatečné  větrání).