# I C O S I T   1 8 6

## IMPREGNAČNÍ PRYSKYŘIČNÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT 186 je dvousložkový materiál na bázi epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel.

ICOSIT 186 je speciální impregnační materiál,  který se používá jako základní nátěr při  izolování betonových mostů, jako ochrana  betonových ploch např. garáží, parkovišť apod.  ve spojení s těsnícími vrstvami podle ZTV-BEL B Díl 1,2.

ICOSIT 186 slouží současně jako pojivo při  výrobě stěrkové hmoty k vyrovnávání nerovností  betonových ploch nebo jako pojivo při výrobě  malt k opravám.

ICOSIT 186 se vyznačuje nízkou viskozitou,  vysokou lepivostí, tepelnou odolností ve  spojení s otevřeným ohněm a litým asfaltem.

ICOSIT 186 se používá při utěsňování se  svařovanými živičnými pásy.

ATEST: 	Zkoušeno podle TL-TP-BEL-EP, ZTV-BEL-B 87

DOZOR: 	FMPA Stuttgart

BARVA: 	nažloutlý, čirý

BALENÍ: 	25 kg

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

vlastnosti: 	ICOSIT 186 se vyznačuje díky nízké viskozitě vynikající pronikavostí v betonu, vyplní póry a dutiny a tak beton spolehlivě utěsní.  Předpokladem je dostatečné množství materiálu,  aby se podklad důkladně nasytil. Nejlépe použít  při aplikaci kartáč, aby se zabránilo tvorbě  pórů.

spotřeba: 	základní nátěr: cca. 400 g/m  v závislosti na charakteru povrchu

uzavírací nátěr: 2 x 400 g/m  v závislosti na charakteru povrchu

hustota: 	cca. 1,1 kg/l

objem pevných tělísek:cca. 100 %

odolnost:	ICOSIT 186 je odolný vůči vodě, roztokům solí, proti minerálním pohonným látkám a mazivům.

SYSTÉM VRSTEV A SPOTŘEBA:

základní nátěr:	Připravená betonová plocha se sytě natře. Lze aplikovat i poléváním. Spotřeba se zpravidla  pohybuje mezi 300-500 g/m2 . Doporučuje se  použít váleček, aby se zabránilo nahromadění  materiálu. Nejvhodnější metodou je vkartáčování  do betonového podkladu, aby se zabránilo tvorbě  pórů. Na čerstvě natřený podklad nasypat  suchý křemenný písek. Písek, který neulpěl,  nutno po vytvrzení nátěru odstranit.

impregnace:	Má-li se k impregnaci použít další nátěr  ICOSITEM 186, nutno k posypu 1.nátěru použít  křemenný písek o zrnitosti O,5-1,2 mm. Volný  písek po vytvrzení základního nátěru odstranit.

Druhá vrstva ICOSITU 186 se neposypává  křemenným pískem.Spotřeba materiálu pro druhý  nátěr se pohybuje kolem 300-5OO g/m .

POMĚR MÍCHÁNÍ: 	74 váhových dílů složky A

26 váhových dílů složky B

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Uzavření pórů

Spolehlivého uzavření pórů se docílí vkartáčováním pojiva. Klesající teploty při zpracování snižují  nebezpečí tvorby puchýřů.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Betonová plocha být připravena podle 2TV-SIB 90 (viz tabulka 3).

Nejdříve je nutno vyrovnat plochu, tj.  nerovnosti hlubší než O,5 cm. Nejvhodnější jsou  speciální malty, které jsou určeny k těmto  opravám.

MÍCHÁNÍ: 	Obě složky ICOSITU 186 se míchají v předepsaném poměru intenzívně elektrickým míchacím zařízením po dobu nejméně 3 minut.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:Válečkem, poléváním, kartáčem nebo špachtlí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ:	+10 °C		 +20 °C 	+30 °C

50 minut 	30 minut 	15 minut

ČEKACÍ DOBY MEZI NÁTĚRY:

při teplotě 23 °C max. 12 hodin.

Izolační vrstva se aplikuje na nátěr ICOSIT 186 nejdříve po uplynutí 24 hodin při teplotě 23 °C, při teplotě 8 °C nejdříve po 3 dnech.

### Vytvrzení:při +23 °C lze pocházet po 24 hodinách

při + 8 °C cca. po 3 dnech

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo K

SKLADOVATELNOST:

V původních dobře uzavřených nádobách lze v suchých a temperovaných skladech (ne při  teplotách nižších než +10 °C) skladovat 1 rok.

POZOR: Při teplotách nižších než +10 C hrozí  vykrystalizování!

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

Při zpracování Icositu 186 nutno dbát bezpečnostních opatření, která jsou uvedena na nádobách.

ICOSIT 186 stejně jako ředidlo se nesmí  v tekutém stavu dostat do kanalizace či vodních  toků.

ICOSIT 186 se nesmí dostat do bezprostředního  styku s potravinami a s pitnou vodou.