I C O S I T  E L A S T I C  D E C K

ELASTICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT ELASTIC DECK je plasticko-elastická, jednosložková povrchová úprava na bázi  disperze a kopolymeru etylénu.

ICOSIT ELASTIC DECK překlene trhliny a vytvoří  silnostěnné, různě strukturované povrchové  úpravy. V případě trojnásobného nátěru a  minimální spotřeby 0,8 l/m2 je ICOSIT ELASTIC  DECK schopen spolehlivě překlenout trhliny v betonu až do šířky 0,3 mm.

POUŽITÍ: 	ICOSIT ELASTIC DECK se používá převážně k povrchové úpravě betonových stavebních dílů  všeho druhu, u nichž hrozí nebezpečí vzniku  trhlin. Nelze použít v případě trvalého  namáhání vodou.

O D O L N O S T:

povětrnostní vlivy:	ICOSIT ELASTIC DECK je odolný vůči povětrnostním vlivům. Vzhledem k jisté míře termoplasticity materiálu, mohou se obzvláště na  vodorovných plochách usazovat nečistoty z  atmosféry.

chemická: 	ICOSIT ELASTIC DECK je odolný vůči běžným, v atmosféře se vyskytujícím agresívním látkám.

mechanická: 	ICOSIT ELASTIC DECK je odolný vůči příležitostnému pocházení.

BARVA: 	bílá, šedá cca. RAL 7032, šedá cca. RAL 7030, ořechově hnědá cca. RAL 8011, sépiově hnědá  cca. RAL 8014. Ostatní barevné odstíny podle  přání.

ATEST: 	FMPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart, Německo.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,3 kg/l

počet vrstev: 	1x AGRO TIEFENGRUND W

2 - 3x ICOSIT ELASTIC DECK

spotřeba: 	AGRO TIEFENGRUND W ............ 0,10-0,15 kg/m2

ICOSIT ELASTIC DECK ............... 0,25 l/m2  - 1 nátěr

difúzní odpor µ:	vůči vodní páře : 2.800

vůči kysličníku uhličitému : 6,800.000

difúzní ekvivalentní vrstva vzduchu při 360 µm:

vůči vodní páře : 0,5 m (tedy otevřený)

vůči kysličníku uhličitému 162 m (tedy těsný)

ředění: 	AGRO TIEFENGRUND W i ICOSIT ELASTIC DECK jsou vodou ředitelné, avšak zpracovávají se neředěné

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být pevný, suchý, zbaven všech sprašujících součástí a prachu. Opravy podkladu provádět maltou PLANFIX RZ nebo maltou ICOMENT  MÖRTEL 520.

SYSTÉM VRSTEV: 	1x AGRO TIEFENGRUND W

2 - 3x ICOSIT ELASTIC DECK

ZPRACOVÁNÍ: 	AGRO TIEFENGRUND W natírat, nanášet válečkem nebo stříkat bez  přístupu vzduchu (airless).

ICOSIT ELASTIC DECK před použitím důkladně  zamíchat. Natírat nebo nanášet válečkem. V  případě použití válečku se získá jemná  struktura. ICOSIT ELASTIC DECK se aplikuje  nezředěný. S materiálem nepracovat při  teplotách nižších než + 5° C.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi základním nátěrem AGRO TIEFENGRUND W a 1. krycím nátěrem:  nejméně 6 hodin při teplotě 20° C.

Úplné proschnutí základního nátěru je žádoucí, protože jinak může  dojít k tvoření puchýřů.

Mezi jednotlivými krycími nátěry ICOSIT ELASTIC DECK čekací doba nejméně 8 hodin při teplotě  20° C. Při nízkých teplotách 1-2 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů:

Staré nátěry s ICOSIT ELASTIC DECK lze po důkladné očištění bez problémů přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	AGRO TIEFENGRUND W a ICOSIT ELASTIC DECK vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze v chladnu a suchu skladovat nejméně 6 měsíců.  ICOSIT ELASTIC DECK a AGRO TIEFENGRUND W nutno  dopravovat a skladovat v mrazuvzdorných  podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

ICOSIT ELASTIC DECK není nebezpečný ve smyslu zákonů pro chemikálie.