ICOSIT  K 4 Eisenglimmer

# Polyuretanový krycí nátěr

POPIS VÝROBKU:	ICOSIT K 4 EG je dvousložkový polyuretanový krycí nátěr s obsahem slídy.

ICOSIT K 4 EG se vyznačuje vysokou barevnou stabilitou, odolností vůči otěru. Nekříduje.

POUŽITÍ:	ICOSIT K 4 EG se používá jako závěrečný krycí nátěr na mezinátěr s AGROPOX 250 EG. Robustní antikorozní nátěr ocelových konstrukcí a pozinkovaných ploch s dlouhodobým dekoračním účinkem. Používá se jako závěrečný nátěr epoxidových systémů, je-li kladen důraz na barevnou stabilitu.

ICOSIT K 4 EG  používá se především k povrchové úpravě mostních konstrukcí, potrubního vedení, nadrží a kontejnerů, průmyslových ocelových konstrukcí, přístavních zařízení.

Dále se používá v hospodářství odpadních vod, k ochraně konstrukcí v interiérech i exteriérech.

O D O L N O S T:

chemická:	ICOSIT K 4 EG je odolný vůči odstřikující vodě, odpadním vodám a mořské vodě,  spalinám, rozmrazovacím solím, výparům louhů a kyselin, olejům, tukům a proti krátkodobému působení pohonných hmot a rozpouštědel.

mechanická:	Povrch natřený ICOSITem K 4 EG je houževnatě elastický a tvrdý, nicméně není křehký. Dále je vysoce odolný  vůči mechanickému namáhání a otěru.

povětrnostní vlivy:	vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, vyznačuje se vynikající barevnou stabilitou a nekříduje.

Teplota suchá:	až 150o C

vlhká:	       až   80o C

BARVA:		podle barevnice Eisenglimmer

ATEST:		SVÚOM Praha

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

poměr míchání:	93 váhových dílů složky A

7 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10° C: cca. 7 hodin

při teplotě 20° C: cca. 5 hodin

při teplotě 30° C: cca. 4 hodiny

hustota:		1,6 kg/l

pevná fáze x % obj.59 % (DIN 53219)

bod vzplanutí:	složka A:        27° C

složka B:        40° C

hotová směs:  28°C

tloušťka vrstev:	80 µm zasucha, odpovídá 140 µm zamokra

počet vrstev:		1

spotřeba:		teoreticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,22 kg/m2

prakticky:	při 80 µm suchého filmu:	0,30 kg/m2

doba vysychání:	podle DIN 53150 při 80 um suchého filmu a při 23°C:

stupeň vysychání 1 : 30 minut

stupeň vysychání 4 :   7 hodin

ředidlo:		Ředidlo č. 65

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

ocel:			otryskat na Sa 2 1/2

Zbavit nečistot a mastnot, usušit.

pozinkovaný 		zbavit mastnot a oxidické vrstvy

povrch:

SYSTÉM VRSTEV:

ocel:	1x  FRIAZINK R nebo AGROPOX  PHOSPHAT nebo AGROPOX MINIUM DS

1-2x ICOSIT EG 1

1x ICOSIT K 4 EG

pozink:		       1x ICOSIT EG 1

1x ICOSIT K 4 EG

není vhodné pro trvalé namahání pod vodou

ZPRACOVÁNÍ:	Složku A důkladně promíchat a přidat v udaném poměru míchání složku B. Připravovat jen tolik materiálu, kolik jej lze během udané doby zpracování aplikovat.

Doporučená technologie: nátěr, stříkání airless nebo váleček. V případě použití válečku se může stát, že se nedosáhne udané tloušťky vrstev.

Neaplikovat při teplotách vzduchu a  podkladu  nižších než +5°C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80%.

V případě nízkých  teplot  přidat  za  účelem  zlepšení viskozity max 3 % Rozpouštědla č. 65.

ČEKACÍ DOBY:	mezi jednotlivými nátěry 1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ

před namaháním vodou:

při teplotě 10° C: cca. 14 dní,

při teplotě 20° C: cca. 10 dní,

při teplotě 30° C: cca.  7 dní.

Nutno zajistit kvalitní ovětrání natíraných ploch.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

Staré nátěry  s  ICOSIT EG 1  lze bez problémů přetírat. Staré nátěry s ICOSIT K 4 EG  nutno přebrousit.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo č. 65 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

Nářadí, které se momentálně nepoužívá, nutno po ukončení doby zpracování   očistit.

SKLADOVÁNÍ:	V původních  dobře  uzavřených obalech lze skladovat v chladném a suchém prostředí 1 rok. Otevřené nádoby nutno rychle zpracovat.

BEZPEČNOSTNÍ 	Složka A:

PŘEDPISY:		Zápalná.

Složka B:

Zápalná. Obsahuje izokyanáty. Dbát pokynů výrobce.

Zabránit styku s očima a pokožkou. Držet v patřičné vzdálenosti od zápalných zdrojů. Zákaz kouření. Nevdechovat páry/aerosoly.

Pracovat jen v dobře větratelných prostorách.

LIKVIDACE:	Nelikvidovat dohromady s běžným domácím odpadem, ale deponovat na skládkách, které jsou k tomuto účelu určeny.