I C O S I T   A Q U A F L O O R

UZAVÍRACÍ NÁTĚR BETONOVÝCH PLOCH

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT AQUAFLOOR je barevný, vodou ředitelný, jednosložkový akrylový nátěr k povrchové úpravě  podlah. Snadno se zpracovává, rychle schne a  vytváří matný povrch.

ICOSIT AQUAFLOOR G: bezbarvý, vodný základní  nátěr - podklad pro ICOSIT AQUAFLOOR.

ICOSIT AQUAFLOOR je vodou ředitelný a splňuje  tak požadavky ochrany životního prostředí. Vyznačuje se vynikající krycí schopností a přilnavostí ke starým nátěrům.

POUŽITÍ: 	ICOSIT AQUAFLOOR je barevný uzavírací nátěr betonových a cementových mazanin ve sklepech,  dílnách, obchodech, garážích, schodištích,  půdních prostorách a výstavních místnostech.  Vhodný jen pro interiéry.

ODOLNOST:

chemická: 	ICOSIT AQUAFLOOR je odolný vůči čistícím prostředkům, motorovým a minerálním olejům,  zředěným kyselinám a louhům při příležitostném  namáhání. Není vhodný v případě trvalého  namáhání vodou.

mechanická: 	ICOSIT AQUAFLOOR lze pocházet a pojíždět osobními automobily, povrchová úprava snese střední mechanickou zátěž. Podlahy lze čistit proudem  páry.

povětrnostní vlivy:	Vysoká odolnost vůči UV-záření, nežloutne.

BARVA: 	01 (bílá), 02 (středně šedá), 72(světle zelená) 80 (terakota), RAL 7032 (šedá).

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

hustota: 	ICOSIT AQUAFLOOR G: 1,0 g/cm3

ICOSIT AQUAFLOOR: 1,3 g/cm3

bod vzplanutí: 	ICOSIT AQUAFLOOR G: 72° C

ICOSIT AQUAFLOOR: nad 100° C

pevnost v odtržení: 	5 N/mm2  (lom v betonu)

počet vrstev: 	1x základní nátěr

2x krycí nátěr

spotřeba: 	ICOSIT AQUAFLOOR G: cca. 0,1 kg/m2

ICOSIT AQUAFLOOR: cca. 0,3 kg/m2 - 1 nátěr

schnutí: 	6 - 12 hodin

ředění: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný, drsný, zbaven všech mastnot, nečistot a prachu. Volné součásti povrchu a nedržící zbytky předchozího nátěru, nutno odstranit, stejně jako všechna znečištěná  místa. K čištění je vhodný čistící prostředek  AVUS REINIGER.

V případě značného namáhání (např. podlahy v  garážích) nebo v případě drobivého podkladu  doporučujeme základní impregnační nátěr s  AGROPOX SPERRGRUND nebo ICOSIT KUNSTSTOFF 94,  či ICOSIT AQUAFLOOR G. V případě starých, dobře  držících nátěrů, není základní nátěr nutný.

SYSTÉM VRSTEV: 	V případě běžného namáhání:

2-3x ICOSIT AQUAFLOOR

V případě silnějšího namáhání:

1x ICOSIT AQUAFLOOR G

2x ICOSIT AQUAFLOOR

V případě drobivého podkladu nebo silného  namáhání:

1x AGROPOX SPERRGRUND nebo ICOSIT KUNSTSTOFF 94

2x ICOSIT AQUAFLOOR

ZPRACOVÁNÍ: 	ICOSIT AQUAFLOOR G se důkladně promíchá. Nanáší se štětcem nebo válečkem rovnoměrně na očištěný  podklad.

ICOSIT AQUAFLOOR před použitím důkladně  promíchat. Nanáší se nezředěný štětcem nebo  válečkem.

V případě, že se nepoužije žádný základní  nátěr, nutno první nátěr zředit vodou (10-15%).  Teplota vzduchu a podkladu při aplikaci nesmív žádném případě klesnout pod +5° C a relativní  vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 %. Aby  se dosáhlo rychlého schnutí, nutno během  zpracování dobře větrat.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi základním nátěrem AGROPOX SPERRGRUND a ICOSIT AQUAFLOOR 1 den (při teplotě 20° C ),  případně 2 dny (při teplotě 10° C). Mezi  základním nátěrem ICOSIT KUNSTSTOFF 94 a ICOSIT  AQUAFLOOR 8 až max. 48 hodin (20° C), případně  1 až max. 4 dny (10° C).

Mezi ICOSIT AQUAFLOOR G a ICOSIT AQUAFLOOR 2-3  hodiny (20° C), případně 1 den (10° C)

Mezi jednotlivými krycími nátěry s ICOSIT  AQUAFLOOR čekat nejméně 6 hodin (20° C),případně  1 den (10° C).

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Při teplotě 20° C lze po uplynutí 1 dne pocházet, mechanicky zatížitelný je povrch až po 2 dnech.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré, dobře držící staré nátěry, stejně tak jako staré nátěry s ICOSIT AQUAFLOOR lze po důkladném očištění bez problémů přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Před zaschnutím vodou.

SKLADOVÁNÍ: 	ICOSIT AQUAFLOOR G a ICOSIT AQUAFLOOR jsou nátěrové hmoty na vodné bázi a musí být proto  skladovány v temperovaných skladech, aby  nedošlo k jejich zmrznutí.  V původních obalech lze v chladnu a suchu 1 rok  skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

ICOSIT AQUAFLOOR G a ICOSIT AQUAFLOOR nejsou nebezpečné ve smyslu zákona o chemikáliích. Přesto je nutno během aplikace a schnutí  zajistit dostatečné větrání.