## I C O S I T  E L A S T O F I L L

### ELASTICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO POHLEDOVÝ BETON

POPIS VÝROBKU:	ICOSIT ELASTOFILL je speciální jednosložkový,  thixotropně nastavený tmel na bázi akrylátové  disperze.

ICOSIT ELASTOFILL se používá k plastickoelastické povrchové úpravě, překlene drobné trhliny  v podkladu.

ICOSIT ELASTOFILL se vyznačuje vynikající  přilnavostí na beton a drží dobře i na starých  nátěrech. Spolehlivě zaplní póry, lunkry a  hnízda. Vynikající karbonatační brzda při  současně vysoké paropropustnosti. Překlene  trhliny až do 0,3 mm, i při teplotách nižších  než 0 °C.

POUŽITÍ: 	ICOSIT ELASTOFILL je vhodný materiál k povrchové úpravě a ochraně strukturovaných pohledových běžných i lehčených betonů. Obzvláště vhodný  pro narušené betonové plochy dírami nebo  lunkry, kdy není možné vystěrkování z důvodů  struktury povrchu. Vhodný i pro hladký beton.  Použitím ICOSITU ELASTOFIL se lze vyhnout  nákladným sanacím.

O D O L N O S T:

povětrnostní vlivy: 	Systém je odolný vůči působení atmosférických vlivů. Není vhodný pro trvalé namáhání pod vodou.

BARVA: 	světle šedá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	1,2 kg/l

pevná fáze x % obj.:	64 % (DIN 53219)

počet vrstev: 	AGRO TIEFENGRUND W nebo ICOSIT ELASTIC GRUND ...1x

#### ICOSIT ELASTOFILL (tmel) ....................... 1-2x

ICOSIT ELASTIC DECK ( krycí nátěr) ....... 2x

celková spotřeba: 	AGRO TIEFENGRUND W nebo

#### ICOSIT ELASTIC GRUND .........0,10 - 0,15 kg/m2

ICOSIT ELASTOFILL .................0,70 - 1.00 kg/m2

ICOSIT ELASTIC DECK .............0,50 l/m2

ředění: 	V případě nanášení válečkem nutno ředit ICOSIT ELASTOFILL 2-3 % vody, jinak se zpracovává  neředěný.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Kromě běžných pravidel týkajících se přípravy betonového podkladu nutno dodržet minimální pevnost v odtržení 0,5 N/mm2 . Betonové plochy  nutno důkladně očistit. Beton musí být nejméně  28 dní starý. V případě, že se vyskytují staré  nátěry, nutno vyzkoušet přilnavost pomocí vzorku - 1x se základním nátěrem ICOSIT ELASTIC  GRUND nebo ICOSIT TIEFENGRUND W a 1x bez  základního nátěru. Přilnavost přezkoušet až po  úplném vyschnutí.

POZOR: Povrchové plochy musí mít lehce  zdrsněnou struktur. V případě velmi hladkých ploch je možné, že bude nutné nanášet ICOSIT  ELASTOFILL 2x, aby se docílilo dokonalého  uzavření lunkrů a pórů.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR: 	ICOSIT ELASTIC GRUND nanést rovnoměrně na suchý podklad (pozor, obsahuje hořlavá rozpouštědla).

Jako variantu, která splňuje ekologické požadavky nabízíme AGRO

TIEFENGRUND W.

TMELENÍ: 	ICOSIT ELASTOFILL se aplikují štětcem nebo kartáčem. Nanáší-li se dostatek materiálu, lunkry a póry se uzavřou. Natírat jedním směrem. V případě strukturovaného betonu  dodržovat průběh struktury. V případě, že se materiál nanáší dvakrát, lze druhý nátěr ředit  2-3 % vody a nanášet nízkým válečkem. Tak lze docílit pěkné struktury.

KRYCÍ NÁTĚR: 	ICOSIT ELASTIC DECK lze nanášet štětcem nebo válečkem. V případě použití technologie stříkání bez přístupu vzduchu ( airless ) nutno  používat zařízení , která mají min. tlak na  trysce 180 bar, velikost trysky 0,66 mm, úhel  stříkání 80°. V případě potřeby lze přidat až  5 % vody.

Po ukončení prací několikrát zařízení  vypláchnout, nejprve vodou,

pak s čistícím prostředkem K.

ČEKACÍ DOBY: 	Při teplotě podkladu +20 °C:

po nátěru s AGRO TIEFENGRUND W ...... min. 8 hodin

po nátěru s ICOSIT ELASTIC GRUND....... min. 8 hodin

po nátěru s ICOSIT ELASTOFILL .............. min.12 hodin

po nátěru s ICOSIT ELASTIC DECK .......... min. 8 hodin

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Odolnost vůči dešti při teplotě + 20 °C:

ICOSIT ELASTOFILL po 8 hodinách,

ICOSIT ELASTIC DECK po 4 hodinách,

proschne po 6-7 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Okamžitě po ukončení prací případně při větších pracovních přestávkách důkladně očistit vodou.

V případě ICOSITU ELASTIC GRUND použít ŘEDIDLO  č. 202

nebo čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních dobře uzavřených obalech lze v chladnu a suchu nejméně 1 rok skladovat.  Materiál nesmí zmrznout.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

ICOSIT ELASTIC GRUND obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Zajistit větrání během provádění i při schnutí.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V uzavřených místnostech nutno v nejhlubším místě odsávat nebo vhánět čerstvý vzduch.

Při zpracování ICOSITU ELASTOFILL nebo ICOSITU  ELASTIC DECK není třeba dodržovat žádné  speciální bezpečnostní předpisy. Znečistěné  ruce nutno ihned omýt vodou, protože zaschlý  materiál je ve vodě nerozpustný.