I C O S I T  E P O X I - E M U L S I O N

VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIPRYSKYŘIČNÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT EPOXI-EMULSION je dvousložkový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.

ICOSIT EPOXI-EMULSION neobsahuje takřka žádná rozpouštědla, je vodou ředitelný, ekologicky  naprosto nezávadný.

POUŽITÍ: 	ICOSIT EPOXI-EMULSION je povrchová úprava, která je vysoce odolná vůči působení vody a  povětrnostním vlivů. Vyznačuje se odolností proti otěru. Je vhodná pro použití v potravinářském průmyslu. Lze natírat i na přechodně  vlhký podklad.

ICOSIT EPOXI-EMULSION je vhodná povrchová úprava betonových podlah, cementových potěrů, stejně jako nátěr betonu, vláknocementu a  omítek, neboť se vyznačuje vysokou odolností  proti otěru. Díky této vlastnosti a nesnadné  vznítitelnosti je varianta EPOXI-EMULSION TU  vhodná k povrchové úpravě tunelů.

Vzhledem k tomu, že ICOSIT EPOXI-EMULSION  neobsahuje takřka žádná rozpouštědla, lze ji s  úspěchem použít všude tam, kde nejsou žádoucí  výpary rozpouštědel nebo rozpouštědla samotná, v potravinářském průmyslu, prodejních halách,  skladech apod., kde nelze přerušit provoz.

ICOSIT EPOXI-EMULSION je vhodná vnitřní povrchová úprava sil, nádrží pro vodu.

ICOSIT EPOXI-EMULSION se vyznačuje vynikající  přilnavostí na starých epoxipryskyřičných  nátěrech.

O D O L N O S T:

chemická: 	ICOSIT EPOXI-EMULSION je odolná proti benzínu a minerálním olejům, zředěným kyselinám a louhům,  silážním kyselinám, vodě, roztokům solí.

mechanická: 	Vysoká odolnost proti otěru.

povětrnostní vlivy:	Vysoká odolnost, venku menší sklon ke křídování

teplota suchá: 	150° C (v případě bílých a velmi světlých odstínů nelze vyloučit malé    zežloutnutí).

vlhká: 	80° C

teplá voda: 	50° C

BARVA: 	Standartní nabízené barvy jsou obsaženy ve speciální barevnici. Zvláštní přání nutno  konzultovat s laboratoří.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	1 váhový podíl složky A

1 váhový podíl složky B

2 váhové podíly vody

doba zpracování: 	při 10° C : cca. 1,5 hodiny

při 20° C : cca. 1,0 hodina

při 30° C : cca. 0,5 hodiny

hustota: 	1,6

počet vrstev: 	2-3x ICOSIT EPOXI-EMULSION

spotřeba: 	prakticky ......... 0,10 - 0,15 kg/m2 - 1 nátěr (nezředěný materiál)

vysychání: 	(DIN 53150)

stupeň vysychání 1: 35 minut

stupeň vysychání 4: 150 minut

ředění: 	čistá voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný, pokud možno nepříliš drsný, zbaven prachu, tuků, olejů a ostatních nečistot, stejně jako volných a sprašujících částic. K vyrovnání nerovností lze na betonových stěnách použít cementovou stěrkovou  hmotu PALESIT RZ. V případě betonových nádrží pro vodu je výhodnější k vyrovnání  nerovností ICOSIT K 94 MÖRTEL.

SYSTÉM VRSTEV: 	2-3x ICOSIT EPOXI-EMULSION

SILA: PLANFIX RZ - k vyrovnání nerovností

v dolní části sila a dno : 3x ICOSIT  EPOXI-EMULSION,

v horní části: 2-3x ICOSIT EPOXI-EMULSION

ZPRACOVÁNÍ: 	Doporučená technologie nátěru, válečku a stříkání (i airless). Složku A a složku B nutno  smíchat - nejlépe elektrickým mísičem -v poměru  1:1. Dbát na velmi dobré promíchání. Voda se  přidává postupně během míchání. Míchá se, dokud  se nezíská homogenní smetanová konzistence.  Váhový podíl vody odpovídá váze obou složek  dohromady. To znamená, z 0,5 kg složky A a 0,5  kg složky B se získají po smíchání s 1 l vody  celkem 2 kg hotové barvy. Teplota podkladu a  okolního vzduchu nemá při zpracování a úplném  vytvrzení klesnout pod +10° C. Doba zpracování  je při teplotě 20° C cca. 1  hodina. Po uplynutí  této doby je velice patrný vzrůst viskozity. Po  uplynutí doby zpracování nesmí být v žádném  případě materiál aplikován, stejně jako se nesmí  přidávat voda, za účelem snížení viskozity.  Přidáním dalšího množství vody by utrpěla  kvalita nátěru.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi jednotlivými pracovními operacemi při 20° C je čekací doba 24 hodin. Při nižších teplotách,  vyšší relativní vlhkosti vzduchu nebo vlhkém  povrchu se čekací doba prodlouží až na 48  hodin.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Při teplotě 20°C lze povrch po 1 dni pocházet, úplné mechanické a chemické zatížení přichází v úvahu po 7 dnech.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRů

ICOSIT EPOXI-EMULSION přilne velice dobře i na staré epoxipryskyřičné nátěry a lze ji aplikovat i bez aktivace, pouze po důkladném očištění podkladu, který má být natřen.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Veškeré nářadí nutno nejpozději do uplynutí doby zpracování důkladně očistit vodou.V případě stříkacích zařízení se doporučuje vypláchnoutí  ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM K a opláchnutí vodou.

SKLADOVÁNÍ 	V původních dobře u zavřených obalech lze v chladnu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Složka A:

Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Při styku s pokožkou možné její přecitlivění.

Složka B:

Dráždí oči a pokožku. Při styku s pokožkou možné její přecitlivění.

Zabránit kontaktu s očima a pokožkou.  Páry/aerosoly nevdechovat. Pracovat jen v dobře  větraných prostorách. Zabránit styku dětí s  materiálem.