## I C O S I T  FLÜSSIGKUNSTSTOFF  2420

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA A IMPREGNACE

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 je bezbarvý, dvousložkový materiál na bázi epoxidové  pryskyřice. Obsahuje rozpouštědla a přísady,  které zvyšují přilnavost k podkladu. Vyznačuje  se vysokým obsahem pojiv.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 je nízkoviskózní, proto proniká výborně do podkladu, který současně zpevní. Vytvoří uzavírací vrstvu, která zabrání působení rozmrazovacích solí, vody a pohonných látek. Výborně přilne i na hladkých podkladech.

POUŽITÍ: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 se používá jako základní nebo impregnační nátěr na beton nebo  cementové potěry pod epoxidové povrchové úpravy řady ICOSIT.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 impregnuje a zpevní nasákavé betonové nebo cementové potěry. Získají se bezprašné podlahy, které  jsou vysoce odolné vůči otěru, vhodné pro skladovací prostory a jiné druhy betonových podlah. Vhodný i pro betonové prefabrikáty.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 se zředí s ŘEDIDLEM č. 202 v poměru 2:1 a získá se základní nátěr, který zajistí přilnavost následujícího nátěru i s velmi málo nasákavým cementovým podkladem.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 je obzvláště vhodný jako ochrana proti rozmrazovacím solím na mostních okrajových pásech, betonových  vozovkách, betonových prefabrikátech.

O D O L N O S T:

chemická: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 je odolný vůči vodě, chemikáliím, roztokům rozmrazovacích  solí, mazacím a minerálním olejům a pohonným  hmotám - pokud nepůsobí trvale.

mechanická: 	Značně zlepšuje odolnost povrchu vůči otěru.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

poměr míchání: 	50 váhových dílů složky A

50 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při 10 °C : cca. 10 hodin

při 20 °C : cca. 8 hodin

při 30 °C : cca. 4 hodiny

hustota: 	0,93 kg/l

bod vzplanutí: 	25 °C

počet vrstev: 	1-3

spotřeba: 	Spotřeba materiálů kolísá, neboť je závislá na nasákavosti podkladu. Většinou se pohybuje kolem 0,15 - 0,20 kg/m2

ředění: 	ŘEDIDLO č. 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být čistý, zbaven prachu a suchý.Nutno odstranit cementové šlemy a volné součásti. V případě namáhání pod vodou se doporučuje  otryskat povrch pískem. Pevnost v odtržení musí  dosahovat min. 1,5 N/mm2 .

SYSTÉM VRSTEV:	1.Základní nátěr pod povrchovou úpravu s  materiály řady ICOSIT:

1-2x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420 na normálně  nebo

silně nasákavých podkladech.

Na hladkých, málo nasákavých podkladech ředit  ŘEDIDLEM č. 202 v poměru 2:1 a důkladně  vkartáčovat.

2.Rozmrazovací soli

1-2x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420. V případě  silně

nasákavých podkladů může být žádoucí ještě 3. Nátěr.

3.Uzavření povrchu:

2-3x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420.

ZPRACOVÁNÍ: 	Obě složky v předepsaném poměru smíchat a důkladně promíchat, aby byla směs čirá. Připravovat jen takové množství materiálu, které lze během doby zpracování použít. Nanášet sytě, první nátěr štětcem nebo kartáčem, následující nátěry lze stříkat nebo nanášet válečkem. Během práce s materiálem a jeho  vytvrzení natírané plochy dobře odvětrávat.

Zabránit tvorbě kaluží na povrchu. V případě,  že kaluže vzniknou,

Posypat je ihned křemenným pískem.

Teplota vzduchu a podkladu se musí pohybovat v rozmezí +5 -

+30 °C

ČEKACÍ DOBY: 	při +30 °C : cca. 10 hodin

při +20 °C : cca. 12 hodin

při +10 °C : cca. 24 hodin

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Po uplynutí 24 hodin lze pocházet. Povrch je mechanicky zatížitelný po 7-10 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních a dobře uzavřených obalech lze v chladnu a suchu 1 rok skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Složka A:

Složka A je zdraví škodlivá v případě vdechnutí nebo polknutí. Stejně tak je nutno zabránit  styku s pokožkou. Dráždí oči i pokožku a může  vyvolat zvýšení její citlivosti.

Zápalná. Obsahuje epoxidové sloučeniny. Nutno  dbát pokynů výrobce!.

Složka B:

Složka B je zdraví škodlivá v případě vdechnutí  nebo polknutí. Zabránit styku s pokožkou.

Je zápalná.

Materiál skladovat v bezpečné vzdálenosti od  zápalných zdrojů. Kouření zakázáno! Zabránit  styku s očima a pokožkou. Nevdechovat páry nebo  aerosoly. V případě polknutí přivolat ihned  lékařskou pomoc. Pracovat jen v dobře větraných  prostorách.