## I C O S I T  F L Ü S S I G K U N S T S T O F F

### POLYURETANOVÝ LAK

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF je jednosložkový bezbarvý lak na polyuretanové bázi. Obsahuje rozpouštědla. Vytvrzuje se vzdušnou vlhkostí.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF se vyznačuje vysokou pronikavostí, odolností proti otěru, rychle schne.

POUŽITÍ: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF se používá k bezbarvé povrchové úpravě dřevěných, parketových podlah. Získá se povrch, který je vysoce odolný proti otěru a jiným mechanickým poškozením. Zvláště vhodná povrchová úprava pro sportovní haly, taneční parkety, školy, úřady aj. Vhodný nátěr i pro nábytek, pracovní plochy nebo sportovní nářadí ze dřeva.

K impregnaci a povrchové úpravě betonových a cementových podlah v průmyslových halách, garážích, dílnách či parkovištích - všude tam,  kde je požadován povrch, který je vysoce odolný proti otěru.

ODOLNOST:

chemická: 	ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF není vhodný jako nátěr ploch, trvale namáhaných pod vodou. Odolný proti vodě, mnoha chemikáliím a čistícím prostředkům.

mechanická: 	Výjimečná odolnost proti otěru a vysoká rázová  houževnatost.

povětrnostní vlivy:	Na alkalických podkladech (beton, omítka) dojde k lehčímu zežloutnutí působením UV-záření.

BARVA: 	bezbarvý lak

STUPEŇ LESKU: 	dodáváme ve dvou verzích : matný a lesklý

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	1,0

bod vzplanutí: 	26 °C

počet nátěrů: 	1-3

otěr: 	podle ASTM: 17 mg (ztráta na hmotnosti u zkušebního tělesa 102x102 mm).

spotřeba:	0,10 - 0,15 kg/m2 - 1 nátěr

ředidlo: 	Ředidlo č. 65

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

beton nebo cement:	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbaven všech mastných nečistot a prachu. Čerstvý beton nebo potěr musí být dokonale vytvrzen. Velmi hladký, hutný povrch doporučujeme zdrsnit buď lehkým otryskáním pískem nebo pomocí zředěné kyseliny chlorovodíkové (pozor, leptá, nutno dobře omýt vodou a nechat uschnout).

dřevo: 	Povrch dřeva musí být čistý a zbaven zbytků vosku. Obsah vlhkosti dřeva se má pohybovat mezi 10 - 14 %. V případě příliš vlhkého dřeva by mohlo dojít k rozpraskání. Na závěr se jemně obrousí a zbaví prachu.

POSTUP:

IMPREGNACE:

1x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF zředit v poměru 1:1 s ředidlem č. 65.

NÁTĚR:

1x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF zředit v poměru 1:1 s ředidlem č. 65.

1-2x ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF zředit max. 10 %  s ředidlem č. 65.

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF je jednosložkový nátěrový systém, který se aplikuje válečkem, štětcem nebo se stříká. Protože vlivem vzdušné vlhkosti dochází ke vzniku gelu, nutno otevřené nádoby s ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF zpracovat během 12 hodin. Jen ve výjimečných případech lze ICOSIT FLUSIGKUNSTSTOFF zpracovat během 24 hodin po jeho otevření. Případné zhoustnutí lze odstranit přidáním max. 10 % ŘEDIDLA č.65.

Teplota zpracování nemá klesnout pod 0 °C, protože proces vytvrzení závisí na teplotě a vlhkosti. Vytvrzování se zpomalí při teplotách nižších než +10 °C a při relativní vlhkosti nižší než 40%. Vyšší teploty a vyšší relativní vlhkost urychlí vytvrzení.

Dobře připravený povrch se nejdříve 1x  impregnuje s ICOSIT FLUSSIGKUNSTSTOFF, který se ředí ředidlem č.65 v poměru 1:1. Tím se zajistí hluboká penetrace povrchu. Další nátěry se ředí max. 10 % a nanáší se nejdříve po 6 hodinách. Podle intenzity očekávaného namáhání se aplikují 1-2 krycí nátěry. Všeobecně platí, že jen při malém zatížení (např. bezprašnost ve skladech nebo v podkrovích) stačí jeden krycí nátěr.

V případě povrchové úpravy dřevěných podlah nutno mezi

jednotlivými nátěry plochy přebrousit a zbavit prachu.

Analogicky se provádí povrchová úprava popř. lakování dřevovláknitých desek, stolních a pracovních ploch.

ČEKACÍ DOBY: 	Nejméně 6 hodin mezi jednotlivými nátěry.

KONEČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Hotový nátěr je po 1-2 dnech - v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu - suchý natolik, že po něm lze chodit, po 7 dnech je plně  zatížitelný.

PŘETÍRATELNOST STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry přibrousit a dokonale zbavit prachu. Jedná-li se o neznámý materiál, doporučujeme zkušební nátěr.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO 65 nebo ČISTICÍ PROSTŘEDEK K

Zaschlý a vytvrzený lak nelze už rozpustit.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF lze v původním neotevřeném balení skladovat v chladném a suchém prostředí 6 měsíců. Zbývající materiál doporučujeme přelít až po okraj do menších nádob, vzduchotěsně uzavřít, popřípadě postavit dnem nahoru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF obsahuje hořlavá rozpouštědla. Proto nepracovat v blízkosti s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.

Zajistit dostatečné větrání během práce a schnutí nátěru. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V uzavřených prostorách doporučujeme páry odsát v nejhlubším místě nebo vhánět dovnitř čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou tvořit dohromady  se vzduchem výbušné plynné směsi.