## I C O S I T  K 94

### EPOXIDOVÁ IMPREGNACE

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT K 94 je nízkoviskózní, transparentní, dvousložkový materiál na bázi epoxidové  pryskyřice.

ICOSIT K 94 díky nízké viskozitě výborně penetruje, lehce se zpracovává, je mechanicky velmi  pevný a vyznačuje se krátkými čekacími dobami.

POUŽITÍ: 	ICOSIT K 94 se používá jako uzavírací nátěr betonových a cementových povrchů - je vhodný pro středně i silně nasákavé podklady v  interiéru i v exteriéru. Je-li smíchán s vhodnými křemennými plnivy, lze použít k vyrovnávání a reprofilaci betonových či cementových povrchů pod závěrečnou povrchovou úpravou např. z ICOSIT KUNSTSTOFF  275, ICOSIT KUNSTSTOFF 360 nebo malt AVERTOL EPOTAR.

ICOSIT K 94 se výborně osvědčil jako univerzální pojivo k výrobě epoxidových malt a  epoxidových potěrů.

BARVA:	nažloutlý-transparentní

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	2 váhové díly složky A

1 váhový díl složky B

doba zpracování:	při teplotě 10 °C : 30-40 minut

při teplotě 20 °C : 15-20 minut

při teplotě 30 °C : 8-10 minut

hustota: 	1,1 g/cm3

bod vzplanutí: 	nad 100 °C

počet vrstev: 	1-2, podle nasákavosti

V případě dvou pracovních operací nutný posyp  křemenným pískem po prvním nátěru ICOSITEM K 94. Velikost zrna křemenného písku má být 0,4-0,7  mm.

Spotřeba písku : cca. 1,0 kg/m2 . Přebytečný  písek nutno před druhým nátěrem z povrchu  odstranit.

Při překročení udaných čekacích dob (viz dole) je nutný v každém případě posyp křemenným  pískem. Venkovní plochy nutno zpravidla 2x  impregnovat.

spotřeba: 	0,25 - 0,3 kg/m2 - jeden nátěr

ředidlo:	žádné

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Před impregnací nutno povrch zbavit všech olejů, mastnot a nečistot, cementových šlemů a volných částí. Podklad musí být suchý (vlhkost může být max.  4 %).

Pevnost v odtržení nesmí klesnout pod hodnotu  1,5 N/mm2.

Vrstvy, které nejsou dostatečně nosné, nebo  místa znečištěná olejem, nutno odstranit např. otryskáním nebo frézováním.

Menší nerovnosti nebo díry vyplnit pomocí  vyrovnávací stěrkové hmoty (viz  níže).

ZPRACOVÁNÍ: 	Obě složky důkladně smíchat v udaném poměru. Doba míchání musí být min. 3 minuty. Míchání je  ukončeno teprve tehdy, když vznikne homogenní  směs. Smíchaný materiál se přelije do čisté  nádoby a ještě jednou se krátce promíchá. Nutno  připravovat jen tolik materiálu, který lze  zpracovat během udané doby zpracování. Aby se dosáhlo důkladného zesíťování s podkladem, doporučuje se důkladně vkartáčovat materiál do podkladu. Druhý nátěr lze případně nanášet válečkem nebo plochým štětcem. V žádném případě se nepřidává ředidlo.

Nezpracovávat při teplotách podkladu a ovzduší nižších než +10 °C a vyšších než 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.

V případě malt pro opravy lze míchat s křemenným pískem o odpovídající velikosti zrna v poměru 1:10.

Vyrovnávací stěrková hmota:

ICOSIT K 94 se smíchá s křemenným pískem v  poměru 1:0,5 - 1:1 (velikost zrna 0,1-0,3) a  s prostředkem, který zajistí přilnavost na  svislých plochách - cca. 0,3- 1%. Takto se dají  získat egalizační stěrkové hmoty pro tloušťky  vrstev až 2 mm.

ČEKACÍ DOBY: 	při teplotě +10 °C: 24 hodin - 4 dny

při teplotě +20 °C: 6 hodin - 2 dny

při teplotě +30 °C: 5 hodin - 1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

při teplotě 20 °C lze po 6 hodinách pocházet, plně zatížitelný je povrch po 7 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 224 nebo Čistící prostředek K

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených původních obalech lze 1 rok v chladnu skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

#### Složka A: dráždí oči a pokožku. Lze očekávat zvýšenou citlivost pokožky.

Složka B: nebezpečí poruch zdraví při  vdechování nebo polknutí, při styku s pokožkou  dochází k poleptání a zvýšení citlivosti.

Vytvrzený materiál je nezávadný, likvidace na běžné skládky proto možná.