# I C O S I T  K  E I N L A S S G R U N D

## IMPREGNAČNÍ NÁTĚR BETONOVÝCH PLOCH

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT K EINLASSGRUND je bezbarvý, dvousložkový impregnační materiál na bázi epoxidové  pryskyřice. Obsahuje rozpouštědla a přísady,  které zvyšují přilnavost.

ICOSIT K EINLASSGRUND se vyznačuje velmi nízkou viskozitou, a proto vynikající pronikavostí do kapilár a pórů. Zpevňuje podklad a výborně přilne na hladké plochy.

POUŽITÍ: 	ICOSIT K EINLASSGRUND se používá jako základní a impregnační nátěr na beton nebo cementové  potěry pod povrchové úpravy, které obsahují rozpouštědla - jako např. AGROPOX 240 THIX,  AGROPOX 250 apod.

Jestliže se ICOSIT K EINLASSGRUND nanáší ve více vrstvách, získá se bezprašná bezbarvá povrchová úprava podlah, které jsou vysoce odolné vůči otěru. Vhodná povrchová úprava podlah např. ve sklepech, skladech, dílnách  apod.

ODOLNOST:

chemická: 	ICOSIT K EINLASSGRUND je odolný vůči vodě, chemikáliím, soli a olejům.

mechanická: 	ICOSIT K EINLASSGRUND zvyšuje odolnost povrchu vůči otěru a tvrdost povrchů, které obsahují  cement.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

poměr míchání: 	50 váhových dílů složky A

50 váhových dílů složky B

doba zpracování:	při teplotě 10 °C: cca. 10 hodin

při teplotě 20 °C: cca. 8 hodin

při teplotě 30 °C: cca. 4 hodiny

hustota: 	0,90 kg/l

bod vzplanutí: 	25 °C

počet vrstev: 	1-3

spotřeba: 	spotřeba materiálu závisí na nasákavosti podkladu, směrná hodnota spotřeby cca. 0,10 - 0,20  kg/m2  a 1 nátěr.

ředění: 	ŘEDIDLO č. 202

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být očištěn, suchý a bezprašný.Cementové šlemy a volné součásti nutno s povrchu odstranit. Je-li podklad vystaven namáhání  vodou, nejlépe povrch otryskat. Pevnost v  odtržení musí být nejméně 1,5N/mm2 .

SYSTÉM VRSTEV:

1.Pod povrchové úpravy s materiály řady ICOSIT:

2-3x ICOSIT K EINLASSGRUND - neředěný

2. povrchová úprava:

2-3x ICOSIT K EINLASSGRUND v případě slabě  nasákavého podkladu, v případě vysoké  nasákavosti se doporučuje použít ICOSIT  FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420.

ZPRACOVÁNÍ:	Obě složky v udaném poměru smíchat a důkladně promíchat, aby byla směs čirá. Připravovat jen  tolik materiálu, který lze během doby  zpracování použít. Sytě nanést, první nátěr  nejlépe štětcem nebo kartáčem, následující  nátěry lze nanášet válečkem nebo stříkat. Během  práce a při vytvrzování materiálu natíranou  plochu důkladně ovětrávat.

Zabránit tvorbě kaluží na povrchu. S materiálem  nepracovat při teplotách vzduchu a podkladu nižších než +10 °C.

ČEKACÍ DOBY: 	1 den

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Pocházet lze po uplynutí 24 hodin, mechanicky zatížitelný je povrch po 7-10 dnech.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V dobře uzavřených původních obalech lze v chladnu a suchu skladovat 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Složka A:

Složka A je zdraví škodlivá v případě vdechnutí nebo polknutí. Stejně tak nutno zabránit styku  s pokožkou. Dráždí oči i pokožku a může vyvolat  zvýšení její citlivosti.

Obsahuje epoxidové sloučeniny. Nutno dbát  pokynů výrobce!

Složka B:

Složka B je zdraví škodlivá v případě vdechnutí nebo polknutí. Zabránit styku s pokožkou.

Je zápalná.Materiál skladovat v bezpečné vzdálenosti od  zápalných zdrojů. Kouření zakázáno. Zabránit  styku s očima a pokožkou. Nevdechovat páry nebo  aerosoly. V případě polknutí přivolat ihned  lékařskou pomoc. Pracovat jen v dobře větraných  prostorách.