I C O S I T    K U N S T S T O F F    275

SAMONIVELIZUJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POPIS VÝROBKU: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 je dvousložková povrchová úprava na bázi epoxidových pryskyřic, s plnidly a barevnými pigmenty.

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 neobsahuje rozpouštědla. Díky nízké viskozitě a obsahu křemenných  plnidel lze připravit lehce zpracovatelnou,  samonivelizující a cenově výhodnou  rozlévatelnou maltu k výrobě povrchových úprav. Povrchy se vyznačují vysokou mechanickou  pevností a vynikající odolností vůči  chemikáliím. Povrchy jsou těžko hořlavé a jsou  vhodné i pro potravinářské provozy.

POUŽITÍ: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 se používá k povrchové úpravě betonových a cementových potěrů, které  jsou mechanicky a chemicky značně namáhané - skladovací, výrobní haly, dílny, průmyslové  podniky, vlhké provozy a potravinářské provozy, mlékarny, masny, velkokuchyně, prádelny apod.

Dále jako povrchová úprava betonových  vozovek, chodníků, říms na mostech apod.

Povrch může být podle potřeby proveden v  protiskluzové úpravě nebo hladký.

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 tvrdne, aniž by došlo ke  smrštění.

O D O L N O S T:

chemická: 	voda, odpadová voda, louhy pracích prostředků, roztoky solí, zředěné anorganické kyseliny,  louhy, celá řada rozpouštědel, minerální oleje, normální benzín, hydraulický olej. V případě  některých chemikálií může dojít k lehkému  zabarvení.

Není odolný proti proti koncentrované kyselině  mravenčí, octové, acetonu, metanolu,  trichlóretylénu a koncentrovanému čpavku.

mechanická: 	vysoká mechanická pevnost a rázová houževnatost

povětrnostní vlivy:	vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, sklon k lehčímu zežloutnutí a křídování vlivem působení ultrafialového záření.

teplota: 	odolný proti běžným teplotám a horké vodě.

BARVA: 	pískově šedá (odstín č. 124 v naší barevnici ICOSIT). Ostatní odstíny na přání a podle velikosti objednávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275:

4 váhové díly složky A a 1 váhový díl složky B

ICOSIT KUNSTSTOFF - rozlévatelná malta:

1 váhový díl ICOSIT KUNSTSTOFF 275 a až  1,3 váhových dílů FÜLLSTOFF 275. (PLNIDLO 275)

Při tloušťkách větších než 4 mm: 1 váhový díl  ICOSIT KUNSTSTOFF 275 a 1,4 váhové díly plnidla FÜLLSTOFF 275.

hustota: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 : 1,4 kg/l

ICOSIT KUNSTSTOFF VERLAUFMÖRTEL: 1,8 - 1,9 kg/l

doba zpracovatelnosti:	při 10o C : cca. 30 minut

při 20o C : cca. 20 minut

při 30o C : cca. 15 minut

tloušťka vrstev:	Rozlévatelná malta se nanáší ve vrstvách o síle min. 2 mm, většinou 2-4 mm, max. 7 mm.

V případě silnějších vrstev nebo při vyplňování dutin nutno smíchat maltu s hrubším křemenným  pískem.

počet vrstev: 	Rozlévatelná malta se nanáší v jedné vrstvě. V  případě systému "Multilayer" se pracuje s více  vrstvami. (viz zpracovaní).

spotřeba: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 - rozlévatelná malta:

(1:1,3 váhových dílů s plnidlem FÜLLSTOFF 275  smíchat)           2 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy,  což odpovídá 0,9 kg/m2 ICOSIT KUNSTSTOFF 275 a 1,1 kg/m2 plnidlo FÜLLSTOFF 275.

systém "MULTILAYER" - střídá se ICOSIT  KUNSTSTOFF 275 a posyp plnidlem FÜLLSTOFF 275:

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 .. cca. 0,9 kg/m2 - vrstva

FÜLLSTOFF 275 .......... cca. 1,5 kg/m2 - vrstva

V případě hrubého povrchu betonu se může  spotřeba zvýšit.

pevnost v tlaku:	ICOSIT KUNSTSTOFF 275-MALTA: 70 N/mm2

pevnost v tahu 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275-MALTA: 40 N/mm2

za ohybu:

E-modul: 	V případě malty 1:1 až 1,5 plněné křemenným pískem :

2850 N/mm2

v případě malty 1:3 plněné křemenným pískem :

13.000 N/mm2.

odolnost proti oděru:	podle ÖNORM B 3126, část 2 (Bohme)

ICOSIT KUNSTSTOFF 275: 4,5 cm3/50 cm2

ICOSIT KUNSTSTOFF 275 - rozlévatelná malta:

9,5 cm3/50cm2.

chování za požáru:	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 je těžce hořlavý (třída hořlavosti č.1) a odpovídá třídě Q 1 - lehce dýmající.Atest na požádání k dispozici.

další atesty: 	Gemeinde Wien, Univerzita Graz, FMPA Stuttgart, Atest fyziologické nezávadnosti - pro podlahy  pro potravinářský průmysl.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA povrchu:

Povrch musí být pevný, čistý, suchý a zbaven všech volných a sprašujících částí. Cementové kaly musí být odstraněny, vrsty, které nejsou  dostatečně nosné, nutno odstranit mechanicky  nebo otryskáním pískem, či obroušením nebo  frézováním. Podklad, který má být opatřen  povrchovou úpravou s ICOSIT KUNSTSTOFF 275,musí  mít min. pevnost v odtrhu 1,5 N/mm2, v případě  stálého namáhání pod vodou či vyššího stálého  zatížení nejméně 2 N/mm2 podle očekávaného  namáhání. Aby byla zajištěna co nejlepší  přilnavost, doporučujeme pro každý případ  připravit betonovou plochu opískováním nebo  otryskáním vysokotlakou vodou (event. s  přídáním písku).

Před nátěrem samotným nutno důkladně plochu zbavit prachu.

Nerovnosti či díry nebo vylámané kusy povrchové  plochy musí být před povrchovou úpravou  vyhlazeny nebo vyplněny. K tomu je vhodná hrubá  malta ICOSIT KUNSTSTOFF 103 nebo vyrovnávací  malta ICOSIT KUNSTSTOFF 102 nebo malty z ICOSIT KUNSTSTOFF 275 křemenného písku.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR: 	a) normálně a silně nasákavé podklady impregnovat s 1x AGROPOX SPERRGRUND nebo ICOSIT K 94 a posypat pískem.

V mnoha případech stačí základní nátěr s  ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420, obsahující  rozpouštědla, která se musí nicméně před  aplikací dalšího nátěru úplně odpařit.

b) husté, málo nasákavé podklady ( např.  vakuovaný beton) napustit 1x impregnačním  epoxidovým materiálem ICOSIT FLÜSSIGKUNSTOFF 2420, který obsahuje přísady, zlepšující  přilnavost.

ZPRACOVÁNÍ: 	ICOSIT KUNSTSTOFF 275 se míchá s plnidlem FÜLLSTOFF 275.

Základní složka se důkladně promíchá v míchačce  a tvrdící přísada se opatrně přimíchává v  udaném poměru. Během míchání se přidává plnidlo

FÜLLSTOFF 275, přičemž vzniká rovnoměrná dobře  rozlévatelná malta.

Malta se rozlévá a pomocí širokých špachtlí se  rozhrnuje do požadované tloušťky vrstvy. Dbát  na dodržování doby zpracovatelnosti! V žádné  případě nepřidávat po jejím uplynutí ředidlo.

Svislé plochy: Přidáním cca. 6% STELLMITTEL lze ICOSIT KUNSTSTOFF 275 nebo maltu aplikovat na  svislých plochách, aniž by stékal.

Teplota zpracování: Aby byl zajištěn dobrý  průběh, nedoporučujeme pracovat při teplotách  povrchu a okolního ovzduší nižších než +12o C. Vytvrzení samotné probíhá při teplotách do +5oC

Následné ošetření: V případě, že se vzhledem  k pórovitosti podkladu objeví bublinky při  natírání, lze tyto odstranit tak, že se ještě tekoucí malta přejede ostnatým válcem.

Protiskluzová úprava:

a) Posypat ANTISLIPEM: Ještě vlhký a lepivý  povrch se posype ANTISLIPEM - ručně nebo raději  pistolemi na stlačený vzduch.

b) "Multilayersystem" : při tomto postupu se  nanáší ICOSIT KUNSTSTOFF 275 bez plniv nebo jen  s nízkým obsahem plniv. Plnivem FÜLLSTOFF 275  se povrch posype následně. Tento postup lze  podle potřeby po vytvrzení a odstranění  přebytečného písku opakovat.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi AGROPOX SPERRGRUND nebo ICOSIT K 94 a ICOSIT KUNSTSTOFF 275 podle teploty: 1-2 dny.

VYTVRZOVACÍ DOBY:

Po 24 hodinách lze po ploše chodit, úplné mechanické a chemické zatížení možné po 7  dnech.

OPRAVY NEBO PŘETÍRÁNÍ:

Podlahy, které byly již natřeny ICOSITEM KUNSTSTOFF 275, stačí zdrsnit a tímtéž materiálem opět natřít.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	Ředidlo 224 nebo Čistící prostředek K.

Materiál, který ztvrdl, již nelze odstranit.  Jeho odstranění je možné jen prostřednictvím  ABBEIZPASTE nebo mechanicky.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních originálních uzavřených obalech lze v suchu a chladu skladovat 1 rok. V případě, že během skladování dojde při  nižších teplotách ke krystalizaci některé  složky, lze ji zahřátím v teplé vodní  lázni(50o) přivést do kapalného stavu. Před  smícháním obou složek nutno schladit na  normální teplotu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Neobsahuje žádná hořlavá rozpouštědla. Tvrdící složka působí leptavě. Nutno použít ochranné brýle a gumové rukavice. V případě  znečištění pokožky tvrdidlem, okamžitě omýt  vodou a mýdlem. Vytvrzený nátěr je fyziologicky nezávadný.

Při práci nutno dbát na větrání.