Icosit TW 450

Nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

bez rozpouštědel

Antikorozní nátěr na ocel

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Zvláště úsporná, mechanicky odolná, bez rozpouštědel, 2-komponentní nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice.

Zvláštní vlastnosti: 	- jednovrstvá, zpracovatelná do 1000 µm (normální tloušťka vrstvy: 500 µm)

- elasticky houževnatá

- necitlivá proti nárazu

- mechanicky odolná

- fyziologicky nezávadná

Oblasti použití: 	Robustní, dobře zpracovatelný tlustovrstvý systém pro nátěry na ocelové jímky (nádrže), filtrové kotle, nádrže, armatury, fitinky (vodovodní nebo tvarovky se závitem) .

Odolnosti:

Chemická: 	Odolná proti povětrnostním vlivům, vodě a odpadní vodě, neutrálním solím. Není odolná vůči dlouhodobému působení rozpouštědel a pohonných látek.

Teplotě, suchá: 	Do cca 100°C,

vlhká a teplé vodě:	do cca    40°C.

Odstín: 		RAL 7032, ostatní odstíny na dotaz.

TECHNICKÁ DATA

Poměr míchání:	82 váhových dílů složky A

18 váhových dílů složky B

Doba zpracování:	Při 20°C: 45 min.,

při 30°C: 25 min.

Hustota:	 	1,5 kg/l (směsi)

Objem pevných

částic:		 	100 %

Počet nátěrů:	 	1 - 2 x ICOSIT TW 450

Spotřeba: 		Teoreticky na 500 µm suchých ........................................................ 0,75 kg/m2,

prakticky na 500 µm suchých .......................................................... 0,90 kg/m2.

Stupeň schnutí 6: 	Suchá tloušťka vrstvy 500 µm:

+   5°C: 48 hod.

+ 23°C: 12 hod.

+ 40°C:   3 hod.

Ředidlo: 		Nepřidávat žádné ředidlo.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava povrchu:

Ocel:	Otryskáním zbavit rzi Sa 2 1/2, odmastit, zbavit olejů, nečistot a vysušit.

Struktura nátěru:

Ocel:			       1 - 2 x ICOSIT TW 450

Dle potřeby možné základování: FRIAZINC R.

Zpracování: 		Obě složky míchat v uvedené poměru, promíchanou směs už nenastavovat jinak, než jak je uvedeno v době zpracování. Nepřidávat žádné ředidlo.

Natírat nebo válečkovat.

Airless-stříkání: Min. tlak při stříkání v pistoli 180 bar, trysky od 0,53 - 0,66 mm, úhel stříkání od 40 - 80°.

Min. teplota při zpracování + 5°C.

Min. teplota komponentů materiálu + 15°C, k zaručení dostatečně tekuté konzistence.

Čekací doby: 	Po základování: min. 6 hodin.

Mezi krycími nátěry: min. do dosažení stupně schnutí č. 6 (viz výše), max. 3 měsíce.

Při delších dobách čekání prosíme o dotázání.

Závěrečná doba

schnutí: 	Při + 20°C a dobrém větrání 10 - 14 dní.

ICOSIT TW 450 potom smí přijít do styku s pitnou vodou teprve, když došlo k zajištění přezkoušením, že je nátěr dostatečně prokalen, že pitná voda nemůže být již poškozena.

K tomu je třeba dbát platných směrnic při uvedení nádrží /části zařízení do provozu, která slouží k čištění a k dezinfekci.

Čištění nářadí: 	VERDÜNNUNG S (ředidlo S) nebo REINIGUNGSMITTEL K (čistící prostředek K).

Nářadí, která nejsou v nepřetržitém provozu, čistit během doby zpracování.

Skladování: 	Skladovat dobře uzavřené v originálních obalech, v chladu a suchu, skladovatelné min. 1 rok.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:	Díl A:

Dráždí oči a pokožku. Možná citlivost při kontaktu s pokožkou.

Díl B:

Zdravotně závadný při kontaktu s pokožkou a při požití. Způsobuje poleptání.  Možná citlivost při vdechnutí a při kontaktu s pokožkou. Leptá dýchací orgány. Při práci s tímto materiálem nosit vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje-masku-roušku.

Při zasažení očí řádně vypláchnou vodou a poradit se s lékařem. Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu obalu. Znečištěný, nasáklý oděv okamžitě svléknout. Při styku s pokožkou okamžitě umýt velkým množstvím vody a mýdlem.

Likvidace: 	Nelikvidovat s odpadem z domácnosti, zbytky nevylévat do odpadu, předat sběrně s problémovým odpadem.