## I N E R T O L  K B

### ELASTICKÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU:	INERTOL KB je jednosložkový černý materiál na bázi zušlechtěných živic. Obsahuje rozpouštědla  a neobsahuje fenoly.

INERTOL KB se zpracovává za studena. Po vyschnutí je naprosto bez zápachu. Povrchová úprava s INERTOLEM KB se vyznačuje tažností, plasto-elastickými vlastnostmi, proto  překlene případné trhliny.

POUŽITÍ: 	INERTOL KB se používá k elastickému utěsnění sklepních betonových stěn zvenku proti  vlhkosti, lze použít na omítku a střešní  lepenku.

INERTOL KB lze použít ve vlhkých prostorách, k  vodorovné izolaci u nepodsklepených prostor  proti vzlínající zemní vlhkosti. Povrchová  úprava s INERTOLEM KB nepropouští páry.

O D O L N O S T:

chemická: 	INERTOL KB je odolný vůči vodě, zředěným kyselinám, louhům a solím.

mechanická: 	INERTOL KB je odolný vůči zásypům zeminy, lze pocházet.

povětrnostní vlivy: 	Vlivem působení ultrafialového záření dojde k zešednutí a poklesu elasticity.

teplota suchá:	až 80 °C

vlhká:	až 60 °C (i v případě teplé vody)

BARVA: 	černá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	cca. 1,14 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 50 %

bod vzplanutí: 	cca. + 25 °C

tažnost: 	cca. 20 %

tloušťka vrstev:	160 m suchého filmu odpovídá 320 m za mokra (průměrná hodnota při jedné pracovní operaci natíráním).

počet vrstev: 	2-3

spotřeba:

ocel: 	teoreticky:při 160 m suchého filmu = 0,36 kg/m2

prakticky: při 160 m za mokra = 0,50 kg/m2

beton: 	prakticky: cca. 0,6 kg/m2  - 1 nátěr

vysychání: 	(norma DIN 53150) při teplotě 23 °C:

stupeň vysychání 1: 2-3 hodiny

ředění: 	ŘEDIDLO č. 102

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být čistý a suchý.

ocel, pozink: 	Ocel nutno zbavit rzi, nejlépe otryskáním. Následuje základní nátěr AGROPOX 250 EG

beton:	Povrch betonu musí být čistý, bezprašný, zbaven cementových šlemů a volných součástí  povrchu. S povrchu nutno odstranit zbytky  bednění, větší díry a porušená místa nutno vystěrkovat.

Následuje základní nátěr s INERTOLEM KB, který  se ředí 10 % ŘEDIDLA č. 102. Protože povrchová  úprava s INERTOLEM KB vytvoří parotěsný film,  může dojít v čerstvé vrstvě vlivem tlaku nebo  teplotou podmíněné rozpínavosti vzduchu k  tvorbě puchýřů.

SYSTÉM VRSTEV:

střešní lepenka:	2 x INERTOL KB

ocel a pozink: 	1x AGROPOX 250 EG

2x INERTOL KB

beton a omítka: 	1x INERTOL KB + 10 % ŘEDIDLA č. 102

2x INERTOL KB

ZPRACOVÁNÍ:

INERTOL KB před použitím dobře zamíchat. Materiál se nanáší štětcem, válečkem nebo se  stříká zařízením bez přístupu vzduchu  (airless).

Aby se zvýšila stabilita na ukloněných  plochách, přidává se až 2% nastavovadla  (Stellmittel). Před obkladáním dlaždicemi,  nutno poslední vrstvu INERTOLU KB bezprostředně  po nátěru posypat suchým křemenným pískem o  velikosti zrna 0,3 až 0,7 mm.

ČEKACÍ DOBY: 	V případě aplikace na pozink nebo ocel nutno dodržet čekací dobu jeden den po základním  nátěru AGROPOX 250 EG. Doba schnutí  mezi jednotlivými nátěry s INERTOL KB je 1-2  dny. Nutno dbát na dobré vyschnutí jednotlivých  vrstev. Delší doba schnutí není na závadu.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Obkládat dlaždicemi lze po 1-3 týdnech – závisí na podmínkách schnutí. Namáhat vodou lze povrchové úpravy s INERTOL KB  po uplynutí nejméně 3 týdnů.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Po důkladném očištění lze staré nátěry s INERTOLem KB bez problémů novou vrstvou přetřít. V případě nátěru na jiný živičný nátěr nutno  nejdříve vyzkoušet vhodnost materiálu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

INERTOL KB je škodlivý zdraví při vdechování styku s pokožkou. Je vznětlivý. Při práci v malých prostorách, šachtách, jamách apod., stejně jako při schnutí nátěru, nutno zajistit během aplikace dostatečné větrání. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi, proto je tyto odsávat v nejhlubším místě nebo vhánět čerstvý vzduch. Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné  rukavice a při stříkání ochranné brýle. Zabránit styku dětí s materiálem. Skladovat odděleně od potravin, krmiv a nápojů. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě polknutí přivolat ihned lékaře a  ukázat mu etiketu na balení.