I S O L A N   D

VODOUŘEDITELNÁ BITUMENOVÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

POPIS VÝROBKU: 	ISOLAN D je bitumenová dvousložková těsnící kaše, obohacená polymerní disperzí. Neobsahuje  rozpouštědla, je nehořlavá, bez zápachu.

ISOLAN D se zpracovává za studena. Vyznačuje se  vynikající přilnavostí k betonu, omítce,  porobetonu, dřevocementovým deskám, přilne i na  slabě vlhký podklad.

ISOLAN D je trvanlivý a vytvrdí se i v silnější  vrstvě. Vytváří plasticko-elastickou těsnící  vrstvu, překlene vlasové trhliny, vyznačuje se  výtečnou odolností vůči stojící i tlakové vodě.  ISOLAN D zabraňuje prorůstání kořenů zdivem.

POUŽITÍ: 	ISOLAN D se používá k plošnému utěsnění betonu, omítek, vláknitých cementových desek,  pórobetonu. Dále k utěsnění sklepů ze strany  terénu, stejně jako k utěsnění balkonů a  plochých střech (např. garáží).

ISOLAN D je vhodný k lepení polystyrenových i  polyuretanových desek pro tepelnou izolaci,  např. sklepního zdiva a bazénů ze strany  terénu, k lepení tepelné izolace v chladírnách. Neodolává tlaku vody, přicházející ze strany podkladu.

ODOLNOSTI :

chemická : 	Vytvrzený ISOLAN D odolává vodě, neutrálním solím, zředěným louhům. Není odolný vůči  kyselinám, olejům, rozpouštědlům.

mechanická : 	Odolává sypání zeminy po povrchu

povětrnostní vlivy: 	ISOLAN D je značně odolný vůči povětrnostním vlivům - nicméně v případě delšího působení UV-záření může dojít k zešednutí.

teplota suchá: 	max. cca. +80° C

teplota vlhká: 	max. cca. +40° C

BARVA: 	černá

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

poměr míchání: 	3 hmotnostní díly složky A

1 hmotnostní díl složky B

hustota: 	Složka A : cca. 1.2 kg/l

Složka B : cca. 1.4 kg/l (sypná hmotnost)

směs : cca 1.2 kg/l

zpracovatelnost:	při 10° C : asi 4 hodiny

při 20° C : asi 2.5 hodiny

při 30° C : asi 1.5 hodiny

objem pevné fáze: 	asi 65%

bod vzplanutí:	nehořlavý

tloušťka vrstvy:	1 mm za sucha odpovídá 1,54 za mokra

počet vrstev: 	1 - 3

spotřeba: 	1,7 kg/m2 na 1 mm tloušťky suché vrstvy

Podle namáhání 2-5 kg/m2

atesty : 	Nievelt Labor GmbH Stockerau - vodotěsnost do tlaku vody 7 bar

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být zbaven mastnot a prachových částic, musí být pevný a soudržný. Podklad  může být matně vlhký.

SKLADBA VRSTEV:  	penetrační nátěr

1x ISOLAN D, zředěný do 1:10 vodou.  Rovnoměrně nanášet středním kartáčem nebo  štětcem

stěrka

1 - 2x neředěný ISOLAN D stěrkovat špachtlí

3 x ISOLAN D  při použití proti tlakové vodě

ZPRACOVÁNÍ:	Složka B (světlešedý prášek) se přidává po malých dávkách za stálého míchání do dobře  promíchané kapalné složky A.

Dokonalého  promíchání se dosáhne nejlépe elektrickým  míchadlem. Míchání se provádí až do dosažení  hladké homogenní textury bez hrudek. Je proto  třeba dbát, aby se ve směsi netvořily  vzduchové bubliny. Při míchání po částech je  třeba složky navážit v odpovídajícím poměru  (3:1).

Hotový promíchaný ISOLAN D musí být zpracován  během doby zpracovatelnosti (viz technická  data). Teplota během zpracování a tuhnutí :  min. +5° C do max. +30° C (vzduch, podklad i  materiál zároveň).

Používá-li se ISOLAN D k lepení tepelně  izolačních desek, musí být jedna strana  nasákavá (většinou jde o podklad). Proto se  nanáší jednou penetrační nátěr, pak ISOLAN D a  neprodleně se přitlačí deska.

V soklových partiích se před nanesením soklové  omítky zpevní spojení ještě plastovými  hmoždinkami (pro suché zateplování běžnými).

Při silném zatížení např. na spojích, nárožích, apod., stejně jako za účelem lepšího překlenutí trhlin, se použije armování stěrkové vrstvy  pomocí skleněné síťoviny (např. skleněné síťoviny AGROTHERM. V případě použití síťoviny  musí být provedena stěrka minimálně  dvojnásobně, a síťovinu je nejlépe pokládat do  čerstvě natažené stěrky.

ČEKACÍ DOBY: 	Mezi penetračním nátěrem a první stěrkou asi 1/2 hodiny.

Mezi dvěma stěrkovými vrstvami dle teploty 1-3  dny.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

Dostatečné odolnosti vůči srážkám je většinou dosaženo po 5-10 hodinách. Zasypání zeminou je možné po 2-3 dnech.  Zatížení tlakovou vodou nejdříve po 7 dnech.

OPRAVY STARÝCH VRSTEV:

Staré vrstvy ISOLANu D mohou být po odpovídajícím očištění převrstveny další vrstvou ISOLAN D

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	V čerstvém stavu vodou.

Zaschlý ISOLAN D čistícím prostředkem K.

SKLADOVÁNÍ: 	Složku A uskladnit v suchu a uzavřené nádobě.

Složku B uskladnit v suchu. Skladovatelnost asi  1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Nesmí přijít do rukou dětem. Uchovávat stranou od potravin, nápojů a krmiv. Při znečištění  pokožky omýt rychle vodou. Při práci nosit  vhodné rukavice a ochraný štít nebo brýle.

ISOLAN D, složka A (kapalná) nemá přijít do  kontaktu s rostlinami.

LIKVIDACE: 	Kapalná složka A se nesmí dostat do kanalizace nebo řek.

Po vytvrzení se složkou B nebo cementem je  ISOLAN D z hlediska ochrany životního prostředí  nezávadný a lze je odklízet na běžné skládky.