Isolan Spritzdicht

Živičná těsnící hmota

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Černá, plněná, vodou ředitelná těsnící hmota na bitumenové bázi; s přísadou umělých hmot, bez rozpouštědel, zpracovatelná nástřikem a nanášením (stěrka, špachtle).

Po proschnutí vznikne robustní, plastická, vodě odolná těsnící hmota, která překlene jemné trhliny.

Zvláštní vlastnosti: 	- 1-komponentní

- pevná, stálá v celé vrstvě (od podkladu)

- lze nanášet také na matně vlhký podklad

- zpracovatelná nástřikem a nanášením

Oblasti použití: 	Jako pastová těsnící hmota k výrobě, opravě těsnících obkladů, obložení a podlah, popř. za studena zpracovatelná stěrková hmota na bitumenové bázi k izolaci stavebních objektů proti stoupající zemní vlhkosti a srážející se vodě.

Pro venkovní těsnění zdí sklepů, betonových nádrží vložených do země, k venkovnímu těsnění studen, betonových stropů a šachet. Vhodné k přímému lepení izolačních desek z polystyrenu, PUR-pěn, skelné vaty atd.

Nepoužívat při stálém působení vody tlakem nebo silném proudění. Nepoužívat pro přímý kontakt s pitnou vodou. Nepoužívat při trvalém zatížení pod vodou. Při působení vody tlakem použít ISOLAN D nebo ISOLAN BAUFLEX.

Odolnosti:

Chemická: 	Voda, solné roztoky, silně ředěné louhy, neodolná vůči olejům, tukům, rozpouštědlům.

Mechanická: 		Odolná vůči slabému tlakovému a nárazovému napětí.

Povětrnost:	Po naprostému proschnutí je odolná vůči mrazu, stejně tak i vůči horku do cca 80°C (suchá).

Teplota	suchá:	do cca + 80°C

mokrá:	do cca + 40°C

Odstín: 		Černá.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	 	1,1 kg/l

Odolnost proti dešti

(20°/65 % relativní

vlhkosti): 		Cca 2 - 4 hod. (při sajícím podkladu)

Počet nátěrů: 		1 - 2

Spotřeba: 		Cca 1,6 kg na 1 mm suché tloušťky vrstvy.

Celkově všeobecně 2 - 4 kg ISOLAN SPRITZDICHT na m2, dle požadavků.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava povrchu:	Podklad musí být bezolejný a bezprašný, pevný a drsný. Může být matově vlhký, silně sající podklad se navlhčí.

Struktura nátěrů:	- Základní  nátěr:  1  x  ISOLAN  SPRITZDICHT  1 : 1  vodou  zředěný  nanést

štětkou,

- Nanášení: 1 - 2 x ISOLAN SPRITZDICHT.

Zpracování: 		ISOLAN SPRITZDICHT před použitím řádně promíchat.

Jako základní nátěr nanést pomocí kartáče, štětky nebo štětce 1 : 1 vodou zředěný ISOLAN SPRITZDICHT. Po té nanést nezředěný ISOLAN SPRITZDICHT nástřikem nebo stěrkou. Po přidání 2 - 3 % vody lze nanášení provádět štětkou. Podle žádané tloušťky vrstvy je zapotřebí 1 - 2 nánosů ISOLAN SPRITZDICHT.

Ke stříkání se osvědčilo šnekové dopravní čerpadlo s podporou rozprašování stlačeného vzduchu na stříkací pistoli.

ISOLAN SPRITZDICHT nanášet pouze při teplotách mezi + 5°C a + 30°C (teplota podkladu a vzduchu). Nezpracovávat při mlze nebo nebezpečí deště.

Při lepení izolačních desek je nejlepší je vtlačit přímo do čerstvého nánosu.

V oblasti podstavců/soklů jsou izolační desky před nanášením soklové omítky dodatečně mechanicky připevněny umělohmotnými hmoždinkami (jako při obvyklém systému úplné tepelné izolace).

Čekací doby: 		Mezi základním nátěrem a prvním nanášením 1 - 2 hod., mezi prvním a druhým nanášením, dle podmínek schnutí , 1 - 2 dny; při chladném, vlhkém počasí nebo při nesajících podkladech je možnost více dní.

Závěrečná doba

schnutí: 	Dostačující pevnost proti dešti bude dosažena po několika málo hodinách; při chladném a vlhkém počasí nebo při nesajících podkladech je možnost více dní.

Zemní násypy mají následovat teprve po 3 - 4 dnech, při čemž je nános mechanicky chráněn.

Čištění nářadí: 	V čerstvém stavu vodou, zaschlý ISOLAN SPRITZDICHT čistícím prostředkem: REINIGUNGSMITTEL K.

Skladování: 	Skladovat dobře uzavřené a chránit před mrazem.

Doba skladování: cca 1 rok.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:		Uchovávat mimo dosah dětí. Při styku s pokožkou okamžitě omýt velkým množstvím vody. Nosit vhodné ochranné rukavice.

Likvidace: 	ISOLAN SPRITZDICHT nenechat vniknout do kanalizace/vody/vodstva.

Zbytky odklidit dle předpisů a zákonů o nakládání s odpady.

Zachschlý ISOLAN SPRITZDICHT lze odklidit na normální skládce odpadu.