## NATUR-und KUNSTSTEINSIEGEL

## Prostředek na údržbu kamene

POPIS VÝROBKU: 	Natur-und Kunststeinsiegel  je bezbarvá impregnace na bázi tvrdého vosku s přídavkem přísad.

Odpuzuje vodu a je odolný vůči povětrnostním vlivům, vytváří protiskluzné ochranné vrstvy.

POUŽITÍ: 	Natur-und Kunststeinsiegel  se používá na zbroušené a lehce zdrsněné přírodní a umělé kameny. Po aplikaci vznikne vodoodpudivý povrch, který zároveň zabraňuje usazování nečistot. Používá se na kamenné více, či méně nasákavé plochy, vystavené působení povětrnostních vlivům. Lze jej použít jak na nové, tak i důkladně vyčištěné staré povrchy. Díky prohloubení barev dojde k celkovému zvýraznění přirozeného odstínu kamene.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	0,8 kg/l

bod vzplanutí: 	37ْ  C

spotřeba: 	0,05 - 0,10 l/m2 - podle nasákavosti podkladu

ředidlo: 	neředit

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být čistý, suchý, zbaven všech mastnot a nečistot a prachu.

Silně znečistěné, či zaolejované podklady je nutno vyčistit naředěným přípravkem NATUR a KUNSTSTEINREINIGER, a následně důkladně opláchnout čistou vodou a nechat uschnout.

POZOR : Při aplikaci na vlhké kameny může dojít ke vzniku fleků, které již nelze odstranit.

ZPRACOVÁNÍ:

Natur-und Kunststeinsiegel  před zpracováním dobře promíchejte a neředěný

rovnoměrně nanášejte štětcem, či měkkou tkaninou.

Nepracujte při teplotách podkladu nižších než +10ْ C a teplotě vzduchu minimálně +15ْ C.

Nenanášejte příliš silné vrstvy, jinak může, obzvláště u tmavých kamenů, dojít ke vzniku našedlé vrstvy.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ :

Natur-und Kunststeinsiegel  je odolný vůči dešti při teplém povětří zhruba za 4-6 hodin po aplikaci, za vlhkého, chladného povětří za 8-12 hodin.

SKLADOVÁNÍ:

V uzavřených původních obalech lze v chladnu 2 roky skladovat. Sklady musí být mrazuvzdorné. Při teplotách pod +15ْ C se může vosk separovat. Materiál ohřát v nádrži s horkou vodou a důkladně protřepat, či promíchat a přísady se opět promísí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu.