## P A L E S I T   TPU

### Asfalto-polyuretanová spárovací hmota

POPIS VÝROBKU: 	PALESIT TPU  je černá, dvou komponentní spárovací hmota bez obsahu rozpouštědel pro horizontální spáry. Je na bázi černouhelného dehtu a polyuretanu, zpracovává se za studena.

PALESIT TPU vytváří vysoce elastickou výplň spáry, má vysokou přilnavost a roztažitelnost, nepraská za mrazu. Po přidání STELLMITTLU K jej lze aplikovat i na šikmé spáry.

POUŽITÍ: 	PALESIT TPU je vhodný k elastickému, vodotěsnému tmelení horizontálních spár nebo trhlin na stavbách a komunikacích z betonu. Uplatnění nachází především při výstavbách mostů, letišť, skladů, dílen, čističek. Je vhodný i pro mechanicky namáhané plochy. Není vhodný k použití v potravinářském průmyslu, do nádrží pitné vody, ani pro vnitřní použití.

ODOLNOSTI SPÁROVACÍ HMOTY

chemická odolnost: 	Odolný vodě, neutrálním  roztokům solí, posypové soli, minerálním olejům, benzinovým uhlovodíkům.

povětrnostní vlivy:	Odolný proti slunečnímu světlu a povětrnostním vlivům

teplota :                       za sucha  do +120 °C, horká voda do +60 °C, elasticita se nemění ani při – 20 °C.

mechanické vlivy :     Velice odolný vůči tahu a tlaku, nárazu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Poměr míchání: 	90 dílů složky A  , 10 dílů složky B

Doba schnutí :              při + 10°C cca. 2 hodiny

při + 20°C cca. 1 hodinu

při + 30°C cca. ½ hodiny

hustota: 	1,4 kg/l

objem pevných těles : 100 %

bod vzplanutí : nad 100°C

tvrdost podle Shore A:	cca. 40

mezní protažení : cca.300 %

rozměry spár: 	vhodné pro šířku od 7 mm a hloubku od 1 cm

optimální šířka 1-3 cm, hloubka 1-2 cm

spotřeba: 	cca. 1,4 kg PALESIT TPU na liter objemu spáry

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU SPÁR:

Šířka spáry musí být navržena tak, aby dodatečné pohyby výplně spáry nepřekročili 25 %.

Plochy, které mají být tmeleny, musí být suché, zbaveny veškerých nečistot a mastnot.Rez,zbytky cementu nebo jiné nepevné vrstvy na povrchu  nutno odstranit ocelovým kartáčem nebo obrousit. Podle kvality podkladu a předpokládaného namáhání se používají následující druhy základních nátěrů :

Na savé,porézní povrchy - jako např. , beton,  omítka, azbestocement, apod. nutno natřít základním nátěrem PALESIT VORANSTRICH.

V případě, že jsou stavební materiály dodatečně  namáhány vodou, nutno použít základní nátěr  PALESIT SPEZIALVORANSTRICH.

Na ocel se aplikuje AGROPOX MINIUM v ostatních případech AGROSIT UNIVERSAL PRIMER.

Hluboké spáry lze po zaschnutí základního nátěru vyplnit provazcem PALESIT

RUNDSCHNUR. Průměr výplňového provazce má být o něco větší než průměr spáry a do spáry se lehce vmáčkne. Přes provazec se jako separační vrstva položí dělící fólie,aby zůstala výplň spáry pohyblivá. Je-li důležité, aby okraje spáry zůstaly čisté,  doporučuje se před tmelením přelepit okraje  spáry vhodnou lepící páskou.

Postup tmelení:

PALESIT TPU aplikujeme na dokonale vyschlé podkladní nátěry ( viz. tabulka čekací doby). Spáry musí být dokonale suché. Oba komponenty důkladně promícháme v předepsaných poměrech.( nejlépe elektrickou míchačkou, či vrtačkou na nízké otáčky).

Při míchání zabránit přimíchávání vzduchu a přístupu vlhkosti. Vyplňování spár se provádí ručně ( pomocí hubice) , nebo u větších staveb zalévacím strojem. S PALESITEM TPU pracujte při teplotách mezi +5°C a +30°C.

Jestliže jsou PALESITEM TPU vyplňovány širší spáry, doporučuje se PALESIT TPU smíchat s pryžovým granulátem v poměru míchání 1 : 0,5-1 až vznikne samonivelační hmota vhodná k plnění. Při použití této malty se jako základní nátěr používá PALESIT SPEZIALVORANSTRICH. Ke zvýšení stability lze přidat 3-5 % STELLMITTEL K.

ČEKACÍ DOBY : po aplikaci PALESIT VORANSTRICH………………2 - 6 hodin

po aplikaci PALESIT SPEZIALVORANSTRICH…… ..1 den

po aplikaci AGROSIT UNIVERSAL PRIMER………6 - 24 hodin

VYTVRZOVACÍ ČASY:

PALESIT TPU je dle teploty vytvrzen za 1 - 3 dny

ODOLNOST VŮČI DEŠTI:

Udává se zpravidla 6 hodin. Trvalé zatížení vodou ne dříve, než za týden..

DODATEČNÉ SPÁROVÁNÍ :

Pro všechny následné aplikace používat PALESIT TPU. Povrch mechanicky zdrsnit, jako základ použít AGROFLOOR EP 156, a do vlhkého aplikovat PALESIT TPU.

Při větším poškození spár je vhodné výplň odstranit a spáru rozšířit, tak aby nebyly poškozené okraje a znovu ji vyplnit. Na PALESIT TPU neaplikovat jiné spárovací materiály.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ředidlo 102, nebo čistič K

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

Oba komponenty lze v originálním, dobře uzavřeném balení skladovat po dobu 1 roku. Zamezit přístupu vlhkosti.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Nutno dodržovat opatření uvedená v technickém listě.