## P A L E S I T   K U N S T S T O F F   020

### SILIKONOVÝ TMEL

POPIS VÝROBKU: 	PALESIT KUNSTSTOFF 020 je tmel na bázi silikonového kaučuku. Vytvrdí se působením vzdušné  vlhkosti. Pružnost zůstane zachována.

PALESIT KUNSTSTOFF 020 se vyznačuje vysokou odolností proti stárnutí. PALESIT KUNSTSTOFF 020 je vhodný k tmelení vodorovných a svislých dilatačních spár a k  tmelení trhlin.

PALESIT KUNSTSTOFF 020 je odolný proti napadení  plísní a houbami. Ve vytvrzeném stavu je  fyziologicky nezávadný.

POUŽITÍ: 	PALESIT KUNSTSTOFF 020 je vhodný k elastickému tmelení spár nebo trhlin na fasádách, při výrobě prefabrikátů, tmelení spár portálů apod.

PALESIT KUNSTSTOFF 020 se používá k tmelení skla oken do dřevěných rámů, k tmelení spár mezi oplechováním a dřevem rámu oken, difuzních spár (nut) mezi omítkou a oplechováním parapetů apod. Je vhodný k zasklívání výloh, izolačních skleněných elementů, k tmelení dotykových spár všeho druhu venku i vevnitř, např. u dveří, oken, van, umývadel a kabelových rozvodů.

PALESIT KUNSTSTOFF 020 se výborně hodí k trvale elastickému lepení všeho druhu - v oblasti vestavěných kuchyní, oplechování všeho druhu, při výrobě karoserií, ventilačního a otopného  potrubí apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

chemická odolnost: 	Odolný proti ozónu, mýdlovému louhu, roztokům solí, alkoholu, podvodnímu namáhání apod.

Není odolný proti agresivním rozpouštědlům,  pohonným látkám ap.

povětrnostní vlivy:	Odolný proti slunečnímu světlu a povětrnostním vlivům

teplota: 	Elastický v rozsahu teplot –50 °C až +150 °C

barva: 	bílá, šedá, černá, hnědá, béžová, transparentní.

balení: 	kartuše 310 ml

atest: 	Atest MA 39 města Vídně

konzistence: 	stabilní, roztíratelný

hustota: 	1,5, transparentní varianta 1,0

tvrdost podle Shore:	cca. 12 minut při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %.

napětí v tahu při 100 % prodloužení:

0,55 N/mm2 , cca. 0,35 N/mm2 transparentní silikonový tmel

rozměry spár: 	Spáry musí být ztak dimenzovány, aby protažení spárovací hmoty nepřesáhlo 20 %. Minimální  hloubka spáry by neměla být menší než 6 mm, v případě zdiva a betonu 12 mm. Při větších šířkách spár (od 15 mm) v pozemním stavitelství lze hloubku spáry, která má být zatmelena redukovat na poloviční hodnotu šířky spáry. V  případě inženýrských staveb se často šířka spáry rovná hodnotě hloubky spáry.  V případě tlakové vody lze silikonový tmel  PALESIT KUNSTSTOFF 020 použít jen dohromady se  zabetonovaným spárovacím pásem.

spotřeba: 	PALESIT SPEZIALVORANSTRICH..........cca.0,3 kg/m2

(70-90 bm/kg)

PALESIT VORANSTRICH S ..................10 - 0,15 kg/m2

(cca.150 bm/kg) bm/kg)

#### PALESIT KUNSTSTOFF 020 ...................1,5 kg/l spáry

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Plochy, které mají být tmeleny, musí být suché, zbaveny veškerých nečistot a mastnot.Rez,zbytky cementu nebo jiné nepevné vrstvy na povrchu  nutno odstranit ocelovým kartáčem nebo obrousit. Znečištěná místa lze očistit např.  trichlóretylénem nebo Čistícím prostředkem 4 z  našeho výrobního programu.

Porézní povrchy - jako např. dřevo, beton,  omítka, azbestocement, apod. nutno natřít základním nátěrem PALESIT VORANSTRICH S.

PALESIT VORANSTRICH S je velmi řídký a nanáší se štětcem. Doba jeho schnutí se pohybuje kolem 30 minut.

V případě, že jsou stavební materiály dodatečně  namáhány vodou, nutno použít základní nátěr  PALESIT SPEZIALVORANSTRICH.

PALESIT SPEZIALVORANSTRICH je dvousložkový  nátěrový materiál, který nutno před aplikací  smíchat v poměru 1:1 (1 díl základní složky a 1  díl tvrdící složky).Doba zpracování je 6 hodin. Natírá se štětcem.

Silikonový tmel PALESIT KUNSTSTOFF 020 se  aplikuje po 24 hodinách - v závislosti na  teplotě. V případě nižších teplot, nutno vyčkat  2 dny.

V případě velmi hladkých povrchů - plastické  hmoty, sklo, hliník apod. - zvýší přilnavost základní nátěr PALESIT REINIGUNGSPRIMER , který  se velmi tence nanese na očištěný povrch.

ZPRACOVÁNÍ: 	V případě hlubokých spár se doporučuje použít pruhy z lehké pěnové hmoty nebo PALESIT  RUNDSCHNÜRE k jejich zaplnění. Guma nesmí být v  žádném případě k vyplnění použita. Na tuhém  podkladě nutno zabránit přilnutí tmelu pomocí  dělící fólie,aby zůstala výplň spáry pohyblivá. Je-li důležité, aby okraje spáry zůstaly čisté,  doporučuje se před tmelením přelepit okraje  spáry vhodnou lepící páskou.

Postup tmelení:

Ochranná membrána na konci kartuše se odstraní,  nasadí se tryska, která je součástí balení, a  špička trysky se podle šířky spáry, kterou nutno zatmelit, šikmo odstřihne. Kryt na konci kartuše se odstraní, kartuše se nasadí do ruční stříkací pistole a ozubená tyč se natáhne. Otočením ozubení směrem dolů zaskočí ozubnice a lze začít tmelit.

Protože se na povrchu silikonové výplně vytvoří  brzy kůže, nutno ihned po vyplnění spáry spáru  zarovnat a uhladit. Zároveň nutno ihned  odstranit lepicí pásky, v případě, že byly použity.

Vyhlazení spáry se provádí nejsnadněji prstem  namočeným v mýdlové vodě.

VYTVRZOVACÍ ČASY:

Za 2 - 3 dny ( v případě širších spár i déle) získá spárovací hmota i při teplotách kolem 0 °C charakter měkké gumy.

MOŽNOSTI OPRAV:	Čerstvý silikonový tmel PALESIT KUNSTSTOFF 020 se dokonale spojí s podkladem a nelze jej  přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Nářadí nutno očistit ihned po skončení tmelících prací - nejlépe Čistícím prostředkem č.4.  Ztvrdlý tmel lze odstranit z nářadí jen  mechanicky.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

Skladovat v chladném a suchém prostředí lze po dobu 1 roku. Otevřená balení nelze dlouho skladovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Nutno zabránit přímému kontaktu s kůží. Během práce a doby vytvrzení nutno zajistit dostatečné větrání.

PALESIT VORANSTRICH S, PALESIT REINIGUNGSPRIMER a PALESIT SPEZIALVORANSTRICH obsahují hořlavá rozpouštědla. Zákaz kouření.