## P A S S I V O L    E

### AKRYLOVÁ FASÁDNÍ BARVA

POPIS VÝROBKU: 	PASSIVOL E je disperzní barva na bázi akrylu a umělé pryskyřice s matným povrchem.

PASSIVOL E se vyznačuje vysokou mechanickou pevnostní a dobrými krycími vlastnostmi.

Fasáda je omyvatelná, vysoce odolná proti  povětrnostním vlivům, odolná vůči benzínu, oleji a suchému horku až do 100° C.

POUŽITÍ: 	PASSIVOL E je vhodným nátěrem exteriérů i interiérů. Vhodný pro omítku, beton, dřevo, eternit, např. jako nátěr obytných domů, kanceláří, nemocnic, škol, garáží, vlhkých provozů apod.

BARVA: 	podle barevnice fasádních barev

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	cca. 1,5 kg/l

počet nátěrů: 	2

spotřeba: 	AGRO VORGRUND ........................ 0,10 kg/m2

AGRO TIEFENGRUND B,W ........... 0,10 - 0,15 kg/m2

PASSIVOL E ..................................... 0,40 kg/m2 - 2 nátěry

ředidlo: 	voda

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný a zbaven nečistot. Staré nátěry nutno odstranit. Porézní povrch  impregnovat AGRO VORGRUNDem, který se ředí  vodou v poměru 1:1. Trhliny a nerovnosti vyrovnat pomocí malty PLANFIX RZ (vnější plochy a vlhké prostory) nebo pomocí malty PLANFIX F (suché interiéry).

Podklady, které obsahují vysoký podíl vápna, (vápenná omítka, staré vápenné nátěry, beton,  eternit) nejdříve zpevnit a impregnovat AGRO  TIEFGRUNDem B nebo W.

ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím řádně zamíchat!

Jednotlivé barevné odstíny lze navzájem míchat, stejně jako lze dodatečně tónovat univerzálními tónovacími pastami.

Technologie nátěru, válečku nebo stříkání.

První nátěr se ředí vodou. Množství vody je  závislé na nasákavosti povrchu - max. 15 %.

Teplota zpracování nemá být, je-li to možné, nižší než 8° C.

ČEKACÍ DOBY: 	několik hodin mezi nátěry

PŘETÍRATELNOST STARÝCH NÁTERŮ:

Staré disperzní nátěry - v případě, že dobře  drží - lze po očištění přetírat. Doporučujeme základní nátěr s AGRO VORGRUND.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	vodou před zaschnutím.

SKLADOVÁNÍ:	záruční lhůta 1 rok v originálním balení v mrazuvzdorných skladech.