#### Passivol Elastic

### Povrchová úprava betonu a fasád k překlenutí trhlin

POPIS VÝROBKU :

PASSIVOL ELASTIC: je plasticko-elastický, jednokomponentní materiál na bázi akrylové disperze, tvrdnoucí na světle, který je schopen překlenout trhliny i při minusových teplotách.

PASSIVOL ELASTIC má schopnost překlenout trhliny až do - 20 C, je vysoce odolný vůči difůznímu pronikání CO 2, je propustný pro vodní páry, vyznačuje se vynikajicí odolností vůči povětrnostním vlivům a trvanlivostí, je vodou ředitelný, práce s ním je hygienická, nepatrně zatěžuje životní prostředí, nešpiní se, jelikož povrch je dobře uzavřen světelným paprskem.

POUŽITÍ :

PASSIVOL ELASTIC se používá především na betonové díly všeho druhu u kterých lze předpokládat vznik trhlin, obzvláště na lehký beton.

ODOLNOST :

PASSIVOL ELASTIC je odolný vůči běžnému namáhání, obzvláště pak vůči krupobití a agresivní průmyslové atmosféře. Není určen pro trvalé namáhání vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

objem pevných těles :	53,4 %

hustota :			1,4 kg/l

elasticita : překlenutí trhliny při pokojové teplotě

- bez namáhání povětrnostními vlivy-121 % překlenutí trhliny při minus 20 C.-70 %

barva : dle fasádního vzorníku

počet vrstev :	1 x AGRO TIEFENGRUND W

2 - 3 x PASSIVOL ELASTIC

spotřeba :	AGRO TIEFENGRUND W...... 0,10-0,15 kg / m2

PASSIVOL ELASTIC........ 0,18-0,22 lt / m2 a prac.operaci

ředění :	AGRO TIEFENGRUND W a PASSIVOL ELASTIC jsou vodouředitelné a používají se nezředěné.

difůzní ekvivalenty vůči vodním párám: 0,58 m (tedy propustný)

vrstvy vzduchu při vůči CO 2 : 83 m (tedy těsný)

tl. vrstvy 350 um

POKYNY K PROVÁDĚNÍ :

PŘÍPRAVA POVRCHU :Kromě obecně platných pravidel pro přípravu podkladu musí být dodrženo následující: Přídržnost k podkladu musí být min. 0,8 N / mm 2. Znečistěný podklad musí být důkladně  očištěn, popř. vyspraven PLANFIXEM RZ,  nebo ICOMENTEM MORTEL 520/620. Při práci  se řiďte technickými listy, při opravách dodržujte pravidla dle ONORM B 4200 ,  díl 6.

SYSTÉM VRSTEV :1 x AGRO TIEFENGRUND W

2 - 3 x PASSIVOL ELASTIC

ZPRACOVÁNÍ :

AGRO TIEFENGRUND W natírat, válečkovat, stříkat airless.

PASSIVOL ELASTIC důkladně před použitím  promíchat.Natírat, válečkovat.Větší plochy lze stříkat airlees. Nezpracovávat  při teplotách pod 8 C. Nenanášet příliš  tenkou vrstvu !

ČEKACÍ DOBY :

Mezi AGRO TIEFENGRUND W a prvním krycím nátěrem při + 20 C min. 6 hodin.Mezi jednotl. vrstvami s PASSIVOL ELASTIC při + 20 C min 8 hodin.Při nižších teplotách se čekací doby  prodlužují na jeden den.Nátěry jsou po 4 hodinách při + 20 C  a relat. vzdušné vlhkosti 70-80 % odolné vůči dešti.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ: Staré nátěry s PASSIVOLem ELASTIC lze po důkladném očistění znovu přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ : AGRO TIEFENGRUND W a PASSIVOL ELASTIC před zaschnutím omýt vodou.

SKLADOVÁNÍ : V dobře uzavřených originálních nádobách v chladu a suchu jej lze skladovat  minimálně 1 rok. Skladovat a transportovat  bez přístupu mrazu !

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY : Produkt není nebezpečný ve smyslu rakouského zákona o chemických látkách. Při práci a manipulaci dodržujte obecně  platná pravidla pro práci s chemikáliemi.