## P L A N F I X  RZ

### VENKOVNÍ TMEL

POPIS VÝROBKU: 	PLANFIX RZ je tmel v práškové formě, který se míchá s vodou. Obsahuje cement a syntetické  přísady. Smícháním s vodou vznikne vláčná  stěrková hmota, kterou lze vytvořit pevnou  povrchovou vrstvu bez napětí a bez trhlin, i v  případě vrstev o síle několika mm.

Povrchová úprava je vodovzdorná, odolná vůči  povětrnostním

Vlivům a prodyšná.

PLANFIX RZ přilne takřka na každý stavební  materiál. Podklad musí být ovšem tvrdý a  tvarově stálý.

POUŽITÍ: 	PLANFIX RZ slouží k vyrovnávání venkovních i vnitřních stěn, k opravám poruch na pohledových betonových plochách.

PLANFIX RZ lze použít na omítku, beton, cihly, stropy, k vyplňování děr a trhlin (ne dilatačních spár) apod.

PLANFIX RZ je vhodný k tmelení ve vlhkých  prostorách.

K vyrovnávání a vyhlazování stěn tunelů byl  vyvinut speciální tmel PLANFIX RZ-TU.

ATESTY: 	Wien, Magistrát MA 39, Zkoušky přilnavosti a odolnosti při změnách teplot (mráz-tání).

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

forma: 	prášek

barva: 	šedý, světle šedý

sypná hmotnost: 	1,1 kg/l

spotřeba: 	1,3 kg/m2  a 1 mm tloušťka vrstvy

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad může být suchý nebo mírně vlhký. Musí být ale v každém případě zbaven volných součástí a pečlivě očištěn. Olej, mastnoty nebo zbytky odbedňovacích prostředků lze odstranit roztoky pracích prostředků. Je-li podklad  příliš nasákavý, především v případě vyšších  teplot nebo průvanu, nutno natřít podklad prostředkem BETONFIX, který se ředí vodou v  poměru 1:5. Drobivý podklad, pokud nemusí být odstraněn, nutno zpevnit s AGRO TIEFENGRUND W.

ZPRACOVÁNÍ:

Prášek PLANFIX RZ se za vydatného míchání sype do vody tak dlouho, až vznikne vláčná kašovitá konzistence. Na jeden pytel (25 kg) je potřeba 8-9 l vody.

Stěrková hmota zůstane zpracovatelná při teplotě 20° C asi 20 minut. Přidá-li se  portlandský cement 275 lze dobu zpracování  prodloužit.

Nezpracovávat při teplotě podkladu a okolí nižší než +5° C. Hluboké díry nutno zatmelit předem, aby bylo  možno po několikahodinové přestávce nanést rovnoměrně materiál na celou plochu při jedné pracovní operaci.

PLANFIX RZ tuhne hydraulicky, po několika hodinách je dosažena dobrá odolnost proti dešti. K vyrovnávání stěn tunelů se používá typ PLANFIX RZ-TU, který lze nanášet až do tloušťky vrstev 2 mm. PLANFIX RZ-TU pomaleji schne, proto lze lépe dodatečně stěny vyhlazovat. K cca. 9 l vody se přidává 25 kg PLANFIXu RZ-TU. V případě vyšší nasákavosti podkladu a vyšších nárocích na stěrkovou vrstvu se doporučuje  přidat do záměsové vody na 25 kg PLANFIX RZ-TU ještě 1/2 kg BETONFIXu.

KONEČNÁ ÚPRAVA:

Během doby tuhnutí lze stopy po tmelení rozetřením za vlhka odstranit. Ztuhlá vrstva  tmelu může být pemzou přebroušena. Před přetíráním fasádními barvami nutno dodržovat pokyny, které jsou uvedeny v Technických listech.

SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT:

V suchých prostorách lze skladovat 1 rok. Otevřené obaly nutno rychle zpracovat.