## P L U V I O L  S

### SILOXANOVÁ IMPREGNACE

POPIS VÝROBKU:

PLUVIOL S je bezbarvý impregnační prostředek na bázi nízkomolekulárního siloxanu. Obsahuje  rozpouštědla.

PLUVIOL S je vysoce hydrofobní materiál, který  zabrání pronikání vody do podkladu. Dobře penetruje i do nízkoporézních materiálů jako např. do opuky nebo betonu.

PLUVIOL S je velmi odolný vůči alkáliím a může  být nanášen i na lehce zvlhlý podklad.

Vzhledem k jeho vysoké pronikavosti je použitelný i jako základní nátěr pod nátěry na fasádách (vyjma MINERÁLNÍ BARVY AGROSIL).

PLUVIOL S zabraňuje výkvětům solí, protože voda a v ní rozpuštěné škodlivé látky nemohou  pronikat do podkladu.

PLUVIOL S je velmi stabilní vůči účinkům ultrafialového záření a zvýšeným teplotám.

Ochranný účinek trvá několik let. Impregnovaný podklad nepřijímá vodu, je proto odolný vůči působení mrazu a má vyšší hodnotu tepelné  izolace.

PLUVIOL S nesnižuje pronikavost vodních par, takže prodyšnost omítky zůstane zachována, zabraňuje tvorbě sádry a výkvětům vápna, stejně  jako předčasnému znečištění fasády.

POUŽITÍ:

PLUVIOL S se používá jako hydrofobizační nátěr savých podkladů - především na návětrných stranách fasád. Je vhodný pro všechny minerální materiály - kámen, beton, omítky, cihly, zdivo, apod.

V případě použití minerální barvy na fasádě  doporučujeme závěrečný hydrofobizační nátěr  PLUVIOLEM S.

PLUVIOL S je dále vhodný k ochraně vůči  rozmrazovacím solím na chodnících, mostních  římsách apod.

Utěsnění vůči dešťové vodě nutno ovšem provádět běžnými technikami, hydrofobizací se utěsnění nedosáhne.

O D O L N O S T :

chemická: 	PLUVIOL S je vysoce odolný vůči alkáliím, čerstvému betonu nebo omítce.

povětrnostní vlivy:	Díky vysoké pronikavosti do podkladu, jsou hydrofobizační vlastnosti mnoho let účinné.

teplota: 	PLUVIOL S je odolný vůči všem povětrnostním teplotám.

BARVA: 	bezbarvý

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	0,79

bod vzplanutí: 	32° C

počet nátěrů: 	1-2 nebo častěji - stanoví se pokusem.

spotřeba: 	spotřeba se řídí nasákavostí podkladu a může kolísat.

Směrné hodnoty:

beton: 0,25 - 0,45 l/m2

omítka: 0,40 - 0,80 l/m2

kámen: 0,25 - 0,50 l/m2

ředění: 	nepřidávat žádná ředidla

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch řádně očistit od prachu a jiných nečistot. Usazeniny okartáčovat, případně otryskat vodou. Opravy omítek nutno provést před impregnací. Impregnovat lze až po uplynutí 28 dnů po opravách.

Pronikavost PLUVIOLU S je nejvyšší v případě suchých podkladů, nicméně lze nanášet i na lehce zvlhlý podklad (vlhkost povrchu nesmí být  vyšší než 10 %).

Okna včetně rámů musí být před impregnací  zakryty, protože zaschlý PLUVIOL S nelze již  odstranit.

Stejně tak nutno zakrýt syntetické a živičné  materiály, protože PLUVIOL S obsahuje rozpouštědla. Hydrofobizaci lze provádět i PLUVIOLEM W. Jedná se o systém na vodné bázi (viz Technické listy).

POZOR! Čerstvá čistá vápenná malta může být  hydrofobizována teprve po karbonataci!

ZPRACOVÁNÍ:

PLUVIOL S je hotový výrobek. Před aplikací stačí zatřepat nebo zamíchat. Nejlepšího  impregnačního výsledku se dosáhne tlakovým stříkáním nebo poléváním. Ze vzdálenosti cca. 10 cm se PLUVIOL S nanáší tak dlouho, dokud není povrch nasycen. Při vysoké nasákavosti doporučujeme povrch impregnovat 2x za vlhka. Technologie natírání nebo válečku je také vhodná, nicméně nutno počítat s vyšší spotřebou.

Rovněž lze impregnovat technikou ponoru nebo vakuovým ponorem.

Je vhodné, spotřebu materiálu určovat přímo na stavbě na vzorku fasády 1x1 m .

ČEKACÍ DOBY: 	PLUVIOL S se zpracovává metodou mokrý do mokrého. Jedná-li se o závěrečný nátěr, doporučuje se čekací doba 1 den.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

PLUVIOL S lze bez problémů opět PLUVIOLEM S přetírat.

Fasády, které byly impregnovány PLUVIOLEM S, lze přetírat rozpouštědlovými systémy - ICOSIT  BETONCOLOR, nebo vodnými systémy - AGRO STREICHPUTZ, PASSIVOL E, AGROSIL SILIKONFARBE.

Staré syntetické nátěry není vhodné PLUVIOLEM S přetírat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	Ve vzduchotěsně uzavřených původních obalech lze v chladnu a suchu skladovat až 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PLUVIOL S obsahuje hořlavá rozpouštědla. Proto je nezbytné nutné zajistit větrání během provádění prací a schnutí. Zajistit větrání během aplikace a schnutí.