## P R O X Y L I T    VI

### UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ DŘEVA

POPIS VÝROBKU: 	PROXYLIT VI je univerzální, bezbarvý prostředek k ochraně dřeva před škodlivým hmyzem  a napadením houbou či plísní.

PROXYLIT VI obsahuje účinné látky, které slouží nejen k preventivní ochraně před škodlivým  hmyzem, ale i k jeho likvidaci.

PROXYLIT VI se vyznačuje vysokou účinností proti larvám červotoče, tesaříka apod.

PROXYLIT VI je neméně účinný proti plísním a  modrání a zabrání trouchnivění dřeva.

Ošetřené dřevo PROXYLITem VI lze natírat olejovými či disperzními barvami nebo napouštět fermeží.

POUŽITÍ: 	PROXILIT VI se používá k ošetření napadeného dřeva škůdci - např. napadené stropy, krovy, laťování za dřevěnými obklady, střešními bedněními.

PROXYLIT VI lze s úspěchem použít při restaurování cenných dřevěných skulptur apod.

BARVA: 	bezbarvý

KONTROLNÍ ZNAČKY:

#### B, P, Iv, Ib, MS, W, S, T, L, KD

B = zvláště účinný proti zamodralosti

P = účinný proti houbám (ochrana proti hnilobě)

Iv = prevence vůči hmyzu

Ib = k likvidaci hmyzu

MS = účinná ochrana zdiva před napadením plísní

W = odolný vůči povětrnostním vlivům (vlhkost), i pro venkovní dřevo

S = technologie nátěru, stříkání, krátkodobé máčení

T = nanášení máčením (doba máčení 30 minut až několik hodin)

L = dlouhodobá penetrace, namáčení ( několik hodin až dnů)

KD = tlaková impregnace

ATESTY: 	Certifikát č. 27/86

#### Atest rakouského výzkumného ústavu dřeva

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	0,8

bod vzplanutí: 	26 °C

spotřeba: 	0,15 - 0,25 l/m2  - 1 nátěr

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

ZPRACOVÁNÍ: 	PROXYLIT VI lze natírat, stříkat - 1-2x sytě nanést, dále lze nanášet máčením, tlakově impregnovat, dlouhodobě penetrovat nebo injektovat.

ČEKACÍ DOBY: 	v případě více nátěrů PROXYLITEM VI nutno mezi jednotlivými nátěry čekat nejméně 1 den.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Několik dnů po impregnaci lze ošetřené plochy napouštět fermeží nebo natírat olejovými nebo disperzními barvami.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Ředidlo č. 202 nebo Čistící prostředek K.

SKLADOVÁNÍ: 	PROXYLIT VI lze neomezeně skladovat v mrazuvzdorných    prostorách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PROXYLIT VI obsahuje hořlavá rozpouštědla. Oheň a jiné zápalné zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno.

Během aplikace PROXYLITU VI a jeho schnutí nutno zajistit dostatečné větrání. Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V uzavřených prostorách proto nutno páry na nejhlubším místě místnosti odsávat nebo vhánět čerstvý vzduch.

Pozor: Páry rozpouštědel mohou spolu se vzduchem tvořit výbušné směsi.

PROXYLIT VI obsahuje účinné látky, proto nutno zabránit styku s potravinami a dětmi. Při  aplikaci používat rukavice. Nevdechovat mlhu,  která se vyvine při stříkání. Nepoužívat pro úly, nestříkat na rostliny a stromy.