## P R O X Y L I T   L A S U R

### LAZURNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

POPIS VÝROBKU: 	PROXYLIT LASUR je barevný lazurující ochranný nátěr na dřevo. Obsahuje rozpouštědla a vyznačuje se fungicidním a insekticidním účinkem.

PROXYLIT LASUR je vysoce odolná impregnace dřeva. Vytváří matný povrch. Vyznačuje se stálobarevností, odolností vůči povětrnostním vlivům. Proniká hluboko do dřeva a obsahuje účinné látky vůči houbám a škodlivému hmyzu. Nevytváří film podobný laku, a proto nebrání výměně vlhkosti při změnách vlhkosti vzduchu. Neodlupuje se. Vzhledem k tomu, že se jedná v případě PROXYLITU LASUR jen o slabá rozpouštědla, je vhodným nátěrem interiéru.

PROXYLIT LASUR lze po několika dnech (jakmile  se odpaří rozpouštědla) přetírat libovolnými materiály.

POUŽITÍ: 	PROXYLIT LASUR je vhodný materiál k ošetřování a ochraně dřeva. Používá se jako dekorativní barevný nátěr dřevěných fasád, dřevěných prvků jako jsou okna, dveře, obklady, balkony, bednění, ploty apod. Je vhodný pro interiér i  exteriér.

BARVA: 	mahagon, týk, bříza, světlý dub, palisandr, ořech, bezbarvý.

ÚČINNOST A DRUH POUŽITÍ:

#### B, P, W, Iv, S

#### B = ochranný prostředek proti zamodralosti

#### P = účinný prostředek proti houbám a  zamodralosti

W = odolný proti povětrnostním vlivům

Iv= účinná prevence proti hmyzu

S = stříkání, nátěr, krátkodobý ponor, polévání

ATEST: 	Atest č. 28/86

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

hustota: 	0,84 kg/l

bod vzplanutí: 	28° C

spotřeba: 	podle druhu dřeva .....0,10 - 0,15 l/m2  - nátěr

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

ZPRACOVÁNÍ: 	Před použitím důkladně promíchat.PROXYLIT LASUR se většinou natírá. Nicméně lze i stříkat nebo použít technologie polévání či ponoru. Nenatírat na vlhké nebo čerstvé dřevo. Používat ochranné rukavice. Ve většině případů se natírá dvakrát. Jednotlivé barevné odstíny lze navzájem míchat, nebo je zesvětlovat bezbarvou variantou.

ČEKACÍ DOBY: 	nejméně 1 den mezi jednotlivými nátěry.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

12-24 hodin

PŘETÍRATELNOST:	po několika dnech lze přetírat libovolným materiálem.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:	ŘEDIDLO č. 202 nebo ČISTÍCI PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních obalech lze PROXYLIT LASUR skladovat 1 rok. Otevřené obaly nutno pečlivě uzavřít, případně přelít do menších nádob a rychle zpracovat, protože PROXYLIT LASUR snadno houstne.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

PROXYLIT LASUR obsahuje hořlavá rozpouštědla.Oheň a jiné zápalné zdroje nutno držet v patřičné vzdálenosti. Kouření zakázáno!

Během aplikace PROXYLIT LASUR a jeho schnutí zajistit dostatečné větrání.

Páry rozpouštědel se hromadí při zemi. V uzavřených prostorách proto nutno páry na nejhlubším místě místnosti odsávat nebo vhánět čerstvý vzduch.

POZOR: Páry rozpouštědel mohou spolu se  vzduchem tvořit výbušné směsi.

Zabránit styku s dětmi, zvířaty a potravinami.