## R A V E N I T  B E

### URYCHLOVAČ TUHNUTÍ CEMENTOVÝCH MALT

POPIS VÝROBKU: 	RAVENIT BE je lehce pohyblivá, bezbarvá kapalina. Míchá se s vodou. Neobsahuje žádná  rozpouštědla a žádné syntetické přísady.  Neobsahuje chloridy.

RAVENIT BE urychluje tuhnutí betonu a vytvrzení  cementové malty a betonu. Vytvrzovací dobu lze měnit v závislosti na přidaném množství. Vytvrzovací dobu může ovlivnit i zvolený druh  cementu. Nízké teploty prodlužují proces tuhnutí, zatímco vyšší teploty jej urychlují.

RAVENIT BE nevyvolává korozi ocelových výztuží,  nebrání prodyšnosti vyrobené malty.

POUŽITÍ: 	RAVENIT BE se používá při práci s cementovou maltou a betonem v případech, kdy je žádoucí  rychlé ztuhnutí, např. při montážních a  osazovacích pracích na stupačkách, svornících,  objímkách k připevnění potrubí, ke kotvení, při  montážích kabelových přípojek, ke kotvení  zábradlí apod.

RAVENIT BE je vhodný pro opravy sklepů, studní,  garáží, čistíren vod, šacht, opěrných zdí,  ohrad, tunelů apod.

T E C H N I C K É  Ú D A J E:

forma: 	lehká pohyblivá tekutina

barva: 	bezbarvá

hustota: 	cca. 1,3

hodnota pH: 	nad 10

rozpustnost: 	ve vodě

dávkování: 	1 objemový díl RAVENITu BE na 3 - 15 objemových dílů záměsové vody

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

SMĚS: 	Jako pojivo doporučujeme portlandský cement PZ 275 nebo PZ 375 podle rakouské normy ÖNORM B  3310. Přísady nejlépe podle normy ÖNORM 3304.  Čistá záměsová voda.

POMĚR MÍCHÁNÍ: 	Poměr míchání se nejlépe stanoví pomocí zkoušek způsobilosti přímo na staveništi. Při určování  přidávaného množství RAVENITu BE nutno brát ohled na: požadovanou dobu tuhnutí, teplotu vzduchu a materiálu, druh cementu, obsah cementu, konzistenci čerstvé směsi, tloušťku  stavebního dílu.

SMĚRNÉ HODNOTY SPOTŘEBY:

| čerstvá směs při 20 °C | cementová malta |  |
| --- | --- | --- |
|  | bez písku | 1:3 (obj.d.)** |
| počátek tuhnutí RAVENIT BE dávkování 1:3(obj.d.)* | cca.4 min 0,16 kg/l | cca.20 min 65 kg/m3 |
| počátek tuhnutí RAVENIT BE dávkování 1:8(obj.d.)* | cca.8 min. 0,06 kg/l | cca.40 min. 25 kg/m3 |

* RAVENIT BE : voda

** cement : písek

ZPRACOVÁNÍ: 	RAVENIT BE se rozpustí v záměsové vodě a přidává se do směsi. Nutno dbát toho, aby byl  rovnoměrně rozptýlen v celé směsi - nejlépe strojním mícháním. Doba zpracování čerstvé maltové směsi je limitována a závisí na teplotě a dávkování. Aplikace a zhutnění musí proběhnout dřív než začne směs tuhnout. Při nižších teplotách třeba nutné vyšší dávkování RAVENITu BE a nebo zpracovávat s teplou vodou (až +40 °C). Teplota čerstvé malty nesmí být  nižší než +5 °C.

ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ:

Stejně jako u všech cementem vázaných hmot, je nutno dbát na to, aby nedošlo k předčasnému odpaření záměsové vody. Aby byla zajištěna úplná hydratace a nevyskytovaly se trhliny, je nutno plochu zakrýt a udržovat vlhkou. Zakrytí je důležité obzvláště v případech, kdy byla zvolena velká rychlost tuhnutí.

SKLADOVÁNÍ: 	V původních, dobře uzavřených obalech lze v temperovaných skladech uchovat až 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

RAVENIT BE je alkalický! Zabránit styku s očima: a otevřenými ránami. Hotová malta nevyžaduje žádné zvláštní opatrnosti.