## R A V E N I T  B V  6

### ZTEKUCOVAČ

POPIS VÝROBKU:

RAVENIT BV 6 je vysoce koncentrovaná, vodou ředitelná tekutá přísada do betonu. Neobsahuje  žádné škodlivé přísady, není hořlavá.

RAVENIT BV 6 silně ztekucuje betonovou směs, aniž by docházelo k rozměšování.

Je-li přísada použita, klesá značně potřebné  množství záměsové        vody, čímž se dosáhne  vysokého zvýšení pevností. Není-li zvýšení pevností nutné, lze snížit množství cementu.

RAVENIT BV 6 odpovídá požadavkům rakouské normy  ÖNORM B 3333 (ztekucovače) a směrnicím pro  tekutý beton rakouské betonářské společnosti.

RAVENIT BV 6 ulehčuje proces zhutňování a zabraňuje rozměšování tekutého betonu. Zpracování tekutého betonu - i při velkých objemech - je velmi jednoduché a rychlé, obzvláště v případě čerpaného betonu nebo při použití pojízdných míchaček. I navzdory tekuté konzistence, je dosaženo vyšších pevností než u  výchozího betonu.

RAVENIT BV 6 nevyvolá v betonu vznik vzduchových pórů. Průběh tuhnutí a vytvrzování zůstane  beze změny. Žádný vliv na výztužnou ocel.

POUŽITÍ: 	RAVENIT BV 6 se používá ve všech oblastech nasazení betonu:

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ:

stěny, sloupy, podchody, stropy, průmyslové  podlahy apod.

INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ:

podpěry, mostní pilíře a nosníky, vodní nádrže, čistírny odpadních vod, vodní elektrárny, betonové vozovky, letiště apod.

RAVENIT BV 6 je vhodný obzvláště při použití  vysoce kvalitních betonů na drobně členěné  betonové díly, u nichž je výztuž v malé  vzdálenosti. Při použití transportního betonu,  lze přísadu přidávat do stacionární míchaček  nebo přímo do pojízdných míchaček.

BARVA:	tmavohnědá

ATEST:

Laboratorium für Betontechnologie und Bodenprüfung, Graz:

Zkouška vhodnosti a stálé dozorování podle  "Směrnic pro výrobu a zpracování tekutého  betonu" rakouské betonářské společnosti.

T E C H N I C K É  Ú D A J E :

forma: 	tekutina

hustota: 	cca. 1,13 kg/l

hodnota pH: 	nad 8

rozpustnost: 	ve vodě

dávkování:	směrné hodnoty:

konzistence v rozsahu K1 až K4:

0,5 - 1,0 % hmotnosti cementu

pro čerpaný beton:

cca. 1,0 % hmotnosti cementu

pro tekutý beton (K5):

1,0 - 1,5 % hmotnosti cementu

Zkoušky způsobilosti jsou účelné přímo při konkrétních podmínkách na stavbě se zvoleným  materiálem.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

SLOŽENÍ BETONU:

Doporučují se druhy cementu podle rakouské normy ÖNORM B 3310 a přísady podle normy ÖNORM B  3304. Používat jen čistou záměsovou vodu.

Brát v úvahu normu ÖNORM B 4200/10. díl.

V případě použití tekutého betonu viz "Směrnice k výrobě a zpracování tekutého betonu" rakouské  betonářské společnosti.

SMĚRNICE PRO SPOTŘEBU:

rozsah konzistence K1 až K4:

1,25 - 3,0 kg RAVENITU BV 6/m3 betonu

čerpaný beton:

cca. 2,8 kg RAVENITU BV 6/m3 betonu

tekutý beton:

2,5 - 4,5 kg RAVENITU BV 6/m3 betonu

SNÁŠENLIVOST S OSTATNÍMI PŘÍSADAMI:

Jsou-li přísady dávkovány jednotlivě, lze ztekucovač RAVENIT BV 6 používat společně s našimi následující přísadami:

#### BIBER LP MISCHÖL - provzdušňovací přísada

BIBER LP 20 - provzdušňovací přísada

POLAR 100 - přísada pro práci v mrazech

RAVENIT VZ - zpomalovač tuhnutí

BETONOVÉ SMĚSI:	Míchání má probíhat jen strojně.

RAVENIT BV 6 se přidává v potřebném množství nejlépe pomocí dávkovacího zařízení do vodního vedení míchačky nebo dávkovacími nádobami do záměsové vody. Pokud to není možné, sype se RAVENIT BV 6 rozpuštěný v 3 – 10 násobném množství vody během míchání do míchacího  zařízení. Neustále dbát na to, aby se míchaná směs rovnoměrně rozptýlila v míchačce. Dodržovat dostatečné míchací doby.Obzvláště nutno dávat pozor na přesné odměřování potřebného množství záměsové vody.

Kromě ztekucovacího účinku RAVENITU BV 6, nutno  brát v ohled na obsah vlhkosti přísad.

Do tekuté betonové směsi, která je dodávána z  betonárky, se RAVENIT BV 6 přidává teprve na  konci dopravy. Předem vypočítané množství se  nasype do pojízdné míchačky, která musí běžet  nejméně 5 minut naplno, pak se teprve smí  vyprázdnit.

VÝROBA BETONU: 	Při výrobě betonu nutno dodržovat jednotné směrnice a normy, aby bylo docílena požadovaná kvalita betonu.

NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ:

Beton, k jehož výrobě bylo použito ztekucovače RAVENIT BV 6, se ošetří stejně jako každý jiný cementem vázaný stavební dílec. Nutno zabránit předčasnému odpaření vody pomocí AQUASTATU S, zakrytím nebo udržením vlhkosti především u  větších betonových ploch, stejně jako u stropů jednotlivých pater, betonových podlah apod.

SKLADOVÁNÍ: 	RAVENIT BV 6 nutno skladovat v dobře uzavřených obalech. V případě delšího skladování důkladně  před použitím promíchat. Dbát na to, aby teplota neklesla pod –8 °C. V případě, že klesla teplota pod nulu, nutno RAVENIT BV 6 pomalu  rozmrazit a promíchat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Zabránit styku s potravinami, nápoji či krmivy.Dbát na dodržování běžných hygienických předpisů.

LIKVIDACE: 	Zbytky RAVENITU BV 6 smíchat s cementem, vodou a pískem, nechat ztvrdnout a zlikvidovat.