R A V E N I T   E L A S T I C

ELASTICKÁ BETONOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POPIS VÝROBKU: 	RAVENIT ELASTIC je dvousložkový materiál k povrchové úpravě, který tvoří světle šedý prášek  a mléčná tekutina, obsahující vysoce elastickou  syntetickou složku.

RAVENIT ELASTIC neobsahuje rozpouštědla, chloridy a není hořlavý.

RAVENIT ELASTIC vytvoří po vytvrzení elastický  film, který nekřehne ani při nízkých teplotách.  3 mm silný film překlene trhliny o šířce až 1  mm. Elasticita zůstane zachována až do teploty  - 20° C.

RAVENIT ELASTIC se dále výborně hodí k lepení  dlaždic a izolačních desek. Vytvrzené filmy z  RAVENITU ELASTIC jsou odolné vůči rozmrazovacím  solím a odolávají tlakové vodě až do 7 bar.

POUŽITÍ: 	RAVENIT ELASTIC se používá k izolaci teras, sklepů a vlhkých prostor. Dále se používá jako  elastická ochranná vrstva opěrných zdí a  betonových mostů, zvláště mostních říms, které  jsou namáhány působením rozmrazovacích solí.  Stejně tak je vhodný jako závěrečná úprava  venkovních betonových ploch při sanačních  pracech betonových staveb.

RAVENIT ELASTIC je také vhodný k lepení  izolačních desek a dlaždic. Není vhodný pro  případ trvalého namahání pod vodou.

O D O L N O S T:

chemická: 	RAVENIT ELASTIC je odolný vůči vodě, neutrálním solím, zředěným louhům, pracím prostředkům  a smáčedlům a roztokům rozmrazovacích solí.

Podmíněně odolný vůči minerálním olejům a  benzínu. Není odolný vůči kyselinám a  rozpouštědlům.

mechanická: 	RAVENIT ELASTIC se vyznačuje dobrou pevností v rázu, tažností a elasticitou - i při nízkých  teplotách.

povětrnostní vlivy:	Odolnost dobrá, možné šedé zbarvení.

teplota: 	Suchá až do cca. 80° C, teplá voda max. do 40° C

BARVA: 	Světle šedá.

Lze dobarvovat pastami UNIVERSALABTÖNPASTEN (z.B. Pintasol).

ATEST:	Magistrát města Vídně, MA 39: Atest na přilnavost, překlenutí trhlin a odolnost vůči mrazu a  působení rozmrazovacích solí.

Univerzita Dortmund, Prof.Klopfer: Difúzní  vlastnosti kysličníku uhličitého a vodní páry.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota: 	cca. 1,8 kg/l (smíchaná malta)

složka A: cca. 1,0 kg/l

složka B: cca. 1,4 kg/l

pevná fáze x % obj.:	cca. 80 %

tloušťka vrstvy:	1 mm zasucha odpovídá 1,2 mm zamokra

počet vrstev: 	2

difúzní odpor µ:	vůči vodní páře 180

vůči kysličníku uhličitému 58.000

pevnost v odtržení:	cca. 0,7 N/mm2

poměr míchání: 	složka A (tekutina) : složce B (prášek) = 1 : 2

váhových dílů

doba zpracování:	při teplotě + 5° C: cca. 1,5 hodin

při teplotě +20° C: cca. 1 hodina

při teplotě +30° C: cca. 30 minut

spotřeba: 	cca. 3-5 kg/m  v závislosti na drsnosti povrchu

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být pevný, zbaven všech mastnost a jiných nečistot. Povrch může být vlhký.Případné trhliny rozšířit a odborně vyplnit (např. silikonovým tmelem PALESIT KUNSTSTOFF 020). Podklad by měl být pokud možno vyrovnán -  výčnělky, lunkry, hnízda a podobné nedostatky  nutno pečlivě ošetřit. Případné poruchy betonu  odborně sanovat (viz Systém sanování betonu  ICOMENT).  Pevnost v odtržení musí dosahovat minimálně hodnot 1,5 N/mm2 .

Nasákavý podklad nutno důkladně zvlhčit.  Zabránit tvorbě kaluží.

SYSTÉM VRSTEV: 	1. Základní nátěr

a) na důkladně navlhčený nasákavý povrch nanést sytě základní nátěr s BETONFIX, ředěný vodou  v poměru 1:1 až 1:3 (závisí na nasákavosti  podkladu)

nebo

b) bez navlhčování (zbytková vlhkost betonu  max. 10 %) 1 sytý základní nátěr s AGROPOX SPERRGRUND - štětcem, kartáčem nebo  válečkem. Posypat křemenným pískem o  velikosti zrna 0,3-0,7 mm (viz Technický  list AGROPOX SPERRGRUND).

2. Krycí nátěr

1-2 vrstvy RAVENITu ELASTIC, přičemž 1. nátěr, je-li nanášen válečkem, nutno ředit vodou -3-5%

(případně vyztužit vložkou pletiva - např.  pletiva AGROTHERM).

ZPRACOVÁNÍ: 	Složka B (prášek) se vmíchá do složky A (tekutina). Nejvhodnější je použití elektrického  míchacího zařízení nebo pomalu běžící vrtačky,  aby byla směs homogenní. Zabránit vmíchání  vzduchu. Malá množství lze míchat ručně.  Základní nátěr vetřít kartáčem nebo válečkem,  aby se zajistilo patřičné uzavření povrchu. Než  se začne aplikovat RAVENIT ELASTIC, musí být  základní nátěr suchý.  Místa, kde je nebezpečí vzniku trhlin obzvláště  velké, se doporučují vyztužit pletivem (např.  pletivo AGROTHERM). V případě použití pletiva,  nutno počítat se dvěma vrstvami, přičemž  pletivo se vtlačí do čerstvé první vrstvy.  RAVENIT ELASTIC lze také stříkat.

RAVENIT ELASTIC nutno zpracovávat při teplotách  + 5° C - + 30° C (teplota podkladu, materiálu a  okolního ovzduší).

ČEKACÍ DOBY:	po základním nátěru zředěným BETONFIXEM:

min. 30 minut až 1 den

po základním nátěru AGROPOXem SPERRGRUND:

min. 1 den

mezi jednotlivými nátěry s RAVENIT ELASTIC -  min. 2 hodiny, bez čistění max. 1 den.

Úplné zatížení povrchu s RAVENIT ELASTIC je  možné nejdříve po uplynutí 7 dnů. Po 3-5  hodinách je povrch odolný vůči dešti (při  teplotě 20° C).

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ:

Staré nátěry s RAVENIT ELASTIC lze po pečlivém očištění s RAVENITEM ELASTIC opět přetírat.

PŘETÍRATELNOST: 	Je-li požadování barevné pojednání, lze RAVENIT ELASTIC přetírat s ICOSIT ELASTIC DECK.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	V čerstvém stavu vodou, ztvrdlý RAVENIT ELASTIC lze odstranit mechanicky, případně pomocí  ČISTÍCIHO PROSTŘEDKU K.

SKLADOVÁNÍ: 	Složka A:

V dobře uzavřených původních obalech lze za  nepřístupu mrazu 6 měsíců skladovat.

Složka B:

V původních obalech lze v suchu 6 měsíců  skladovat. Otevřené obaly nutno tentýž den  spotřebovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

RAVENIT ELASTIC nutno skladovat odděleně od potravin a krmiv. Zabránit přístupu nepovolaným. Zabránit kontaktu s pokožkou. Jestliže se  dostane materiál do očí nebo na sliznici,  okamžitě důkladně vypláchnout vodou.