R A V E N I T   WDP

# PŘÍSADA K VÝROBĚ SANAČNÍCH OMÍTEK

POPIS VÝROBKU:  RAVENIT WDP  je  přísada  k  vysušení  zdiva  a k výrobě  tepelné izolační omítky. Nahnědlá tekutina,  bez rozpouštědla, ředitelná vodou, nehořlavá, bez chloridů, sklon k pěnění.

RAVENIT  WDP  vyvolá  svým  napěněním v čerstvé směsi  cementové malty  (event. vápenocementové malty)   vznik   velkého   množství  rovnoměrně rozptýlených  vzdušných  pórů,  které  v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí.

RAVENIT WDP maltu silně plastifikuje, nakypří a malta se dá velmi snadno zpracovávat.

RAVENIT   WDP  zlepšuje   přilnavost  omítky  k podkladu, snižuje  ztráty malty, a  tím zvyšuje pracovní výkon při omítacích pracích.

RAVENIT  WDP  umožňuje  silné  vrstvy  omítky v jedné pracovní operaci (až 4 cm).

OMÍTKY S RAVENITEM WDP:  JSOU VYSOCE PRODYŠNÉ, rychle  tuhnou a tvrdnou. Nepohlcují  takřka  žádnou  vlhkost  a vyschnou během několika dnů. Podněcují spoluvysychání vlhkého zdiva. Vlhkost nemůže  dále  vzlínat.  Omítky  s RAVENITEM WDP zamezí   napadení  plísní,   výkvětům,  zabrání škodám způsobeným mrazem. Omítky s RAVENITEM WDP  tepelně dobře izolují a vyznačují  se vysokou  pevností. Díky  své malé váze   umožňují   výrobku   obzvlášt  úsporných tepelně izolačních omítek. Značně   sníženo  je   i  napětí   v  omítce  a náchylnost k tvoření trhlin.

POUŽITÍ:        K  obnově  poškozených,  provlhlých  omítek  na vnějších  i vnitřních  zdech staveb,  zvláště v  případě památkových objektů - zámků a  kostelů. K zabránění tvorby kondenzační vody. Při vysušování vlhkého zdiva. K výrobě nové omítky,  která má nízkou hmotnost a dobré tepelné izolační vlastnosti. K výrobě silnostěnných  omítek v jedné pracovní operaci,  s   minimálními  ztrátami  materiálů, které dobře přilnou k podkladu. K výrobě lehkých teplých potěrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

vzhled:	řídká kapalina

barva:	nahnědlá

hustota:	ca. 12,08

rozpustnost:	ve vodě

dávkování:	1-2 % váhy pojidla (cement + vápenný hydrát)

NÁVOD K PROVÁDĚNÍ:

MALTA:	1. Přísady:

Hrubá omítka: čistý písek bez obsahu jílů

Jemná omítka: speciální písky k výrobě jemné omítky

2. Pojivo:

Cement

Vápenný  hydrát -  jen v  případě omítky, která není vystavena trvalému působení vlhkosti.

POMĚR SMĚSI:    Omítka pro vlhké zdivo:

Cement : písek - 1 : 2,5 až 3

Potěry:

běžně používaný,  jen podíl cementu ca.  o 20 % vyšší

Speciální omítky:

Cement : vápenný hydrát : písek - 1 : 1 : 5

Voda podle potřeby

PŘÍPRAVA: Podklad musí být pevný a čistý. Starou a poškozenou  omítku  nutno odstranit   min. o sílu zdiva výš  než je hranice  vlhkosti. Dále nutno odstranit zbytky starých nátěrů, vápna a mastné skvrny. Vyčistit   spáry,   povrch   okartáčovat.  Savý podklad navlhčit.

ZPRACOVÁNÍ:     Vhodné jsou běžné míchačky.

RAVENIT WDP se přidá  cca. do poloviny potřebné vody v míchačce. Po 3  až 4 minutách míchání se objeví silné pěnění. Pak se přidá písek, cement a  v případě  potřeby vápenný  hydrát a  zbytek vody a pořádně se smíchá.

NAHAZOVÁNÍ:

1. 1 nástřik čistou cementovou maltou.

2. 1-2 nahození připravené směsi

3. Jemná omítka z cementové malty bez Ravenitu

V případě potěru se nanese hustější konzistence malty s RAVENITEM WDP, stáhne a vyhladí.

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ:Práce neprovádět při teplotách nižších než +5oC Při teplotách nad +20oC - zvláště při malé vlhkosti   vzduchu   -   volit   takové  dávkování míchačky,  aby  byla   malta  zpracována  během cca.30 minut.(Jinak hrozí předčasné vyschnutí).

OŠETŘENÍ POVRCHU:Omítky a potěry s přísadou  RAVENITU WDP  nutno chránit před předčasným  vyschnutím - zakrytím,zvlhčením.Jako  povrchovou  úpravu  omítky  nutno  použít vysoce   prodyšné  nátěrové   systémy  -  např.silikátové   (AGROSIL  MINERÁLNÍ   BARVA)  nebo silikonové (AGROSIL SILIKONOVÁ BARVA).

SKLADOVÁNÍ:     V původních  obalech  lze  skladovat  v suchých prostorách až 2 roky.