Refug

Elastická spárovací hmota

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Černá, bez rozpouštědel, zpracovatelná za studena, 2-komponentní spárovací zalévací hmota pro horizontální spáry, reaktivně vytvrzující.

Zvláštní vlastnosti: 	- bez rozpouštědel

- zpracovatelná zastudena

- rychlá doba tvrdnutí od 1 hod.

- trvale elastická

- výborná odolnost proti teplu a chladnu

Oblasti použití: 	K vodotěsnému zaplnění, odolnému proti povětrnostním vlivům, pro horizontální spáry a trhliny ve stavebních objektech a vozovkách z asfaltu a betonu. K zalévání spar, trhlin a svarů v oblasti staveb asfaltových vozovek a mostů, k zalévání betonových spar po odpovídající předběžné úpravě.

Odolnosti spárovací

hmoty:

Chemická: 	Voda, neutrální solné roztoky, zimní sůl na solení silnic.

Povětrnost:		dobře odolná.

Teplota:		suchá horka do 70°C.

Mechanická: 	Odolná vůči namáhání v tahu a tlaku, dopravě na vozovce, nárazovému napětí.

TECHNICKÁ DATA

Poměr míchání:	92 váhových dílů dílu A

8 váhových dílů dílu B

Doba

zpracovatelnosti:	při + 20°C: cca 15 min.

Hustota:	 	cca 1 kg/l

Objem pevných

částic:			100%

Bod vzplanutí: 	přes 100°C

Bod měknutí

(s kroužkem a

kuličkou):	 	cca > 85°C

Vhodné rozměry

spáry:	šířka od 1,5 m, hloubka od 1 cm při odlévání, menší spáry mohou být plněny pomocí špachtle.

Příznivé rozměry

spáry:	šířka 1,5 - 3 cm, hloubka 1 - 2 cm.

Spotřeba: 		Cca. 1 kg REFUG na 1 liter prostoru spáry.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava spáry:	Strany spáry musí být zbaveny nečistot, prachu a volně ležících dílků, zbytků omítky a barev, rzi, oleje, vosku, rovněž i mastnoty. Spáry sami o sobě musí být suché.

Pro betonové spáry je vhodné použít REPHALT/REFUG VORANSTRICH. Hlubší spáry mohou být vzadu ucpány pomocí vložení PALESIT RUNDSCHNUR. Průměr PALESIT RUNDSCHNUR má být větší než šířka spáry tak, že RUNDSCHNUR se při vkládání do spáry lehce vmáčkne.

Zpracování: 	Oba komponenty REFUG se řádně míchají v daném poměru míchání (nejlépe elektrickým míchacím zařízením nebo pomalu běžícím vrtacím strojem). Při míchání se vyhnout vniknutí vzduchu. Plnění spar může být prováděno ručně (např. z nádoby se zobáčkem, hubičkou) nebo při spárovacích pracích většího rozsahu pomocí vhodného zalévacího stroje.

U delších spar nebo na místech křižovatky nejprve vsadit ucpávky k ohraničení, které budou po plnění místa připojení a ke spojení zality. Spárovací práce s REFUG provádět jen při suchém počasí a teplotou mezi + 5°C a + 30°C.

Teplota materiálu minimálně 15°C!

Plněná spára se upraví špachtlí a může se odpískovat křemičitým pískem 0,7 - 1,2 mm.

Konečné

doby čekání: 	Vytvrdnutí REFUG dle teploty 1 - 5 hod.

Dopravní zátěž již po 1 hod.

Pevnost proti dešti: 	Je všeobecně dána cca po 1 hod.

Čištění nářadí: 	Ředidlo: VERDÜNNUNG 102 nebo čistící prostředek: REINIGUNGSMITTEL K

Skladování: 	Oba komponenty jsou skladovatelné v dobře uzavřených originálních baleních, v suchu a chráněny před mrazem.

Načatá balení nejsou skladovatelná.

Doba skladování: cca 1 rok.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:	Díl A a B:

Uchovávat mimo dosah dětí. Zabránit styku s pokožkou a kontaktu s očima. Tuto látku a její obaly likvidovat jako problematickou látku.

Likvidace: 	Díl A:

Zbytky smíchat s dílem B, nechat vytvrdnout. Po té likvidovat jako zbytkový odpad.

Díl B:

Zbytky smíchat s dílem A, nechat vytvrdnout. Po té likvidovat jako zbytkový odpad.

Opatření v případě

neštěstí: 	Přijmout opatření materiálu vázajícího vlhkost.